2013년도 KBC기준 개정 비교표

- 제8장 목구조 -

주요 개정 방향

‘KBC2013 통일사항’에 의거하여 편집을 전체적으로 수정

2013년 1월17일에 진행한 자문회의 결과를 검토 및 반영

표, 그림 및 수식 번호의 오류 수정

목재관련 현행 KS 및 IBC 등 기준에 맞추어 내용 수정

사용자 이해를 돕기 위해 모호한 서술 내용 수정 및 용어, 단위 등 해설의 추가, 수정

관련단체 검토의견 반영 (0809.2.2.)

기존

2009년도 기준/해설

개정안

2013년도 개정안

사유

장절

조항

장절

조항

0801

1

(1) 일반 목조건축물의 구조부분 및 다른 구조와 병용한 건축물의 목조부분으로서 지면으로부터 순목조부분의 지붕높이가 18 m 이하 또는 처마높이가 15 m 이하이며 연면적 3,000 m2 이하(1,000 m2마다 방화구획을 함)인 경우. 다만 스프링클러를 설치한 경우에는 연면적 6,000 m2(2,000 m2마다 방화구획을 함)까지 적용할 수 있다.

0801

1

0801.1 적용범위

이 장은 주요구조부에 구조용목재 또는 구조용목질재료를 사용한 아래의 건축물 및 공작물에 적용한다.

(1)일반 목조건축물의 구조부분 및 다른 구조와 병용한 건축물의 목조부분으로서 지면으로부터 순목조부분의 지붕높이가 18 m이하 또는 처마높이가 15 m이하이며 1,000 m2마다 방화구획을 하고 연면적 3,000 m2 이하인 경우에 적용한다. 다만, 스프링클러를 설치하고 2,000 m2마다 방화구획을 한 경우에는 연면적 6,000 m2까지 적용할 수 있다.

(2)탑 및 마스트

(3)거푸집, 비계, 지주 등의 가설구조물

(4)대공간 목조건축물

다만, 전통목구조인 경우에는 0806절을 적용하고 경골목구조인 경우에는 0807절을 적용하여 설계할 수 있으며, 특별한 조사나 연구에 의하여 설계할 때에는 이 기준을 적용하지 않을 수 있다.

괄호 안 서술 내용을 풀어서 기술. 내용 수정

0801

2

0801

2

건조사용조건：목구조물의 사용중에 평형함수율이 19%이하로 유지될 수 있는 온도 및 습도 조건

평형함수율을 18%에서 19%로 수정하여 이하 본문 내용에 적용

0801

2

0801

2

경간등급 : 구조용 목질판재를 목조건축의 덮개재료로 사용할 때에 적용할 수 있는 골조부재의 최대간격으로서 관례적으로 인치 단위로 표시

경간등급(Span rate)에 대한 용어 추가

0801

2

0801

2

구조용목질판재：합판이나 오에스비 등과 같이 구조용으로 사용되며, 목재를 원자재로 하여 제조된 목질판재

구조용목질판재에 대한 용어 서술내용 수정

0801

2

0801

2

규격재 또는 1종구조재：공칭두께가 50mm이상, 125mm미만(실제두께38mm이상, 114mm미만)이고, 공칭폭이 50mm(실제폭38mm) 이상인 구조용목재

‘너비’ 를 ‘폭’으로 용어 수정 및 이하 본문 내용에 적용

0801

3

[eqn: A]	：단면적(mm2)

[eqn: A_d]	：순단면적(mm2)

[eqn: A_m]	：목재주부재의 단면적(mm2)

․

․

․

0801

3

[eqn: A]	：단면적, mm2

[eqn: A_d]	：순단면적, mm2

[eqn: A_m]	：목재주부재의 단면적, mm2

․

․

․

모든 기호의 단위는 괄호를 제거하여 서술

0802

1.1.1

0802.1.1.1 재종

구조용목재의 재종과 치수는 KS F 3020(침엽수구조용재)에 따른다. KS F 3020에 따라 구조용목재의 재종은 육안등급구조재와 기계등급구조재의 2가지로 구분되고, 육안등급구조재는 다시 1종구조재(규격재), 2종구조재(보재) 및 3종구조재(기둥재)로 구분된다.

KS F 3020에 명시되지 아니한 목재에 대하여는 KS 등에 규정된 적절한 시험 및 평가 방법에 의하여 구조용으로 타당한 것으로 판단되는 목재에 한하여 구조용목재로 사용할 수 있다.

0802

1.1.1

0802.1.1.1 재종

구조용목재의 재종은 KS F 3020(침엽수구조용재)에 따른다. KS F 3020에 따라 구조용목재의 재종은 육안등급구조재와 기계등급구조재의 2가지로 구분된다. 육안등급구조재는 다시 1종구조재(규격재), 2종구조재(보재) 및 3종구조재(기둥재)로 구분된다.

KS F 3020에 명시되지 아니한 목재에 대하여는 KS 등에 규정된 적절한 시험 및 평가 방법에 의하여 구조용으로 타당한 것으로 판단되는 목재에 한하여 구조용목재로 사용할 수 있다.

서술내용 수정

0802

1.1.2

(2) 기계등급구조재：기계등급구조재는 휨탄성계수를 측정하는 기계장치에 의하여 등급구분한 구조재를 말하며, KS F 3020에 제시된 침엽수기계등급구조재의 품질기준(휨탄성계수와 구조재의 결점사항)에 의하여 E7, E9, E11, E13 및 E15 등 5가지 등급으로 구분한다.

0802

1.1.2

(2)기계등급구조재：기계등급구조재는 휨탄성계수를 측정하는 기계장치에 의하여 등급구분한 구조재를 말하며, KS F 3020에 제시된 침엽수기계등급구조재의 품질기준(휨탄성계수와 구조재의 결점사항)에 의하여 E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16 및 E17 등 12가지 등급으로 구분한다.

기계등급구조재 등급구분 기준 수정 (5등급→12등급)

0802

1.1.3

0802.1.1.3 건조상태구분

침엽수구조재는 함수율이 18% 이하가 되도록 건조하여야 하며, 구분방법은 <표 0802.1.1.3>과 같다.

0802

1.1.3

0802.1.1.3 건조상태구분

침엽수구조재의 건조상태에 의한 구분은 <표0802.1.1>에 따른다.

<표0802.1.1> 침엽수구조재의 건조상태구분

구 분		기 호	함 수 율
건조재	건조재 15	KD 15	15%이하
	건조재 19	KD 19	19%이하
생 재		G	19%초과

건조상태 함수율 기준 수정 (18%→19%)

0802

1.2.1

0802

1.2.1

0802.1.2.1 치수

침엽수구조재의 표준치수는 KS F 3020에 따르며 <표0802.1.2>와 같다. <표0802.1.2>에서 건조재치수는 건조 및 대패가공이 된 후의 실제치수를 나타내며, 생재치수는 건조되지 아니하고 대패가공한 치수를 나타낸다.

서술내용 수정

0802

1.2.2

0802.1.2.2 수종구분

침엽수구조재의 수종구분은 <표 0802.1.2.2>에 따른다.

<표 0802.1.2.2> 침엽수구조재의 수종 구분

수 종 군	포 함 수 종
낙엽송류	낙엽송, 더글라스퍼, 북미 낙엽송, 북양 낙엽송, 또는 비중이 0.50 이상인 수종
소나무류	소나무, 편백나무, 리기다소나무, 북미 솔송나무, 북미 전나무, 또는 비중이 0.45 이상 0.50 미만인 수종
잣나무류	잣나무, 가문비나무, 북미 가문비나무, 북양 가문비나무, 북양 적송, 라디에타소나무, 북미 S-P-F, 또는 비중이 0.40 이상 0.45 미만인 수종
삼나무류	삼나무, 전나무, 북미 삼나무, 또는 비중이 0.35 이상 0.40 미만인 수종

0802

1.2.2

0802.1.2.2 수종구분

침엽수구조재는 <표0802.1.4>에 개별 수종에 대하여 허용응력이 주어진 수종은 개별 수종으로 사용하고 개별 수종에 대하여 허용응력이 주어지지 않은 수종에 대해서는 <표0802.1.3>의 수종구분에 따른다.

<표0802.1.3> 침엽수구조재의 수종 구분

수 종 군	포 함 수 종
낙엽송류	낙엽송, 더글라스퍼, 북미 낙엽송, 북양 낙엽송, 또는 비중이 0.55이상인 수종
소나무류	소나무, 편백나무, 리기다소나무, 북미 전나무, 또는 비중이 0.50이상 0.55미만인 수종
잣나무류	잣나무, 가문비나무, 북미 가문비나무, 북양 가문비나무, 북양 적송, 라디에타소나무, 또는 비중이 0.45이상 0.50미만인 수종
삼나무류	삼나무, 전나무, 북미 삼나무, 또는 비중이 0.40이상 0.45미만인 수종
비고 남부헴퍼, 북부헴퍼, 남부 SPF, 북부 SPF 및 남부소나무는 구조재로 많이 사용되는 수종으로서 개별 수종에 대한 허용응력이 <표0802.1.4>에 수록되어 있으며 기타 수종들은 4개의 수종군으로 분류하여 각 수종군에 대한 허용응력을 적용한다.

KS 3021에 의거하여 ‘침엽수구조재의 수종 구분’ 수정

0802

1.3.1

0802.1.3.1 육안등급구조재의 허용응력

침엽수 육안등급구조재의 기준허용응력은 <표 0802.1.3.1>과 같다.

<표 0802.1.3.1> 침엽수 육안등급구조재의 기준허용응력 (단위：MPa)

수종군	등 급	기준허용응력
		[eqn: F_b]	[eqn: F_t]	[eqn: F_c]	[eqn: F_c⊥]	[eqn: F_v]	[eqn: E]
낙엽송류	1등급 2등급 3등급	8.0 6.0 3.5	5.5 4.0 2.5	9.0 6.0 3.5	3.5 3.5 3.5	0.65 0.65 0.65	11,500 10,500 9,500
소나무류	1등급 2등급 3등급	7.5 6.0 3.5	5.0 3.5 2.0	7.5 4.5 3.0	3.0 3.0 3.0	0.5 0.5 0.5	10,000 9,000 8,000
잣나무류	1등급 2등급 3등급	6.0 5.0 3.0	5.0 3.5 2.0	7.0 4.5 3.0	2.5 2.5 2.5	0.45 0.45 0.45	8,500 7,500 7,000
삼나무류	1등급 2등급 3등급	5.0 4.0 2.5	4.0 2.5 1.5	6.0 4.0 2.5	2.5 2.5 2.5	0.4 0.4 0.4	8,000 7,000 6,000

0802

1.3.1

0802.1.3.1 육안등급구조재의 허용응력

침엽수 육안등급구조재의 기준허용응력은 <표0802.1.4>와 같다.

<표0802.1.4> 침엽수 육안등급구조재의 기준허용응력 (단위：MPa)

수종구분		등 급	기준허용응력
			[eqn: F_b]	[eqn: F_t]	[eqn: F_c]	[eqn: F_c⊥]	[eqn: F_v]	[eqn: E]
수종군	낙엽송류	1등급 2등급 3등급	8.0 6.0 3.5	5.5 4.0 2.5	9.0 6.0 3.5	3.5 3.5 3.5	0.65 0.65 0.65	11,500 10,500 9,500
	소나무류	1등급 2등급 3등급	7.5 6.0 3.5	5.0 3.5 2.0	7.5 4.5 3.0	3.0 3.0 3.0	0.5 0.5 0.5	10,000 9,000 8,000
	잣나무류	1등급 2등급 3등급	6.0 5.0 3.0	5.0 3.5 2.0	7.0 4.5 3.0	2.5 2.5 2.5	0.45 0.45 0.45	8,500 7,500 7,000
	삼나무류	1등급 2등급 3등급	5.0 4.0 2.5	4.0 2.5 1.5	6.0 4.0 2.5	2.5 2.5 2.5	0.4 0.4 0.4	8,000 7,000 6,000
개별 수종	남부헴퍼	1등급 2등급 3등급	6.7 5.9 3.4	4.3 3.6 2.0	9.3 8.9 5.0	2.8 2.8 2.8	1.0 1.0 1.0	10,300 9,000 8,300
	북부헴퍼	1등급 2등급 3등급	6.9 6.9 3.9	4.0 4.0 2.2	10.0 10.0 5.8	2.8 2.8 2.8	1.0 1.0 1.0	11,000 11,000 9,600
	남부SPF	1등급 2등급 3등급	6.0 5.3 3.1	2.7 2.4 1.3	7.2 6.9 3.9	2.3 2.3 2.3	0.9 0.9 0.9	8,300 7,400 6,900
	북부SPF	1등급 2등급 3등급	6.0 6.0 3.4	3.1 3.1 1.7	7.9 7.9 3.4	2.9 2.9 2.9	0.9 0.9 0.9	8,300 7,400 6,900
	남부 소나무	1등급 2등급 3등급	8.5 6.6 3.9	4.6 3.7 2.2	10.9 9.9 5.6	3.8 3.8 3.8	1.19 1.19 1.19	11,600 10,900 9,500

수정된 수종구분 내용에 의거하여 ‘침엽수 육안등급구조재의 기준허용응력’ 수정

0802

1.3.2

0802.1.3.2 기계등급구조재의 기준허용응력

침엽수 기계등급구조재의 기준허용응력은 <표 0802.1.3.2>와 같다.

<표 0802.1.3.2> 침엽수 기계등급구조재의 기준허용응력 (단위：MPa)

등 급	기준허용응력
	[eqn: F_b]	[eqn: F_t]	[eqn: F_c]	[eqn: E]
E7	6.0	2.5	7.0	7,000
E9	8.5	5.0	10.0	8,000
E11	11.0	7.0	12.0	10,000
E13	15.0	10.0	13.0	13,000
E15	17.0	12.0	15.0	15,000

0802

1.3.2

0802.1.3.2 기계등급구조재의 기준허용응력

침엽수 기계등급구조재의 기준허용응력은 <표0802.1.5>와 같다.

<표0802.1.5> 침엽수 기계등급구조재의 기준허용응력 (단위：MPa)

등 급	기준허용응력
	[eqn: F_b]	[eqn: F_t]	[eqn: F_c]	[eqn: F _{c BOT }]	[eqn: F _{v}]	[eqn: E]
E6	6.2	2.4	7.2	2.0	0.9	6,000
E7	7.2	3.1	8.5	2.0	0.9	7,000
E8	8.2	4.1	9.6	2.5	1.0	8,000
E9	9.0	5.5	10.1	2.5	1.0	9,000
E10	10.0	6.0	11.2	3.0	1.1	10,000
E11	11.3	7.4	11.7	3.0	1.1	11,000
E12	12.4	8.2	12.0	3.5	1.2	12,000
E13	13.0	9.4	12.4	3.5	1.2	12,000
E14	14.0	10.7	12.8	3.5	1.2	12,000
E15	15.5	12.0	13.2	3.5	1.2	13,000
E16	16.0	13.0	13.5	3.5	1.2	13,000
E17	17.5	14.1	13.9	4.0	1.3	14,000

수정된 기계등급구조재 등급구분 기준에 의거하여 ‘기계등급구조재의 기준허용응력’ 부분 수정

0802

2.1

0802.2.1 종류와 품질

구조용집성재의 종류와 품질은 KS F 3021(구조용집성재)에 적합하여야 한다. KS F 3021에 의하여 구조용집성재의 종류는 층재의 구성과 배치에 따라 같은등급구성집성재와 대칭 또는 비대칭 다른등급구성집성재로 구분한다. KS F 3021에 규정되지 아니한 구조용집성재에 대하여는 KS 등에 규정된 적절한 시험 및 평가방법에 의하여 구조용으로 적합한 것으로 판단되는 경우에 한하여 구조용집성재로 사용할 수 있다.

0802

2.1

0802.2.1 종류와 품질

구조용집성재의 종류와 품질은 KS F 3021(구조용집성재)에 적합하여야한다. KS F 3021에 의하여 구조용집성재의 종류는 층재의 구성과 배치에 따라 같은등급구성집성재와 대칭 또는 비대칭 다른등급구성집성재로 구분한다. 다만, KS F 3021에 규정되지 아니한 집성재에 대하여는 KS 등에 규정된 적절한 시험 및 평가방법에 의하여 구조용으로 적합한 것으로 판단되는 경우에 한하여 구조용집성재로 사용할 수 있다.

구조용집성재의 종류와 품질을 서술하는데 있어서 올바른 의미 전달을 위해 ‘구조용집성재’를 ‘집성재’로 수정

0802

2.2

0802.2.2 허용응력

같은등급구성집성재와 대칭 또는 비대칭 다른등급구성집성재의 등급별기준허용응력은 <표 0802.2.2(1)>, <표 0802.2.2(2)>, <표 0802. 2.2(3)>과 같다. 각 등급별집성재층재의 구성방법은 KS F 3021에 따른다.

0802

2.2

0802.2.2 허용응력

같은등급구성집성재와 대칭 또는 비대칭 다른등급구성집성재의 등급별기준허용응력은 <표0802.2.1>, <표0802.2.2>, <표0802. 2.3> 및 <표0802. 2.4>와 같다. 각 등급별 집성재 층재의 구성방법은 KS F 3021에 따른다.

‘집성재의 허용응력’ 기준에 대해 표0802.2.4를 신설하여 보완

0802

2.2

<표 0802.2.2(1)> 같은등급구성집성재의 기준허용응력

적층수	등급
4매 이상	19S-61B
	17S-54B
	15S-46B
	13S-40B
	12S-37B
	10S-34B
	9S-31B
	8S-30B
	7S-27B
	6S-25B

0802

2.2

<표0802.2.1> 같은등급구성집성재의 기준허용응력	(단위：MPa)

적층수	등급
4매 이상	17S-54B
	15S-46B
	13S-40B
	12S-37B
	10S-34B
	9S-31B
	8S-30B
	7S-27B
	6S-25B

‘같은등급구성집성재의 기준허용응력’ 수정

KS3021에 의거하여 기준허용응력 등급을 수정하고, 특히 E20 층재 생산은 이루어지지 않는 바 표에서 제외시킴

0802

2.2

0802

2.2

<표0802.2.4> 구조용집성재의 기준허용응력    (단위 : MPa)

수종군1)	[eqn: F _{v}]	[eqn: F _{c BOT }]
A B C D	2.0 1.6 1.4 1.2	3.5 3.0 2.5 2.0
1) <표0802.2.5>의 수종구분을 나타내며 여러 가지 수종들이 혼합된 집성재의 경우에는 사용된 수종들 중에서 가장 약한 수종이 포함되는 수종군에 대한 값을 적용함

표 0802.2.4. 신설

0802

2.2

0802

2.2

<표0802.2.5> 구조용집성재 제조에 사용되는 층재의 수종구분

수종군	포함 수종
A	낙엽송류1), 북부헴퍼, 단풍나무, 자작나무, 너도밤나무, 참나무, 느티나무 또는 전건비중0.55이상의 수종
B	소나무류1), 남부헴퍼, 북부 SPF, 해송, 물푸레나무, 느릅나무, 남부소나무, 라왕 또는 전건비중0.5이상 0.55미만의 수종
C	잣나무류1), 남부 SPF, 로지폴소나무, 폰데로사소나무 또는 전건비중0.45이상 0.5미만의 수종
D	삼나무류1), 알라스카 삼나무 또는 전건비중0.4이상 0.45미만의 수종
1) <표0802.1.3>에 따름

‘구조용집성재의 제조에 사용되는 층재의 수종구분’ 표를 신설하여 삽입

0802

3.2

0802.3.2 오에스비

오에스비의 종류, 치수 및 허용응력은 0802.3.1에 규정된 동일 등급의 구조용합판에 대한 기준을 적용한다.

0802

3.2

0802.3.2 구조용오에스비

구조용오에스비의 치수는 KS F 0000(구조용오에스비)에 따른다. 건축용으로 사용되는 구조용오에스비는 건축시공 중에 외기에 노출되어 비나 눈의 영향을 받는 환경에서 사용되기 때문에 내수성 접착제로 제조되는 노출 1등급에 적합하여야하며 용도 및 강도에 따라서 덮개재료, 구조용 덮개재료 및 단일바닥 덮개재료로 구분한다.

구조용오에스비의 치수는 <표0802.3.6)>과 같으며, 규정되지 아니한 오에스비의 치수에 대하여는 KS 등에 규정된 방법으로 제조된 경우 구조용오에스비로 사용할 수 있다.

구조용오에스비의 기준허용응력은 <표0802.3.7>, <표0802.3.8>과 같다.

구조용오에스비의 KS에 제안된 규정에 의거하여 내용 추가 및 서술

0802

3.2

0802

3.2

<표0802.3.6> 구조용오에스비의 치수  (단위：mm)

두 께	너 비	길 이
9.5 11.9 12.7 15.1 15.9 18.3 19.1 22.2 24.5 28.6	1,200 1,220	2,400 2,440

‘구조용오에스비의 치수’ 규정에 따라 표0802.3.6. 신설

0802

3.2

0802

3.2

<표0802.3.7> 구조용오에스비의 기준허용응력 (단위 : MPa)

경간 등급	최소 두께 (mm)	강축방향				약축방향				[eqn: ` _{L} F _{v}]1)
		[eqn: `_L F_b]	[eqn: `_L F_t]	[eqn: `_L F_c]	[eqn: ` _{L} F _{ps}]	[eqn: `_L F_b]	[eqn: `_L F_t]	[eqn: `_L F_c]	[eqn: ` _{L} F _{ps}]
R-24 R-24/F-16 R-32/F-16 R-40/F-20 R-48/F-24 SF-16 SF-20 SF-24 SF-32 SF-48	9.5 11 12 15 18 15 15 18 22 28.5	12.0 11.9 11.3 12.3 11.7 8.3 9.6 8.9 7.9 8.9	5.6 5.6 5.4 4.5 5.1 4.0 4.5 4.3 4.2 4.6	6.5 6.5 6.4 6.1 6.1 5.8 6.1 6.1 6.4 6.3	0.6 0.6 0.6 0.61 0.65 0.52 0.61 0.65 0.68 0.73	3.8 3.4 4.2 4.3 4.4 2.7 4.0 4.3 5.0 5.3	1.9 2.7 3.2 3.2 3.3 2.9 3.2 3.3 3.4 3.9	5.7 4.9 5.6 5.8 5.2 5.2 5.8 5.2 5.9 5.3	0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.37 0.37 0.44 0.55	4.4 4.2 4.2 3.7 3.3 3.1 3.6 3.3 2.9 3.0
1) 기준전단허용응력은 강축방향과 약축방향에 대하여 동일한 값을 적용함

‘구조용오에스비의 기준허용응력’ 내용에 대해 표0802.3.7. 신설

0802

3.2

0802

3.2

<표0802.3.8> 구조용오에스비의 탄성계수  (단위 : MPa)

경간 등급	최소 두께 (mm)	강축방향		약축방향		전단 탄성계수
		휨 탄성계수	축방향 탄성계수	휨 탄성계수	축방향 탄성계수
R-24 R-24/F-16 R-32/F-16 R-40/F-20 R-48/F-24 SF-16 SF-20 SF-24 SF-32 SF-48	9.5 11 12 15 18 15 15 18 22 28.5	7,800 6,500 7,600 7,400 7,800 4,900 7,100 5,700 6,800 5,700	3,400 3,400 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,400 3,400	1,300 1,200 1,500 1,700 1,600 1,000 1,200 1,400 2,300 2,200	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,700	1,000 1,000 900 800 700 700 700 600 600 700

‘구조용오에스비의 탄성계수’내용에 대한 표0802.3.8. 신설

0802

3.2

0802

3.2

구조용오에스비의 기준허용응력은 하중기간계수와 함수율에 따라 보정한다. 구조용오에스비의 재하기간에 따른 판재 강도의 변화를 고려하여 <표0802.3.7> 및 <표0802.3.8>에 제시된 기준허용응력에 0802.1.4.2조항의 하중기간계수를 곱하여 보정한다. 구조용오에스비의 기준허용응력은 건조사용조건(함수율15%이하)에 근거한 값이다. 구조용오에스비의 12개월간 평균함수율이 25%이상인 경우에는 구조용합판의 경우와 동일하게 <표0802.3.5>의 보정계수를 곱하여 조정한다. 함수율이 15%를 초과하고 25%미만인 경우에는 <표0802.3.5>의 보정계수를 사용하여 직선보간법으로 구한 값을 기준허용응력에 곱하여 보정한다.

새로 신설된 표의 내용 등 구조용오에스비에 대한 서술내용 삽입

0803

1.2

0803.1.2 하중과 하중조합

(1)응력과 변형 계산에 적용하는 하중의 종류 및 크기는 제3장에서 정한 규정에 따른다.

(2)목구조설계에서는 다음의 네 가지 하중조합을 고려하여 위험하중조합을 결정한다.

① 고정하중

② 고정하중＋활하중

③ 고정하중＋활하중＋(시공하중(지붕) 또는 적설하중)

④  고정하중＋활하중＋(풍하중 또는 0.7 × 지진하중)＋(시공하중 또는 적설하중)

(3)필요에 따라 구조물을 시공할 때의 하중이나 그 외의 특수한 하중도 고려한다.

0803

7.2.1

0803.1.2 하중과 하중조합

(1)응력과 변형 계산에 적용하는 하중의 종류 및 크기는 제3장에서 정한 규정에 따른다.

(2)목구조설계에서는 다음의 네 가지 하중조합을 고려하여 위험하중조합을 결정한다.

① D

② D＋L

③ D＋L＋(Lr or S)

④  D＋L＋(W or 0.7E)＋(Lr or S)

(3)필요에 따라 구조물을 시공할 때의 하중이나 그 외의 특수한 하중도 고려한다.

<해설> 추가

0803.1.2 하중과 하중조합

D : 고정하중

L : 바닥활하중

Lr : 지붕활하중

S : 적설하중

W : 풍하중

E : 지진하중

하중과 하중조합에 대해 약자를 적용하여 기준 수정 및 적용한 약자에 대한 해설 추가

0804

7.2.1

0804.7.2.1 목구조의 내진설계방법

일반적으로 목구조는 가볍고, 진동의 흡수를 통한 내진성능이 우수하기 때문에, 0306.5의 등가정적해석법을 적용하여 내진설계한다.

0804

7.2.1

0804.7.2.1 목구조의 내진설계방법

일반적으로 목구조는 가볍고, 진동의 흡수를 통한 내진성능이 우수하기 때문에, 0306.5의 등가정적해석법을 적용하여 내진설계하며, 0306.7의 동적해석법을 적용하여 설계할 수도 있다.

목구조의 내진설계 시 ‘동적해석법’을 적용할 수 있다는 서술 내용 추가

0804

7.2.2

(3) 지진력의 연직분포

0306.5.5의 식(0306.5.8)과 (0.06.5.9)에서 지진력의 연직분포 산정에 적용되는 건물주기에 따른 분포계수 [eqn: k`]의 값으로 높이 22m 이하의 목구조 건축물에 대해서는 1을 적용하고, 0.5초와 2.5초 사이의 주기를 가진 건축물에서는 [eqn: k]를 1과 2 사이의 값을 직선보간하여 구한다.

0804

7.2.2

(3)지진력의 연직분포

0306.5.5의 식(0306.5.8)과 식(0306.5.9)에서 지진력의 연직분포 산정에 적용되는 건물주기에 따른 분포계수 [eqn: k`]의 값으로 높이22m이하의 목구조 건축물에 대하여는 1을 적용한다.하고, 0.5초와 2.5초사이의 주기를 가진 건축물에서는 [eqn: k]를 1과 2사이의 값을 직선보간하여 구한다.

표 번호의 오자수정

(0.06.5.9 → 0306.5.9.)

목조건축물의 높이규정 (18mm이하) 임을 감안하여 본문 서술내용 수정

0804

7.3.2

<표 0804.7.3.2(1)> 파스너의 미끄러짐에 따른 격막의 처짐산정에 사용하는 [eqn: e _{n}]값1,4)

파스너 1개당 작용하중(N)3)	파스너의 종류별 [eqn: e _{n}]값(mm)2)
	못			50mm 길이의 14-Ga 꺾쇠
	6d	8d	10d
200	0.25	0.00	0.00	0.30
300	0.50	0.25	0.25	0.50
400	0.75	0.25	0.25	0.75
500	1.00	0.50	0.25	1.05
600	1.50	0.75	0.50	1.35
700	2.50	1.00	0.50	1.75
800	-	1.25	0.75	-
900	-	1.75	1.00	-
1,000	-	2.25	1.50	-
1,100	-	-	1.75	-

주) 1) 구조용1급(Structural I) 이외의 다른 등급의 합판에 대해서는 [eqn: e_n]값을 20% 증가시킨다.

2) 표의 값들은 보통못과 표에 제시한 꺾쇠에 적용한다.

3)  파스너 1개당 작용하중 = 단위길이(1m)당 최대전단력을 판재측면에서 1m당 파스너의 수로 나눈 값

4) 건조목재(함수율 18% 이하)에 대해서는 표의 값을 50% 감소시킨다.

0804

7.3.2

<표0804.7.2> 못의 미끄러짐에 따른 수평격막의 처짐산정에 사용하는 [eqn: e _{n}]값1,4)

못 1개당 작용하중(N)3)	못의 종류별 [eqn: e _{n}]값(mm)2)
	못
	6d	8d	10d
300	0.23	0.15	0.12
400	0.38	0.23	0.18
500	0.60	0.32	0.25
600	0.95	0.44	0.33
700	1.49	0.61	0.43
800	-	0.85	0.57
900	-	1.17	0.74
1,000	-	-	0.98

주) 1) 구조용1급(Structural I) 이외의 다른 등급의 합판에 대하여는 [eqn: e_n]값을 20% 증가시킨다.

2) 표의 값들은 보통못 표에  적용한다.

3)  못 1개당 작용하중(N) = 수평격막의 가장자리 또는 전단벽의 상부에서 단위길이당 최대전단력에 판넬측면에서의 못질간격을 곱한 값

4) 미건조목재(함수율19%이상)에 대하여는 표의 값을 2배로 한다.

격막에서 꺽쇠의 사용은 미진하므로 배제하고 실제 사용환경에 맞도록 표 수정

주4)의 건조목재 사용규정에 대한 수정

0804

7.3.2

<표 0804.7.3.2(2)> 격막의 처짐을 산정하기 위하여 적용하는 덮개용 목질판재의 전단강성계수[eqn: (G_t`)]

오에스비	합판			오에스비
	3매 합판	4매 합판	5매 합판1)
13,500	4,300	5,600	6,500	13,500
14,600	4,700	6,100	7,000	14,600
14,600	4,700	6,100	7,000	14,600
15,500	4,900	6,400	7,500	15,500
16,800	5,400	7,000	8,100	16,800
14,600	4,700	6,100	7,000	14,600
15,200	4,900	6,300	7,300	15,200
16,200	5,200	6,800	7,800	16,200
19,200	6,300	8,200	9,400	19,200
27,100	8,800	11,400	13,300	27,100

0804

7.3.2

<표0804.7.3> 수평격막의 처짐을 산정하기 위하여 적용하는 덮개용 목질판재의 전단강성계수[eqn: (G_t`)]

목질판재의 종류	경간 등급	전단강성계수[eqn: (G _{t} `)] (N/mm 목질판재의 폭 또는 춤)
		1등급				2등급
		합판			오에스비	합판			오에스비
		3매 합판	4매 합판	5매 합판1)		3매 합판	4매 합판	5매 합판1)
일반덮개용 (바닥 밑판에 적용하는 경우)	600/0	5,600	7,400	7,200	10,000	4,300	5,600	6,500	10,000
	600/400	6,100	7,900	7,700	11,000	4,700	6,100	7,000	11,000
	800/400	6,100	7,900	7,700	11,000	4,700	6,100	7,000	11,000
	1,000/500	6,400	8,400	8,300	12,000	4,900	6,400	7,500	12,000
	1,200/600	7,000	9,100	8,900	13,000	5,400	7,000	8,100	13,000
일체형덮개용 (바닥 밑판에 적용하지 않는 경우)	400o.c.	6,100	7,900	7,700	11,000	4,700	6,100	7,000	11,000
	500o.c.	6,300	8,300	8,000	11,000	4,900	6,300	7,300	11,000
	600o.c.	6,800	8,800	8,600	12,000	5,200	6,800	7,800	12,000
	700o.c.	8,200	10,600	10,400	15,000	6,300	8,200	9,400	15,000
	800o.c.	11,400	15,000	14,600	20,000	8,800	11,400	13,300	20,000

주) 1) 5층 이상을 갖는 합판에 대해서는 5매합판의 값을 적용한다. 5매/3층 합판에 대해서는 4매 합판에 대한 값을 적용한다.

높게 산정된 오에스비의 전단강성계수를 수정

(→ IBC Table 2305.2(2)와 CSA Table 7.3를 비교하여 낮은 값인 CSA를 채택한 것으로 수입되는 OSB의 대부분이 캐나다산인 것을 감안하여 수정함)

0804

7.3.2

전체적으로 균일하게 못박기하고 목재수평격막구조의 처짐[eqn: (DELTA`)]은 식(0804.7.1)에 의하여 산정한다. 불균일하게 못박기한 수평격막구조에 대해서는 식(0804.7.1)에서 세 번째 항의 계수인 1/1,627을 적절하게 보정하여야 한다.

[eqn: DELTA `= {0.052vL ^{3}} over {EAb} + {vL} over {4G _{t}} + {L`e _{n}} over {1,627} + {SIGMA `( DELTA _{c} `X _{c} )} over {2b}]	(0804.7.1)

0804

7.3.2

전체적으로 균일하게 못박기하고 보막이를 한 목재수평격막구조의 처짐[eqn: (DELTA`)]은 식(0804.7.1)에 의하여 산정한다. 불균일하게 못박기한 수평격막구조에 대하여는 식(0804.7.1)에서 세 번째 항의 계수인 0.000614를 시험이나 이론적 분석에 근거하여 보정하여야한다.

[eqn: DELTA `= {0.052vL ^{3}} over {EAb} + {vL} over {4G _{t}} +0.000614L`e _{n} + {SIGMA `( DELTA _{c} `X _{c} )} over {2b}] (0804.7.1)

여기서, [eqn: A]＝ 현재의 단면적(mm2)

[eqn: b] ＝ 수평격막의 폭(mm)

[eqn: E]＝ 현재의 탄성계수(MPa)

[eqn: e _{n}]＝ 못의 변형(mm) (<표0804.7.2> 참조)

[eqn: G _{t}]＝ 덮개용판재의 두께방향전단강성계수(N/mm) (<표0804.7.3> 참조)

[eqn: L] ＝ 수평격막의 길이(mm)

[eqn: v] ＝ 해당방향에서 설계하중에 의한 최대단위전단력(N/mm)

[eqn: DELTA]＝ 수평격막의 산정된 처짐(mm)

[eqn: SMALLSUM ( DELTA _{c} `X _{c} )]＝ 수평격막의 양측면에 존재하는 현재 이음부의 미끄러짐변형에 각 이음부에서 가장 가까운 지점까지의 거리를 곱한 값들의 합

내용추가 및 공식에서 보기쉽도록 분수를 소수점으로 변환시킴

0804

7.3.3

수평격막의 종류	길이-나비의 최대비율
구조용목질판재로 덮고 모든 측면에 못을 박은 격막	4 : 1
구조용목질판재로 덮고 중간이음부에 보막이가 없는 격막	3 : 1
대각선덮개를 단층으로 설치한 격막	3 : 1
대각선덮개를 이중으로 설치한 격막	4 : 1

<표 0804.7.3.3> 수평 및 경사 격막에 있어서 최대형상비

0804

7.3.3

0804.7.3.3 수평격막의 형상비

수평격막의 종류에 따른 치수 및 모양은 <표0804.7.4>와 같다.

<표0804.7.4> 수평 및 경사 격막에 있어서 최대형상비

수평격막의 종류	길이-폭의 최대비율
구조용목질판재로 덮고 모든 측면에 못을 박은 격막	4 : 1
구조용목질판재로 덮고 중간이음부에 보막이가 없는 격막	3 : 1
대각선덮개를 단층으로 설치한 격막	3 : 1
대각선덮개를 이중으로 설치한 격막	4 : 1
수평덮개를 단층으로 설치한 격막	2 : 1

덮개의 종류 및 시공법이 다양하므로 내용추가

(→ ‘대각선덮개’ 및 ‘수평덮개’의 표현은 The AWC Special  Design Provisions for Wind and Seismic(SDPWS)의 Table 4.2.4 에서 ‘diagonal lumber sheathing’, ‘Straight lumber sheathing’을 번역한 것임)

0804

7.3.4

0804.7.3.4 격막의 제작

목재격막은 0802.3에 적합한 구조용목질판재를 덮개로 사용하여야 한다. 바닥의 가장자리나 골조부재가 바뀌는 지점에서는 작은 목질판재를 사용할 수 있으나 600mm 이상의 나비를 가져야 하며, 이보다 작은 경우에는 4면이 모두 골조부재 또는 보막이에 못으로 접합되어야 한다. 수평격막의 덮개로 사용되는 구조용목질판재의 두께는 바닥장선의 간격과 하중의 크기에 따라 <표 0804.7.3.4>에서 정한 값 이상으로 하여야 한다.

0804

7.3.4

0804.7.3.4 수평격막의 제작

목재수평격막은 0802.3에 적합한 구조용목질판재를 덮개로 사용하여야한다. 바닥의 가장자리나 골조부재가 바뀌는 지점에서는 작은 목질판재를 사용할 수 있으나 600mm이상의 폭을 가져야하며, 이보다 작은 경우 4면이 모두 골조부재 또는 보막이에 못으로 접합되어야한다. 수평격막의 덮개로 사용되는 구조용목질판재의 두께는 바닥장선의 간격과 하중의 크기에 따라 <표0804.7.5>에서 정한 값 이상으로 하여야한다. 목재수평격막에서 수평격막의 형상에 따른 파스너의 크기와 간격, 허용단위전단내력은  <표0804.7.6>, <표0804.7.7>에 따른다.

‘격막의 허용단위전단내력’에 관한 설명을 추가

0804

7.3.4

<표0804.7.6> 낙엽송류1)로 골조를 구성한 수평격막의 허용단위전단내력2) (kN/m) - 합판

구조용목질판재의 등급5)	못의 크기	목질 판재의 최소 두께 (mm)	골조 부재의 최소 폭4) (mm)	보막이 된 수평격막				보막이 없는 수평격막
				격막의 경계부(모든 경우), 하중에 평행한 연속된 목질판재의 가장자리(III, IV형 격막)에서 못박기 간격(mm)3)				지지되는 가장자리에서 못박기 최대간격150mm3)
				150	100	60	50	I형 격막	I형 격막 이외의 경우
				위와는 다른 모든 판재의 가장자리에서 못박기 간격(I, II, III, IV형 격막의 경우)(mm)3)
				150	150	100	75
1등급	6d6)	9	38	2.1	1.3	1.7	2.6	1.2	0.8
	8d			1.9	1.3	1.7	2.6	1.2	0.8
2등급	6d6)	9	38	1.7	1.0	1.4	2.1	1.0	0.7
	8d			1.9	1.3	1.7	2.3	1.1	0.8
	8d	12	38	1.7	1.1	1.5	2.3	1.0	0.7
	10d	18	38	2.6	1.9	2.4	3.1	1.6	1.0
1) 다른 수종의 경우 해당수종의 비중을 찾아서 비중조정인자 =[eqn: 1-(0.5-sg)]를 구하여 해당 허용전단내력에 이 조정인자를 곱하여 허용전단내력을 산출한다. 여기서 [eqn: sg`]는 골조부재의 비중이며 이 비중 인자는 1을 초과할 수 없다. 2) 활하중 또는 고정하중 조건에 대한 전단력은 이 표의 값에다 각각 0.63, 0.56을 곱하여 구한다. 이 값은 함수율19%이하의 3매3층합판에 대한 것으로 4매, 5매합판의 경우 1.2를 곱하여 구한다. 3) 중간의 골재부재를 따라 못박기간격300mm이하(지지대의 간격이 1200mm이면 150mm) 4) 가장자리나 목질판재의 인접부에 위치하지 않는 골조부재의 최소폭은 38mm이상이어야한다. 5) 구조용목질판재에 관한 규정은 KS F 3113(구조용합판) 및 KS F 0000 오에스비에 따른다. 6) 지붕에는 고풍속으로 인한 음압에 저항하도록 8d 못을 박는다. 주) I형 격막：가장자리에 보막이를 설치하거나 하중에 평행한 연속이음매 II형 격막：일부 가장자리에 보막이를 설치하거나 하중에 직각인 연속이음매 III형 격막：가장자리에 보막이를 설치하거나 하중에 직각인 연속이음매 IV형 격막：일부 가장자리에 보막이를 설치하거나 하중에 평행한 연속이음매

합판으로 제작된 수평격막의 허용전단내력에 대한 표 수정

0804

7.3.4

<표0804.7.7> 낙엽송류1)로 골조를 구성한 수평격막의 허용전단내력2) (kN/m) - 오에스비

못의 크기	목질 판재의 최소 두께 (mm)	골조 부재의 최소 폭4) (mm)	보막이 된 수평격막				보막이 없는 격막
			격막의 경계부(모든 경우), 하중에 평행한 연속된 목질판재의 가장자리(III, IV형 격막)에서 못박기 간격(mm)3)				지지되는 가장자리에서 못박기 최대간격150mm3)
			150	100	60	50	I형 격막	I형 격막 이외의 경우
			위와는 다른 모든 판재의 가장자리에서 못박기 간격(I, II, III, IV형 격막의 경우)(mm)3)
			150	150	100	75
6d5)	9	38	5.0	6.8	10.2	11.4	4.5	3.4
		64	5.7	7.6	11.4	12.9	5.0	3.8
8d	9	38	6.5	8.7	13.1	14.8	5.9	4.4
		64	7.3	9.8	14.7	16.6	6.5	4.9
	12	38	7.3	9.8	14.4	16.3	6.5	4.9
		64	8.2	10.9	16.3	18.4	7.2	5.4
10d	12	38	7.9	10.5	15.6	17.8	6.9	5.2
		64	8.8	11.7	17.7	20.0	7.9	5.9
	15	38	8.7	11.6	17.4	19.8	7.8	5.9
		64	9.8	13.0	19.6	22.3	8.7	6.5
	18	64	-	17.56)	25.46)	-	-	-
		89	-	20.46)	29.26)	-	-	-
1) 다른 수종의 경우 해당수종의 비중을 찾아서 비중조정인자 =[eqn: 1-(0.5-sg)]를 구하여 해당 허용전단내력에 이 조정인자를 곱하여 허용전단내력을 산출한다. 여기서 [eqn: sg`]는 골조부재의 비중이며 이 비중 인자는 1을 초과할 수 없다. 2) 이 표의 값은 건조조건에서 정상하중기간에 근거한 값이다. 3) 중간의 골재부재를 따라 못박기간격300mm이하(지지대의 간격이 1200mm이면 150mm) 4) 가장자리나 목질판재의 인접부에 위치하지 않는 골조부재의 최소폭은 38mm이상이어야한다. 5) 표에서 규정한 못의 크기가 아닌 다른 종류의 못을 사용할 경우 표의 값에다 다음 식에서 구한 보정계수를 적용한다. [eqn: ( {d _{1}} over {d _{2}} ) ^{2}] , [eqn: d _{1} <d _{2}] 여기서 d1 : 표준이 아닌 못의 직경 d2 : 표준 못의 직경 6) 못을 2열로 박는다.

오에스비로 제작된 수평격막의 허용전단내력에 대한 표0804.7.7 신설

0804

7.4.1

0804.7.4.1 일반사항

목재전단벽은 구조계산, 시험 또는 모형에 의하여 구한 전단벽면내에서의 처짐이 전단벽과 접합된 하중전달 또는 지지구조의 허용처짐을 초과하지 않는 한 연직방향의 하중분산  또는 저항구조내에서 수평하중저항요소로 사용할 수 있다.

0804

7.4.1

0804.7.4.1 일반사항

실제 모든 건축물은 수직하중과 수평하중을 동시에 지지해야 하며 내력벽시스템인 경우에는 전단벽(수직격막)이 수평력의 100%를 지지하도록 설계하여야 하고, 건물골조 시스템인 경우에는 전단벽이 수평력의 100%를 지지하도록 설계하거나 또는 건물골조가 수평력의 25% 이하를 지지하도록 할 수 있다.

목재전단벽은 구조계산, 시험 또는 모형에 의하여 구한 전단벽면 내에서의 수평변위가 전단벽과 접합된 구조의 허용변위를 초과하지 않는 한 연직방향의 하중분산  또는 저항구조 내에서 수평하중저항요소로 사용할 수 있다.

목재전단벽의 설계에 관한 일반사항 서술 내용을 추가

0804

7.4.2

0804.7.4.2 처짐

허용처짐은 전단벽과 이와 접합된 하중분산 또는 저항구조가 설계하중조건하에서 구조적인 성능을 유지하고, 건축물내의 사람이나 재산에 피해를 주지 않으면서 작용하중을 지지할 수 있는 정도의 처짐으로 하여야 한다.

전체적으로 균일하게 못박기하고 보막이를 설치한 목재전단벽의 처짐[eqn: ( DELTA `)]은 식(0804.7.2)에 의하여 산정할 수 있다.

[eqn: DELTA `= {vh ^{3}} over {3EAb} `+ {vh} over {G _{t}} `+ {h`e _{n}} over {407.6} `+ {d _{a} `h} over {b}]	(0804.7.2)

여기서, [eqn: A`]＝ 경계부재(전단벽경계의 수직부재)의 단면적(mm2)

[eqn: b`] ＝ 전단벽의 나비(mm)

[eqn: d _{a}]＝ 설계전단하중([eqn: v`])하에서 전도모멘트 고정접합부의 수직변위(파스너의 미끄러짐, 접합철물의 인장변형, 고정볼트의 인장변형 등을 포함)(mm)

[eqn: E`]＝ 경계부재(전단벽경계의 수직부재)의 탄성계수(MPa)

[eqn: e _{n}]＝ 못이나 꺽쇠의 변형(mm) (<표 0804.7.3.2(1)> 참조)

0804

7.4.2

0804.7.4.2 변위

허용처짐은 전단벽과 이와 접합된 하중분산 또는 저항구조가 설계하중조건하에서 구조적인 성능을 유지하고, 건축물내의 사람이나 재산에 피해를 주지 않으면서 작용하중을 지지할 수 있는 정도의 변위로 하여야한다.

전체적으로 균일하게 못박기하고 보막이를 설치한 목재전단벽의 변위[eqn: ( DELTA `)]는 식(0804.7.2)에 의하여 산정할 수 있다.

[eqn: DELTA `= {2vh ^{3}} over {3EAb} `+ {vh} over {G _{t}} `+ {h`e _{n}} over {407.6} `+ {d _{a} `h} over {b}]	(0804.7.2)

여기서, [eqn: A`]＝ 경계부재(전단벽 경계의 수직부재)의 단면적(mm2)

[eqn: b`] ＝ 전단벽의 폭(mm)

[eqn: d _{a}]＝ 설계전단하중([eqn: v`])하에서 전도모멘트 고정접합부의 수직변위(파스너의 미끄러짐, 접합철물의 인장변형, 고정볼트의 인장변형 등을 포함)(mm)

[eqn: E`]＝ 경계부재(전단벽 경계의 수직부재)의 탄성계수(MPa)

[eqn: e _{n}]＝ 못의 변형(mm) (<표0804.7.2)> 참조)

[eqn: G _{t}]＝ 덮개용판재의 두께방향전단강성계수(N/mm) (<표0804.7.3>) 참조)

[eqn: h] ＝ 전단벽의 높이(mm)

[eqn: v`] ＝ 전단벽의 윗면에 작용하는 설계하중에 의한 최대단위전단력(N/mm)

[eqn: DELTA]＝ 전단벽의 산정된 처짐(mm)

표에서 꺽쇠조항이 삭제되었으므로  이를 수정하고 ‘처짐’은 ‘변위’로 수정

0804

7.4.4

0804.7.4.4 전단벽의 형상비

전단벽, 개구부가 있는 전단벽 내에서 개구부가 없는 전단벽 부위 또는 전단벽 내에서 개구부 주변의 하중전달을 위하여 설계하는 벽피어의 치수 및 모양은 <표 0804.7.4.3>과 같다. 전단벽의 높이[eqn: (h`)] 및 나비[eqn: (w`)]는 각각 0804.7.3.5 및 0804.7.3.6의 조항에 따라서 결정하여야 한다.

0804

7.4.4

0804.7.4.4 전단벽의 형상비

전단벽, 개구부가 있는 전단벽 내에서 개구부가 없는 전단벽 부위 또는 전단벽 내에서 개구부 주변의 하중전달을 위하여 설계하는 벽피어의 치수 및 모양은 <표0804.7.8>과 같다. 전단벽의 높이[eqn: (h`)] 및 폭[eqn: (w`)]은 각각 0804.7.4.5 및 0804.7.4.6의 조항에 따라 결정하여야한다.

표 번호 수정

0804

7.4.4

<표 0804.7.4.4> 전단벽의 형상비

전단벽의 종류	높이-나비의 최대비율
구조용목질판재 또는 파티클보드로 덮고 모든 측면에 못을 박은 전단벽	2 : 11)
대각선덮개를 단층으로 설치한 전단벽	2 : 1
섬유판으로 덮은 전단벽	1.5 : 1
석고보드, 드라이비트, 시멘트플라스터 등으로 덮은 전단벽	1.5 : 12)

주) 1) 지진 이외의 하중에 대하여 설계하는 경우에 전단벽의 형상비는 3.5:1까지 허용할 수 있다.

2) 보막이가 설치되는 않은 경우로서 보막이가 설치되는 경우에 전단벽의 형상비는 2:1까지 허용할 수 있다.

0804

7.4.4

<표0804.7.8> 전단벽의 형상비

전단벽의 종류	높이-폭의 최대비율
구조용목질판재로 덮고 모든 측면에 못을 박은 전단벽	3.5 : 11)
파티클보드로 덮고 모든 측면에 못을 박은 전단벽	2 : 1
대각선덮개를 단층으로 설치한 전단벽	2 : 1
섬유판으로 덮은 전단벽	1.5 : 1

주) 1) 지진 하중에 대하여 설계하는 경우에 전단벽의 형상비는 2:1까지 허용할 수 있다.

내용은 동일하나 IBC 규정에 따라 표를 수정, 보완함

0804

7.4.7

0804.7.4.7 전위모멘트에 대한 고정

건축물의 고정하중에 의한 모멘트가 벽에 작용하는 전도모멘트에 의한 상향력을 방지하기에 불충분할 경우에는 이에 대한 고정이 필요하며 전위모멘트에 대한 고정방법은 하중을 기초구조까지 연속적으로 전달할 수 있도록 홀드다운을 설치하거나 앵커로 고정하여야 한다.

0804

7.4.7

0804.7.4.7 전도모멘트에 대한 고정

건축물의 고정하중에 의한 모멘트가 벽에 작용하는 전도모멘트에 의한 상향력을 방지하기에 불충분할 경우 이에 대한 고정이 필요하며 전도모멘트에 대한 고정방법은 하중을 기초구조까지 연속적으로 전달할 수 있도록 홀드다운을 설치하거나 앵커로 고정하여야한다.

‘전위모멘트’를 ‘전도모멘트’로 용어수정

0804

7.4.8

0804.7.4.8 수평격막과 전단벽의 모멘트 저항

수평격막과 전단벽의 모멘트저항은 식(0804.7.3)에 의하여 산정할 수 있다.

[eqn: M _{r} `=P _{r} h`]	(0804.7.3)

여기서, [eqn: P _{r}]＝ 현재의 응력에 저항하는 부재의 인장 및 압축 저항, N

[eqn: h] ＝ 모멘트저항요소간의 중심간 거리, mm

= 격막에서 격막의 현재의 중심간 거리, mm

= 양쪽에 홀드다운이 설치된 전단벽에서 스터드의 중심간 거리, mm

= 양쪽에 홀드다운이 설치되지 않은 전단벽에서 전단벽의 거리에서 300mm를 뺀 거리, mm

전단벽에 작용하는 휨모멘트에 대해서는 벽체단부의 기둥 또는 벽체단부에 설치한 인장타이 및 홀드다운앵커가 지지하도록 할 수 있으며 벽체단부에 작용하는 압축력에 대해서도 별도 검토하여야한다.

수평격막과 전단벽의 모멘트 저항에 대한 0804.7.4.8조항 내용 추가

0804

7.4.8

0804.7.4.8 개구부가 있는 전단벽

이 조항의 규정은 개구부가 있는 전단벽의 설계에 적용한다. 개구부 주변의 골조배치 및 접합부가 개구부 주변의 하중전달을 위하여 설계되는 경우에는 아래 (1)항을 적용하여야 하며, 하중전달을 위하여 설계되지 않는 경우에는 아래 (2)항을 적용하여야 한다.

0804

7.4.9

0804.7.4.9 개구부가 있는 전단벽

이 조항의 규정은 개구부가 있는 전단벽의 설계에 적용한다. 개구부 주변의 골조배치 및 접합부가 개구부 주변의 하중전달을 위하여 설계되는 경우 아래 (1)항을 적용하여야하며, 하중전달을 위하여 설계되지 않는 경우 아래 (2)항을 적용하여야한다.

7.4.8항의 삽입으로 항 번호 수정

0804

7.4.8

② 개구부가 있는 전단벽의 전단내력 : 개구부가 있는 전단벽의 전단내력은 다음과 같이 산정하여야 한다.

(가)  전체높이에 덮개를 설치한 비율은 개구부가 없는 전단벽 부위의 나비의 합을 개구부를 포함하는 개구부가 있는 전단벽 전체의 나비로 나눈 값으로 산정한다.

(나)  최대개구부높이는 개구부의 뚫려 있는 최대높이를 나타낸다. 개구부의 상하부에 덮개를 설치하지 않은 경우에 최대개구부높이는 벽의 높이가 되어야 한다.

(다)  기준단위전단내력은 지진하중에 대해서는 2：1을 초과하지 않고 그 외의 하중에 대해서는 3.5：1을 초과하지 않는 개구부가 없는 전단벽부위의 높이 대 나비비에 따라서 <표 0804.7.4.8(1)>에 주어진 허용단위전단내력을 나타낸다.

0804

7.4.9

②개구부가 있는 전단벽의 전단내력 : 개구부가 있는 전단벽의 전단내력은 다음과 같이 산정하여야한다.

(가)전체높이에 덮개를 설치한 비율은 개구부가 없는 전단벽 부위의 폭의 합을 개구부를 포함하는 개구부가 있는 전단벽 전체의 폭으로 나눈 값으로 산정한다.

(나)최대개구부높이는 개구부의 뚫려 있는 최대높이를 나타낸다. 개구부의 상하부에 덮개를 설치하지 않은 경우에 최대개구부높이는 벽의 높이가 되어야한다.

(다)기준단위전단내력은 지진하중에 대하여는 2：1을 초과하지 않고 그 외의 하중에 대하여는 3.5：1을 초과하지 않는 개구부가 없는 전단벽부위의 높이 대 폭비에 따라 <표0804.7.9>에 주어진 허용단위전단내력을 나타낸다.

지진하중에 대한 산정에서 개구부가 없는 전단벽부위의 폭의 합[eqn: SIGMA `L _{i} `]을 산정하기 위하여 고려되는 개구부가 없는 전단벽부위중의 어느 하나라도 그 높이 대 폭비가 2：1을 초과하고 3.5：1을 초과하지 않는 경우 기준단위전단내력에 [eqn: {2w _{`}} over {h}]를 곱하여야한다.

수평격막과 전단벽에 대한 내용을 분리하였으므로 신규삽입한 전단벽에 대한 표를 참조하도록 함.

0804

7.4.9

<표0804.7.9> 낙엽송류1)로 골조를 구성한 전단벽의 허용전단내력2) (kN/m)

못의 크기	목질 판재의 최소 두께 (mm)	목질판재는 골조에 직접 설치
		못박기 간격(mm)
		150	150	100	75
6d5)	9	5.4	8.2	10.6	13.9
8d	9	6.0	8.7	11.1	14.4
	12	7.1	10.3	13.3	17.4
10d	12	8.4	12.5	16.3	20.9
	15	9.2	13.9	18.1	23.7

1) 다른 수종의 경우 해당수종의 비중을 찾아서 비중조정인자 =[eqn: 1-(0.5-sg)]를 구하여 해당 허용전단내력에 이 조정인자를 곱하여 허용전단내력을 산출한다.

여기서 [eqn: sg`]는 골조부재의 비중이며 이 비중 인자는 1을 초과할 수 없다.

2) 이 표의 값은 건조조건에서 정상하중기간에 근거한 값이다.

3)  중간의 골재부재를 따라 못박기간격300mm이하(지지대의 간격이 1200mm이면 150mm)

4) 가장자리나 목질판재의 인접부에 위치하지 않는 골조부재의 최소폭은 38mm이상이어야한다.

5)  표에서 규정한 못의 크기가 아닌 다른 종류의 못을 사용할 경우 표의 값에다 다음 식에서 구한 보정계수를 적용한다.

[eqn: ( {d _{1}} over {d _{2}} ) ^{2}] ,  [eqn: d _{1} <d _{2}]  여기서 d1 : 표준이 아닌 못의 직경  d2 : 표준 못의 직경

수평격막과 수직전단벽을 분리하여 별도의 허용전단력을 부여한 표를 추가

0805

2

0805

2.1

0805.2.1. 접합부에 사용되는 구조재의 수종구분

0805절에 수록된 접합부의 기준허용내력은 접합부를 구성하는 구조재의 수종은 <표0805.2.1>과 같이 구분한다.

<표0805.2.1> 접합부에 사용되는 구조재의 수종구분

수종구분	포함 수종
가	낙엽송류1), 북부헴퍼 또는 전건비중0.55이상의 수종
나	소나무류1), 남부헴퍼, 북부 SPF, 해송, 남부소나무 또는 전건비중0.5이상 0.55미만의 수종
다	잣나무류1), 남부 SPF, 로지폴소나무, 폰데로사소나무 또는 전건비중0.45이상 0.5미만의 수종
라	삼나무류1), 알라스카 삼나무 또는 전건비중0.4이상 0.45미만의 수종
1) <표0802.1.3>에 따름

상기 수정 된 수종구분 내용을 반영하여 ‘접합부에 사용되는 구조재의 수종구분’ 내용 및 표0805.2.1. 신설

0805

4.3.4

<표0805.4.3> 1면전단접합부에 대한 박스못기준허용전단내력([eqn: Z``])	(단위：N)

측면부재의 두께(mm)	못의 길이 (mm)	못의 지름 (mm)	라1)	다1)	나1)	가1)
12	50	2.51	140	160	180	210
	63	2.87	170	200	230	260
	76	3.25	210	240	280	330
	82	3.25	210	240	280	330
	89	3.43	240	270	310	350
	101	3.76	270	300	350	400
	114	3.76	270	300	350	400
	127	4.11	320	360	410	470
19	50	2.51	160	190	220	240
	63	2.87	200	230	280	320
	76	3.25	240	280	330	390
	82	3.25	240	280	330	390
	89	3.43	260	310	360	420
	101	3.76	290	340	400	470
	114	3.76	290	340	400	470
	127	4.11	340	400	460	570
25	63	2.87	230	260	290	320
	76	3.25	270	320	370	410
	82	3.25	270	320	370	410
	89	3.43	290	350	410	460
	101	3.76	330	390	460	560
	114	3.76	330	390	460	560
	127	4.11	380	450	530	630
38	82	3.25	300	330	370	410
	89	3.43	330	370	410	460
	101	3.76	370	420	470	530
	114	3.76	370	420	470	530
	127	4.11	450	500	570	630
1) <표0805.2.1.>에따른다. 주) a) 표의 값은 주부재와 측면부재가 동일수종인 경우에 적용한다. b) 표에 나타나지 않은 부재의 두께 및 못의 치수에 대하여대하여는 직선보간법을 적용한다. c) 표의 기준허용전단내력은 다음의 휨항복내력을 갖는 박스못에 적용한다. 지름2.51, 2.87, 3.25 및 3.43 mm의 박스못에 대하여 [eqn: F_"y`b"] ＝ 700 MPa 지름3.76 및 4.11 mm의 박스못에 대하여 [eqn: F_"y`b"] ＝ 630 MPa

신설된 표 0805.2.1.에 의거하여 수종구분 내용을 수정하고, ‘단풍나무 및 남부소나무’ 항을 삭제 (단풍나무는 우리나라에서는 구조재로 사용되지 않고 남부소나무는 나 수종군으로 구분되어 있음)

→ 위의 내용을 적용하여 0805장의 이하 표 내용을 전체적으로 수정

0807

1.2

0807

1.2

(6)0807에 나타나는 경간표에 수록된 수종구분은 <표0807.1.1>에 따른다.

<표0807.1.1> 0807절 경간표의 수종구분

수종군	포함 수종
가	낙엽송류1), 북부헴퍼 또는 전건비중0.55이상의 수종
나	소나무류1), 남부헴퍼, 북부 SPF, 해송, 남부소나무 또는 전건비중0.5이상 0.55미만의 수종
다	잣나무류1), 남부 SPF, 로지폴소나무, 폰데로사소나무 또는 전건비중0.45이상 0.5미만의 수종
라	삼나무류1), 알라스카 삼나무 또는 전건비중0.4이상 0.45미만의 수종
1) <표0802.1.2.2>에 따름

‘경간표의 수종구분’ 내용 추가 및 표0807.1.1. 신설

0807

3.1

수종군

낙엽송류

([eqn: G] = 0.50)

소나무류

([eqn: G] = 0.45)

잣나무류

([eqn: G] = 0.40)

삼나무류

([eqn: G] = 0.35)

0807

3.1

수종군

가

나

다

라

신설한 표0807.1.1 에 의거하여 이하 표의 수종군 표현 수정

0807

4.4

(낙엽송류, 소나무류, 잣나무류 및 삼나무류 2등급 이상)

0807

4.4

(가, 나, 다, 라 수종군의 2등급 이상)

신설한 표0807.1.1 에 의거하여 수종군 표현 수정

0809

2.2

(1) 벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕은 국토교통부령 제80호의 별표 1에 따라 다음의 <표 0809.2.1.>에 정한 것 이상의 내화성능을 가진 내화구조로 하여야 한다.

0809

2.2

(1) 벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕은 국토교통부령 제80호(건축물의 피난, 방화구조 등의 기준에 관한 규칙)의 별표 1에 따라 다음의 <표 0809.2.1>에 정한 것 이상의 내화성능을 가진 내화구조로 하여여 한다.

관련단체 의견을 반영하여 문구의 부분수정

0809

2.2

<표 0809.2.1> 내화성능기준

구 분				내화시간
벽	외벽	내력벽		1시간
		비내력벽	연소 우려가 있는 부분	1시간
			연소 우려가 없는 부분	30 분
	내 벽			1시간
보·기둥				1시간
바닥				1시간
지붕				30 분
주) a) 지붕 및 바닥 아래 천장이 방화재료로 피복되어 있을 경우에는 해당 천장을 지붕 및 바닥의 일부로 본다. b) 외벽의 재하가열시험은 내측면만 가열한다.

구분				내화시간(용도․규모별)
벽	외 벽	내력벽		1 시간 ~ 3 시간
		비내력벽	연소우려가 있는 부분	1 시간 ~1.5 시간
			연소우려가 없는 부분	0.5 시간
	내 벽			1 시간 ~ 3 시간
보․기둥				1 시간 ~ 3 시간
바닥				1 시간 ~ 2 시간
지붕틀				0.5시간 ~ 1시간

관련단체 의견을 반영하여 표 수정

0809

2.2

(2) 경골목구조 벽과 바닥 및 구조용집성재 보와 기둥은 국토해양부령 제253호 ʻ건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙ʼ 제3조 제8항의 규정에 의하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 시험방법에 따라 품질시험을 한 결과 내화구조의 성능기준에 적합하다고 인정한 것, 또는 KS F 1611-1：2002 (건축 구조부재의 내화성능 표준 제1부：경골목구조 벽 및 바닥/천장) 및 KS F 1611-3：2003 (건축구조부재의 내화성능 표준-제3부：구조용집성재 보 및 기둥)에서 내화성능을 인정한 구조 및 내화 부재치수 이상인 부재로 하여야 한다.

0809

2.2

(2) 경골목구조 벽과 바닥 및 구조용 집성재 보와 기둥은 국토교통부령 제80호 '건축물의 피난, 방화구조 등의 기준에 관한 규칙' 제3조 제8호의 규정에 의하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 적합하게 품질 관리 상태가 확인되고 품질시험 결과가 성능기준에 적합하다고 인정된 것 또는 KS F 1611-1 : 2011(건축 구조 부재의 내화성능 표준 제1부 : 경골목구조 벽 및 바닥/천장) 및 KS F 1611-3 : 2013(건축 구조 부재의 내화성능 표준 제3부 : 구조용 집성재 보 및 기둥)에서 내화성능을 인정한 구조 및 내화 부재치수 이상인 부재로 하여야 한다.

(2)항의 내용 중 KS 인용부분은 국토교통부령 제80호 제3조 제8호의 내용과 맥을 같이 하지만 실무자에게 필요한 정보로 판단되어 삭제하지 않고 수정함