교량공사 표준시방서(KCS 24 00 00) 부분 개정안 검토의견

프리스트레스트 콘크리트 거더 공사 (KCS 24 11 30)			업체명 :
항목	제정(안)	검토의견			근거 / 사유
(작성방법) 해당 항목 번호 기재	• 단위코드별로 표 나누어 작성 • 휴먼명조 11pt, 줄간격 130%, 개정사항 밑줄 굵게 • 표, 그림이 크거나 길 경우, 제목만 표기하고 [별지] 표 그림 비교표에 원본 수록 • 조항 생략시 “(생략)”으로 표기, • 문단 혹은 문장 내 중간 생략시 “(중략)”으로 표기	• 단위코드별로 표 나누어 작성 • 휴먼명조 11pt, 줄간격 130%, 개정사항 밑줄 굵게 • 표, 그림이 크거나 길 경우, 제목만 표기하고 [별지] 표 그림 비교표에 원본 수록 • 조항 생략시 “(생략)”으로 표기, • 문단 혹은 문장 내 중간 생략시 “(중략)”으로 표기			검토의견에 대한 근거 및 사유 제시
1.2 구조	1.2.5.3 목구조 (1) 건축물의 내력벽은 평면상 양방향으로 균등하게 배치하여야 한다. (2) 건물 높이 10 m 이하, 처마 높이 7.2m 이하, 처마에서 지붕 높이 4.5m 이하, 한개 층의 층고는 3.6 m 이하이어야 한다. (중략) (5) 1층 바닥은 콘크리트 슬라브가 되어야 하며 그 설계는 KDS 41 90 30과 KDS 41 90 20에 따른다.	1.2.5.3 목구조 (1) 삭제 요망 (2) 건물의 횡력 부담에 대한 기본적인 사항으로 전체 기준의 규정에 대한 구조 안전성 검토 내용 필요 (5) 1층 바닥은 지반지지 콘크리트 슬래브로 하여야 하며 KDS 41 90 30과 KDS 41 90 20에 따른다.			(1) 내력벽의 배치에서 규정 (2) 검토 내용 제시 요망 (5) 규정의 내용을 따르도록 변경 필요
1.6 설계하중	1.6.3 콘크리트 측압 (1) 거푸집 설계에서는 굳지 않은 콘크리트의 측압을 고려하여야 한다. 콘크리트의 측압은 사용재료, 배합, 타설 속도, 타설 높이, 다짐 방법 및 타설할 때의 콘크리트 온도, 사용하는 혼화제의 종류, 부재의 단면 치수, 철근량 등에 의한 영향을 고려하여 산정하여야 한다.	1.6.3 콘크리트 측압 (1) 거푸집 설계에서는 굳지 않은 콘크리트의 측압을 고려하여야 한다. 콘크리트의 측압은 사용재료, 배합, 타설 속도, 타설 높이, 다짐 방법 및 타설되는 콘크리트 온도, 사용하는 혼화제의 종류, 부재의 단면 치수 등에 의한 영향을 고려하여 산정하여야 한다.			식(1.6-2) 참조하여 문구조정 및 측압식은 철근량과 무관하므로 철근량 문구 삭제
1.6 설계하중	표 1.6-2 첨가물 계수([eqn: C _{c} `]) [별지 1] 참조	표 1.6-2 첨가물 계수([eqn: C _{c} `]) [별지 1] 참조			지연제의 종류가 다양한데 몇 가지만을 언급함으로써 종류를 한정할 수 있으므로 “~ 모든 첨가물”로 문구 수정

[별지 1] 표 1.6-2 첨가물 계수([eqn: C _{c} `])

제·개정(안)

표 1.6-2 첨가물 계수([eqn: C _{c} `])

시멘트 타입 및 첨가물	[eqn: C _{c}]
지연제를 사용하지 않은 KS L 5201의 1, 2, 3종 시멘트	1.0
지연제를 사용한 KS L 5201의 1, 2, 3종 시멘트	1.2
다른 타입의 시멘트 또는 지연제 없이 20％ 이하의 플라이 애쉬 또는 70％ 이하의 슬래그가 혼합된 시멘트	1.2
다른 타입의 시멘트 또는 지연제를 사용한 40％ 이하의 플라이 애쉬 또는 70％ 이하의 슬래그가 혼합된 시멘트	1.4
70％ 이상의 슬래그 또는 40％ 이상의 플라이 애쉬가 혼합된 시멘트	1.4
주) 여기서 지연제란 콘크리트의 경화를 지연시키는 모든 첨가물로서, 감수제, 중간단계의 감수제, 고성능 감수제(유동화제)를 포함한다.

검토의견

표 1.6-2 첨가물 계수([eqn: C _{c} `])

시멘트 타입 및 첨가물	[eqn: C _{c}]
지연제를 사용하지 않은 KS L 5201의 시멘트	1.0
지연제를 사용한 KS L 5201의 1, 2, 3종 시멘트	1.2
다른 타입의 시멘트 또는 지연제 없이 40％ 이하의 플라이 애쉬 또는 70％ 이하의 슬래그가 혼합된 시멘트	1.2
다른 타입의 시멘트 또는 지연제를 사용한 40％ 이하의 플라이 애쉬 또는 70％ 이하의 슬래그가 혼합된 시멘트	1.4
70％ 이상의 슬래그 또는 40％ 이상의 플라이 애쉬가 혼합된 시멘트	1.4
주) 여기서 지연제란 콘크리트의 경화를 지연시키는 모든 첨가물로서, 감수제, 중간단계의 감수제, 고성능 감수제(유동화제)를 포함한다.