	국가건설기준 설계기준 Korean Design Standard
KDS 41 90 33 : 2018 소규모건축구조기준 목구조
2018년 월 일 제정 http://www.kcsc.re.kr

기준 제정에 따른 적용례

동 기준은 ‘18.  .  . 부터 적용합니다. 법 제11조에 따른 건축허가 또는 대수선허가를 신청(건축허가 또는 대수선허가를 신청하기 위하여 법 제4조의2에 따른 건축위원회에 심의를 신청한 경우를 포함한다)하거나 법 제14조에 따른 건축신고를 하는 경우부터 적용합니다.

건설기준 제・개정 연혁

∙  이  기준은 건설기준  코드체계 전환에 따라  기존  건설기준(설계기준, 표준시방서) 간  중복․ 상충을  비교 검토하여 코드로 통합 정비하였다.

∙  이 기준은 소규모 건축 구조물의  구조설계에 해당되는 부분을 기준으로 제정한 것으로 제ㆍ개정 연혁은 다음과 같다.

건설기준	주요내용	제⋅개정 (년.월)
KDS 41 90 33 : 2018	∙ 소규모건축구조기준 목구조 제정	제정 (2018. . .)

목 차
	1. 일반사항 1 1.1 목적 1 1.2 적용범위 1 1.3 참고기준 2 1.4 용어의 정의 2 1.5 기호의 정의 2 1.6 설계도서 2 2. 조사 및 계획 2 3. 재료 2 3.1 구조용 목재 및 목질판재 2 3.2 기타 재료 3 4. 설계 3 4.1 경골목구조 3 4.1.1 바닥 4 4.1.2 벽 7 4.1.3 지붕 및 천장 20 4.1.4 계단 24 4.1.5 기초 및 토대 25 4.2 중목구조 26 4.2.1 기둥 26 4.2.2 보 32 4.2.3 바닥 40 4.2.4 벽 40 4.2.5 지붕 및 천장 40 4.2.6 계단 40 4.2.7 접합부 41 4.2.7 기초 및 토대 44

	소규모건축구조기준 목구조

1. 일반사항

1.1 목적

KDS 41 90 33은 소규모건축 목구조의 구조형식, 구조상세, 구조설계방법, 설계하중 등의 기술적 사항을 규정함으로써 소규모 목조건축물의 안전성, 사용성 및 내구성을 확보하는 것을 그 목적으로 한다.

1.2 적용범위

(1) 소규모 목조건축물의 구조설계는 KDS 41 10 00에서 KDS 41 70 00까지의 기준에 따라야 한다. 다만, 이 기준에서 제시하는 적용조건을 만족하고, 적용상 문제가 없는 경우에는 이 장에서 제시하는 기준에 따라 설계할 수 있다.

(2) 이 기준에서 규정되지 않은 보, 기둥, 2차부재와 접합부의 모든 상세는 KDS 41 33 00의 일반규정을 만족해야 한다.

(3) 이 기준에서 정하지 않은 콘크리트 계단, 벽체 등의 상세는 KDS 41 90 30에 따른다.

(4) 기초, 지하층 및 1층 바닥은 콘크리트구조로 하고 KDS 41 90 30과 KDS 41 90 20에 따른다.

1.2.1 적용조건

(1) KDS 41 90 05(1.2 및 1.7, 1.8)를 모두 만족하여야 한다.

(2) 전체 건축물의 외벽에는 개구부를 제외하고 구조용 목질판재가 연속적으로 설치되어야 한다.

(3) 하부 기초 및 내력벽으로부터 바닥의 돌출 길이는 600mm 이하이어야 한다.

(4) 벽의 높이는 2.4m를 기준으로 하고 3m를 초과할 수 없으나 벽의 높이에 따른 내력벽 길이 보정계수를 적용하는 경우에는 3.6m 이하로 할 수 있다.

(5) 내력벽선으로부터 1.2m 이하로 돌출되거나 들어간 평행한 벽 부분은 동일한 내력벽선으로 간주할 수 있다.

(6) 개구부가 없이 전체 벽 높이에 구조용 목질판재가 설치된 부분만 수평하중에 저항하는 내력벽으로 인정한다.

(7) 기준 풍속이 40m/s 이상으로서 지표면 조도구분 D에 속하는 지역에는 이 기준을 적용할 수 없다.

1.3 참고기준

KDS 41 90 05에 따른다.

1.4 용어의 정의

KDS 41 90 05에 따른다.

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 설계도서

(1) 설계도에는 모든 부재의 종류, 등급, 크기, 단면, 상대적인 위치 등을 정확히 표현하여야 한다. 또한 바닥높이, 기둥중심 및 요철부의 치수 등을 표시하여야 한다.

(2) 구조설계도서에는 공사에 필요한 주기사항을 포함하여야 하며 신속 정확하게 찾아볼 수 있도록 모든 관련 정보를 표현하여야 한다.

(3) 부재 배치 상세도에는 스터드, 장선, 서까래, 기둥 및 보의 길이와 그 위치 등이 표현되어야 하며 접합부의 상세구조가 포함되어야 한다.

2. 조사 및 계획

내용 없음

3. 재료

3.1 구조용 목재 및 목질판재

(1) 토대, 바닥장선, 기둥, 보, 서까래, 마룻대 등과 같이 구조내력상 휨이나 인장하중을 지지하는 중요한 부분에 사용하는 목재부재는 구조재의 경우에는 표 3.1-1과 같은 강도를 갖는 국립산림과학원 고시 제 2017-9호(목재제품의 규격 및 품질기준)의 부속서 1 또는 KS F 3020(침엽수구조용재)의 2등급 이상의 것을 사용하고, 구조용 집성재의 경우에는 국립산림과학원 고시 제 2017-9호의 부속서 5 또는 KS F 3021(구조용집성재)의 각 등급에 적합하거나 이와 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

표 3.1-1 구조용 목재의 강도 특성1)

수종군2)	강도 특성 (MPa)
	휨강도	인장강도	압축강도	횡압축강도	전단강도	탄성계수
가	6.0	4.0	6.0	3.5	1.25	10,800
나	6.0	3.5	4.5	3.0	1.1	9,000
다	5.0	3.5	4.5	2.5	0.95	7,500
라	4.0	2.5	4.0	2.5	0.9	7,000
주 1) KS F 3020의 2등급에 대한 값을 인용하였음. 2) 각 수종군에 포함되는 수종은 표 3.1-2에 따른다.

(2) 깔도리, 스터드 등과 같이 압축하중을 지지하는 부재에는 KS F 3020(침엽수구조용재)의 3등급까지 사용할 수 있다.

(3) 구조내력상 중요한 부분에 사용하는 바닥, 벽 또는 지붕의 덮개에는 구조용합판(KS F 3113)의 2등급 또는 KDS 41 33 00의 0802.3.2에서 규정하는 구조용OSB가 사용되어야 한다.

(4) 이 기준에 나타나는 경간표에 수록된 수종 구분은  표 3.1-2에 따른다.

표 3.1-2 구조용 목재의 수종 구분

수종군	포함 수종
가	낙엽송류1), 더글라스퍼, 북부헴퍼
나	소나무류2), 남부헴퍼, 북부 SPF, 해송, 남부소나무
다	잣나무류3), 남부 SPF, 로지폴소나무, 폰데로사소나무
라	삼나무류4), 알래스카 삼나무
주 1) 낙엽송류: 낙엽송, 북미 낙엽송, 북양 낙엽송 2) 소나무류: 소나무, 편백나무, 리기다소나무, 북미 전나무 3) 잣나무류: 잣나무, 가문비나무, 북미 가문비나무, 북양 가문비나무, 북양 적송, 라디에타소나무 4) 삼나무류: 삼나무, 전나무, 북미 삼나무

3.2 기타 재료

(1) 구조내력상 중요한 부분에 사용하는 못 또는 나사못의 품질은 목조건축용 철못(KS F 4537), 일반용 철못(KS D 3553), 석고판용 못(KS F 3514), 스테인리스강 못(KS D 7052), 목구조용 철물(KS F 4514), 십자홈나사못(KS B 1056)에 적합하며, 옥외에 면하거나 항시 습윤상태로 유지되기 쉬운 부분에는 방청못 또는 이와 동등 이상의 못을 사용한다.

(2) 구조내력상 중요한 부분에 사용하는 재료로서 위에 규정되지 아니한 재료에 대하여는 KS 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것을 사용한다.

4. 설계

4.1 경골목구조

4.1.1 바닥

4.1.1.1 바닥장선

(1) 바닥장선에는 규격구조재(1종구조재)로서 2등급 또는 이와 동등 이상의 품질을 지닌 목재로서 너비 140mm 이상의 것을 사용한다.

(2) 바닥장선의 경간은 표 4.1-1 및 표 4.1-2의 경간표에 따르며, 표 4.1-3의 못박기기준에 따라서 설치한다. 단면치수가 38×235mm 이상인 목재를 사용하는 경우(해당 장선을 2개 이상 접합하여 사용하는 경우 또는 경간이 4.5m 미만인 경우는 제외)에는 2.4m 이하의 간격으로 두께 38mm 이상의 보막이를 설치한다.

표 4.1-1 바닥장선경간표(주거용)

수종군	등급	실제치수 (mm)	바닥장선경간 (m)
			중심간격 300mm	중심간격 400mm	중심간격 600mm
가	1등급	38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	3.35 4.40 5.60 6.50	3.05 3.95 4.85 5.65	2.55 3.25 3.95 4.60
	2등급	38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	3.15 3.95 4.85 5.65	2.70 3.45 4.20 4.90	2.20 2.80 3.45 4.00
나	1등급	38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	3.15 4.15 5.30 6.30	2.90 3.80 4.70 5.45	2.50 3.15 3.85 4.45
	2등급	38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	3.05 3.95 4.85 5.65	2.70 3.45 4.20 4.90	2.20 2.80 3.45 4.00
다	1등급	38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.95 3.90 4.85 5.65	2.70 3.45 4.20 4.90	2.20 2.80 3.45 4.00
	2등급	38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.85 3.65 4.45 5.15	2.50 3.15 3.85 4.45	2.05 2.55 3.15 3.65
라	1등급	38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.85 3.65 4.45 5.15	2.50 3.15 3.85 4.45	2.05 2.55 3.15 3.65
	2등급	38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.55 3.25 3.95 4.60	2.20 2.80 3.45 4.00	1.80 2.30 2.80 3.25

표 4.1-2 바닥장선경간표(근린생활시설용)

수종군	등급	실제치수 (mm)	바닥장선경간 (m)
			중심간격 300mm	중심간격 400mm	중심간격 600mm
가	1등급	38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.79 3.52 4.31 5.00	2.42 3.05 3.73 4.33	1.97 2.49 3.05 3.54
	2등급	38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.79 3.05 3.73 4.33	2.09 2.65 3.23 3.75	1.71 2.16 2.64 3.06
나	1등급	38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.66 3.42 4.17 4.84	2.34 2.96 3.62 4.20	1.91 2.41 2.95 3.42
	2등급	38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.42 3.05 3.73 4.33	2.09 2.65 3.23 3.75	1.71 2.16 2.64 3.06
다	1등급	38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.42 3.05 3.73 4.33	2.09 2.65 3.23 3.75	1.71 2.16 2.64 3.06
	2등급	38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.21 2.79 3.41 3.95	1.91 2.41 2.95 3.43	1.56 1.97 2.41 2.80
라	1등급	38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.21 2.79 3.41 3.95	1.91 2.41 2.95 3.43	1.56 1.97 2.41 2.80
	2등급	38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	1.97 2.49 3.05 3.54	1.71 2.16 2.64 3.06	1.40 1.76 2.15 2.50

(3) 바닥장선, 보 또는 기타 수평구조부재는 부재 경간의 중앙 1/3 부분 아래쪽에 구조내력상 지장이 있는 따내기를 할 수 없다.

(4) 바닥장선 상호간의 간격은 650mm 이하로 한다.

(5) 바닥에 설치하는 개구부는 이를 구성하는 바닥장선과 같은 치수 이상의 단면을 가지는 바닥장선으로 보강한다.

(6) 2층 또는 3층의 내력벽 바로 아래에 내력벽을 설치하지 않고, 해당내력벽 바로 아래에 바닥장선이 평행하게 배치되는 경우에는 해당 바닥장선을 이중으로 설치하여야 하며, 바닥장선이 내력벽과 직각으로 배치되는 경우에는 해당 내력벽 밑의 바닥장선 사이에 900mm 이하의 간격으로 보막이를 설치하여야 한다.

4.1.1.2 바닥덮개

(1) 바닥덮개에는 두께 18mm 이상의 구조용합판, 구조용OSB 또는 이와 동등 이상의 구조용 목질판재를 사용한다.

(2) 바닥덮개는 바닥장선과의 사이에 내수접착제(페놀수지 목재접착제(KS M 3702), 멜라민-요소 공축합수지 목재접착제(KS M 3735) 또는 이와 동등 이상의 것)를 도포한 후 표 4.1-3에 따라서 고정하며 판재의 가장자리에는 150mm, 내부에는 300mm 이하의 간격으로 못박기한다.

(3) 바닥의 각 부재 사이, 그리고 바닥장선과 토대 또는 위깔도리 사이는 각각 표 4.1-3에 따라서 고정한다.

표 4.1-3 못박기기준

구분	접합부	못박기 기준1)
		못박기방법	못치수와 개수
1)	장선과 토대 또는 큰보	경사못박기	CMN65(8d) 못 3개
2)	보막이와 장선	경사못박기	각 끝면에 CMN65(8d) 못 2개
3)	장선과 이중깔도리	경사못박기	중심간격 150mm로 CMN65(8d) 못 1개
4)	밑깔도리와 장선 또는 보막이	표면못박기	중심간격 400mm로 CMN90(16d) 못 3개
5)	위깔도리와 스터드	끝면못박기	CMN90(16d) 못 2개
6)	스터드와 밑깔도리	경사못박기	CMN65(8d) 못 4개
		끝면못박기	CMN90(16d) 못 2개
7)	2중 스터드	표면못박기	중심간격 600mm로 CMN90(16d) 못 2개
8)	이중 깔도리와 위깔도리	표면못박기	중심간격 400mm로 CMN90(16d) 못 2개
9)	이중깔도리 이음부	표면못박기	CMN90(16d) 못 8개
10)	헤더(2개의 부재 조립보)	표면못박기	중심간격 400mm로 CMN90(16d) 못 2개
11)	천장장선과 위깔도리	경사못박기	CMN65(8d) 못 3개
12)	헤더와 스터드	경사못박기	CMN65(8d) 못 4개
13)	실내 칸막이벽 위에서 천장장선의 겹침 부위	표면못박기	CMN90(16d) 못 3개
14)	천장장선과 서까래	표면못박기	CMN90(16d) 못 3개
15)	서까래보와 서까래	표면못박기	CMN90(16d) 못 5개
16)	서까래와 위깔도리	경사못박기	CMN65(8d) 못 3개
17)	모서리 스터드	표면못박기	중심간격 600mm로 CMN90(16d) 못 1개
18)	조립보	표면못박기	상하단에서 중심간격 800mm로 16d 못 2개, 끝면과 각 연결부에서 16d 못 2개
19)	두께 38mm 널판	표면못박기	각 지점 위에서 CMN90(16d) 못 2개 (데크의 경우 방청못)
20)	바닥밑판, 지붕덮개 및 벽덮개와 골조： 두께 12mm 이하의 구조용 판재 두께 12mm 초과, 25mm 이하의 구조용 판재 두께 25mm를 초과하는 구조용 판재	표면못박기	판재의 가장자리에는 150mm 간격, 내부에는 300mm 간격 CMN50(6d) 못(방청못) CMN65(8d) 못(방청못) CMN75(10d) 못(방청못)
1) 못의 종류가 별도로 규정되지 않은 경우 KS F 4537에 적합한 목조건축용 철못을 사용한다.

4.1.2 벽

4.1.2.1 스터드 및 골조 부재

(1) 내력벽의 스터드에는 규격구조재(1종구조재)로서 2등급 또는 이와 동등 이상의 강도와 강성을 지닌 목재를 사용한다.

(2) 내력벽에 사용되는 스터드의 간격은 표 4.1-4에 따른다.

표 4.1-4 건축물의 종류에 따른 스터드 간격

스터드 치수 (mm)	내력벽에서 스터드의 간격 (mm)
	단층 건물 2층 건물의 2층	2층 건물의 1층
38 × 89 38 × 140	650 이하 650 이하	450 이하 650 이하

(3) 내력벽의 모서리 및 교차부에는 그림 4.1-1(a), 4.1-1(b) 및 4.1-2과 같이 각각 3개 이상의 스터드를 사용하여 서로 고정한다.

(a) 3개의 스터드 사용                                             (b) 4개의 스터드 사용

그림 4.1-1 내력벽 바깥모서리의 고정

그림 4.1-2 내력벽 중간에서 다른 내력벽과의 교차부

(4) 내력벽의 상부에는 이중깔도리를 설치하며 이중깔도리와 위깔도리 사이는 표 4.1-3에 따라서 고정하고, 이중깔도리 이음부는 표 4.1-3 및 그림 4.1-3에 따라서 연결한다.

그림 4.1-3 이중깔도리 이음부의 접합

(5) 이중깔도리는 그림 4.1-4와 같이 상호 연결되는 벽체의 윗깔도리와 서로 엇갈리도록 설치한다.

그림 4.1-4 이중깔도리의 설치

(6) 스터드, 밑깔도리, 위깔도리, 이중깔도리 또는 옆기둥을 포함한 벽의 각 부재는 표 4.1-3에 따라서 고정한다.

(7) 내력벽의 이중깔도리 위에 돌출된 바닥장선이 직각으로 만나는 경우에는 하부 내력벽 위의 바닥장선 사이에 보막이가 설치되어야 한다.

(8) 풍하중에 저항하기 위하여 서까래와 이중깔도리 사이에는 표 4.1-3에 따른 못접합 이외에 추가로 허리케인타이가 서까래 2개당 하나씩 설치되어야 하며, 서까래와 서까래 사이에는 보막이가 설치되어야 한다.

4.1.2.2 벽덮개

(1) 내력벽의 덮개에는 두께 11mm 이상의 구조용 합판이나 구조용 OSB 또는 이와 동등 이상의 구조용 목질판재를 외측면에 설치하고 내측면에는 두께 12mm 이상의 석고보드를 설치하며, 실내벽을 내력벽으로 설계하는 경우에는 두께 12mm 이상의 석고보드를 양 측면에 고정하고 구조용 목질판재가 사용된 내력벽 성능의 1/2만큼 인정한다.

(2) 벽 덮개는 표 4.1-3에 따라서 스터드, 밑깔도리 및 위깔도리에 고정하며, 판재의 가장자리에는 150mm, 내부에는 300mm 이하의 간격으로 못박기한다.

(3) 석고보드는 길이 38mm 이상의 나사못을 사용하여 가장자리에는 150mm, 내부에는 300mm 이하의 간격으로 고정한다.

4.1.2.3 내력벽의 배치

(1) 건축물에 작용하는 수직하중 및 수평하중을 안전하게 지지할 수 있도록 내력벽과 내력벽을 균형 있게 배치한다.

(2) 내력벽에서 구조용 목질판재를 고정하기 위하여 CMN50(6d) 못을 사용하는 경우에는 골조부재(스터드)의 간격을 450mm 이하, CMN65(8d) 못을 사용하는 경우에는 골조부재의 간격을 650mm 이하로 한다.

(3) 그림 4.1-5와 같이 인접한 수직하중저항구조(내력벽, 실내벽, 보 등) 사이의 거리는 6m 이하로 하고, 인접한 내력벽 사이의 거리는 12m 이하로 하되 내력벽에 의하여 둘러지는 부분의 수평투영면적은 100m2 이하로 한다.

그림 4.1-5 수직하중저항구조 및 수평하중저항구조 사이의 거리

(4) 외벽의 모서리에 홀드다운을 설치할 필요가 있는 경우에는 그림 4.1-6과 같이 8kN 이상의 내력을 갖는 홀드다운을 설치하고 직각으로 만나는 내력벽을 CMN90 못 2개씩을 150mm 간격으로 박아서 고정한다.

그림 4.1-6 내력벽의 바깥모서리에서 홀드다운의 설치

(5) 그림 4.1-7과 같이 외벽 사이의 교차부에는 각 방향으로 길이 600mm 이상의 내력벽을 설치하고, 각 내력벽선의 양끝으로부터 3m 이내에 표 4.1-7에 따른 내력벽인정구간의 최소 길이 이상을 설치하며, 외벽 교차부에 길이 600mm 이상의 내력벽을 설치할 수 없는 경우에는 교차부에서 가장 인접한 내력벽인정구간의 끝부분에 8kN 이상의 내력을 갖는 홀드다운을 설치한다.

(6) 그림 4.1-7과 같이 인접한 내력벽인정구간의 중심 간 거리는 6m 이하로 하며, 내력벽선 내에 설치되는 개구부 하나의 길이는 4m 이하로 한다.

그림 4.1-7 내력벽과 개구부의 배치

(7) 길이 5m 이하의 내력벽선에는 길이 1.2m 이상의 내력벽인정구간 1개 이상을 설치하고, 길이 5m를 초과하는 내력벽선에는 2개 이상의 내력벽인정구간을 설치한다.

4.1.2.4 내력벽의 최소길이 계산 방법

(1) 건축물에 작용하는 수평하중을 안전하게 지지하기 위하여 필요한 내력벽의 최소길이는 표 4.1-5에 따른다.

(2) 표 4.1-5에서 주어진 내력벽의 최소길이는 표 4.1-6에 따라서 조정한다.

표 4.1-5 각각의 내력벽선에서 요구되는 내력벽의 최소길이

위치	내력벽선 사이의 거리(m)	요구되는 내력벽의 최소길이(mm)
단층건물 2층건물의 2층	3	500
	6	900
	9	1,300
	12	1,700
2층건물의 1층	3	900
	6	1,600
	9	2,400
	12	3,200
주 1) 중간값에 대해서는 직선보간법을 적용한다. 2) 한쪽 또는 양쪽에 2개 이상의 평행한 내력벽선이 존재하는 경우에는 평균값을 내력벽선 사이의 거리로 적용한다. 3) 양면에 석고보드가 부착된 실내벽(가장자리에는 150mm, 내부에는 300mm 간격으로 나사못 고정)을 내력벽으로 설계하는 경우에는 요구되는 최소길이를 2배로 하여야 한다.

표 4.1-6 요구되는 내력벽의 최소길이에 대한 조정계수

적용 범위	층 위치	조건	조정계수
지표면조도구분	1층건물	A, B C D	1.00 1.20 1.50
	2층건물	A, B C D	1.00 1.30 1.60
처마-지붕마루 높이	1층 건물 2층건물의 2층	1.5m 이하 3m 4.5m	0.70 1.00 1.30
	2층건물의 1층	1.5m 이하 3m 4.5m	0.85 1.00 1.15
벽 높이	모든 층	2.4m 2.7m 3.0m 3.3m 3.6m	0.90 0.95 1.00 1.05 1.10
내력벽선의 수 (평면도상 한 방향)	모든 층	2 3 4 5 이상	1.00 1.30 1.45 1.60
3.5kN 이상의 내력을 갖는 홀드다운 설치	1층 건물 2층 건물의 2층	내력벽인정구간의 양 끝 스터드와 하부 기초 또는 골조에 고정	0.80
석고보드 미설치	모든 층	실외벽의 실내쪽 벽면에 석고보드를 설치하지 않은 경우	1.40
주 1) 중간값에 대해서는 직선보간법을 적용한다. 2) 모든 적용 가능한 조정계수들을 표 4.1-10의 요구되는 내력벽의 최소길이에 곱한다. 3) 내력벽인정구간의 양 끝에 홀드다운이 설치되는 경우에는 최상층에 대해서만 요구되는 내력벽의 최소길이를 감소시킬 수 있다.

(3) 벽의 높이와 인접한 개구부의 높이에 따라서 수평하중에 대한 저항성능을 인정받을 수 있는 내력벽인정구간의 최소길이는 표 4.1-7에 따르며, 내력벽인정구간의 양쪽에 서로 높이가 다른 개구부가 존재하는 경우에는 더 높은 개구부 높이에 대한 값을 적용한다.

표 4.1-7 수평하중저항성능을 인정받을 수 있는 내력벽인정구간의 최소길이

인접한 개구부의 높이(m)	벽 높이(m)에 따른 최소길이(mm)
	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6
1.5 이하	600	675	750	825	900
1.8	675	675	750	825	900
2.1	890	810	810	825	900
2.4	1,200	1,040	960	900	900
2.7	-	1,370	1,170	1,090	1,040
3.0	-	-	1,500	1,320	1,200
3.3	-	-	-	1,670	1,470
3.6	-	-	-	-	1,800
주 1) 중간값에 대해서는 직선보간법을 적용한다. 2) 이 표에 주어진 최소길이 이상을 갖는 내력벽인정구간만 요구되는 내력벽의 최소길이 산정에 포함될 수 있다.

(4) 각각의 내력벽선 내에서 표 4.1-7에 주어진 최소길이 이상을 갖는 내력벽인정구간들의 실제길이를 더한 값이 표 4.1-5에 주어진 내력벽의 최소길이에 표 4.1-6의 조정계수를 곱한 값 이상이 되어야 한다.

4.1.2.5 중판내력벽시스템(mid-ply wall system, MP내력벽)

(1) 그림 4.1-8과 같은 형태로 구성되는 벽체를 중판내력벽시스템(MP내력벽)이라고 하며 MP내력벽의 수평하중저항성능은 일반 경골목조내력벽의 2배로 인정한다.

(2) MP내력벽은 그림 4.1-8에 주어진 바와 같이 단면치수 38mm x 89mm의 스터드 2장의 넓은 면을 맞대놓고 그 사이에 구조용 목질판재를 끼워 넣은 형태로서 2장의 스터드와 그 사이의 목질판재를 관통하여 못을 박아서 고정한다.  일반 경골목조내력벽에 박힌 못이 단일전단으로 작용하는 것에 비하여 MP내력벽에 박힌 못은 이중전단의 영향을 받게 됨으로써 일반 내력벽보다 더 높은 전단저항성능을 나타낸다.

(3) 수직하중 및 수평하중 하에서 MP 내력벽의 좌굴을 방지하기 위하여 MP내력벽의 양 끝에 38mm x 89mm 단면의 스터드를 구조용 목질판재와 직각방향으로 덧대고 CMN75(10d) 보통못을 200mm 간격으로 서로 엇갈리도록 2열로 박아서 고정한다.

(4) 목질판재 이음부의 스터드에는 CMN75(10d) 보통못 2개를 200mm 간격으로 한쪽 측면에서 박고 반대쪽 측면에는 CMN75(10d) 보통못 1개를 200mm 간격으로 반대쪽 측면에 박은 못과 서로 엇갈리도록 스터드 중앙에 박아서 고정하고 그 외의 스터드에는 CMN75(10d) 보통못을 200mm 간격으로 서로 엇갈리도록 2열로 박아서 고정한다.

(5) MP내력벽의 위에는 38mm x 89mm 단면의스터드를 이중깔도리로 설치하며 이중깔도리의 설치방법은 일반 경골목조내력벽과 동일하게 적용한다.

그림 4.1-8 MP내력벽시스템의 구조

4.1.2.6 개구부 헤더

(1) 너비 900mm 이상의 개구부의 상부에는 개구부를 구성하는 스터드와 동일치수의 단면을 가지는 옆기둥에 의하여 지지되는 헤더를 설치한다.  그림 4.1-9와 같은 조립보 헤더는 표 4.1-8  및 4.1-9에 따르고, 그림 4.1-10과 같은 상자보 헤더는 38mmx140mm 부재를 상하 플랜지 부재로 사용하고 표 4.1-11 및 4.1-12에 따라서 구조내력상 유효하게 설치한다.

그림 4.1-9 구조재 3장을 겹친 조립보 헤더

그림 4.1-10 상자보 헤더

표 4.1-8 내력벽에 사용되는 조립보 헤더의 경간표(가, 나, 다, 라 수종군의 2등급 이상)

지지조건	실제크기 (mm)	부재 수 (개)	지상 적설하중 (kPa)
			0.5				1.0
			건물의 너비 (m)
			6	8	10	6		8	10
지붕 및 천장	38 × 140	2	1.85	1.75	1.70	1.65		1.60	1.55
	38 × 184		2.40	2.30	2.20	2.15		2.05	2.00
	38 × 235		2.95	2.85	2.70	2.70		2.55	2.50
	38 × 286		3.50	3.35	3.20	3.15		3.05	2.95
	38 × 140	3	2.25	2.15	2.05	2.05		1.95	1.90
	38 × 184		2.95	2.80	2.65	2.65		2.55	2.45
	38 × 235		3.65	3.45	3.30	3.30		3.15	3.05
	38 × 286		4.30	4.10	3.90	3.90		3.75	3.60
	38 × 140	4	2.60	2.50	2.40	2.35		2.25	2.20
	38 × 184		3.40	3.20	3.10	3.05		2.95	2.80
	38 × 235		4.20	4.00	3.80	3.80		3.65	3.50
	38 × 286		4.95	4.75	4.50	4.50		4.30	4.15
지붕, 천장, 2층 바닥과 외벽	38 × 140	2	1.30	1.20	1.10	1.25		1.15	1.05
	38 × 184		1.70	1.55	1.45	1.60		1.50	1.40
	38 × 235		2.10	1.90	1.80	2.00		1.85	1.70
	38 × 286		2.45	2.25	2.10	2.35		2.15	2.05
	38 × 140	3	1.60	1.45	1.35	1.50		1.40	1.30
	38 × 184		2.05	1.90	1.75	1.95		1.80	1.70
	38 × 235		2.55	2.35	2.20	2.45		2.25	2.10
	38 × 286		3.05	2.80	2.60	2.85		2.65	2.50
	38 × 140	4	1.85	1.70	1.60	1.75		1.60	1.50
	38 × 184		2.40	2.20	2.05	2.25		2.10	1.95
	38 × 235		2.95	2.70	2.55	2.80		2.60	2.45
	38 × 286		3.50	3.20	3.00	3.30		3.05	2.85
지붕, 천장, 2층 바닥과 외벽	38 × 140	2	1.10	1.00	0.90	1.05		0.95	0.90
	38 × 184		1.45	1.30	1.20	1.40		1.25	1.15
	38 × 235		1.75	1.60	1.45	1.70		1.55	1.45
	38 × 286		2.10	1.90	1.75	2.05		1.85	1.70
	38 × 140	3	1.35	1.20	1.10	1.30		1.20	1.10
	38 × 184		1.75	1.60	1.45	1.70		1.55	1.40
	38 × 235		2.15	1.95	1.80	2.10		1.90	1.75
	38 × 286		2.55	2.30	2.15	2.50		2.25	2.05
	38 × 140	4	1.55	1.40	1.30	1.50		1.35	1.25
	38 × 184		2.00	1.80	1.70	1.95		1.75	1.65
	38 × 235		2.50	2.25	2.10	2.45		2.20	2.00
	38 × 286		2.95	2.70	2.45	2.90		2.60	2.40

표 4.1-9 내력벽에 사용되는 조립보 헤더의 경간표(가, 나, 다, 라 수종군의 2등급 이상)

지지조건	실제크기 (mm)	부재 수 (개)	건물의 너비 (m)
			6	8	10
2층 바닥	38 × 140	2	1.45	1.25	1.15
	38 × 184		1.90	1.65	1.45
	38 × 235		2.35	2.05	1.85
	38 × 286		2.80	2.40	2.15
	38 × 140	3	1.80	1.55	1.40
	38 × 184		2.35	2.00	1.80
	38 × 235		2.90	2.50	2.25
	38 × 286		3.40	2.95	2.65
	38 × 140	4	2.05	1.80	1.60
	38 × 184		2.70	2.35	2.10
	38 × 235		3.35	2.90	2.60
	38 × 286		3.95	3.40	3.05
2층 및 3층 바닥과 내벽	38 × 140	2	1.00	0.90	0.80
	38 × 184		1.30	1.15	1.05
	38 × 235		1.65	1.45	1.30
	38 × 286		1.95	1.70	1.50
	38 × 140	3	1.25	1.10	0.95
	38 × 184		1.60	1.40	1.25
	38 × 235		2.00	1.75	1.55
	38 × 286		2.35	2.05	1.85
	38 × 140	4	1.45	1.25	1.15
	38 × 184		1.85	1.60	1.45
	38 × 235		2.30	2.00	1.80
	38 × 286		2.75	2.40	2.15

표 4.1-10 내력벽에 사용되는 상자보 헤더의 경간표(가, 나, 다, 라 수종군의 2등급 이상)

지지조건	웨브부재의 단면치수 (mm)	못박기 간격 (mm)	지상 적설하중 (kPa)
			0.5			1.0
			건물의 너비 (m)
			6	8	10	6	8	10
지붕 및 천장	38×140	100	2.60	2.50	2.35	2.35	2.25	2.20
	38×184		3.05	2.90	2.80	2.75	2.65	2.55
	38×235		3.55	3.35	3.20	3.20	3.05	2.95
	38×286		4.00	3.80	3.65	3.65	3.50	3.35
	38×140	200	2.30	2.15	2.10	2.05	2.00	1.90
	38×184		2.65	2.55	2.40	2.40	2.30	2.20
	38×235		3.05	2.90	2.75	2.75	2.65	2.55
	38×286		3.40	3.25	3.10	3.10	2.95	2.85
	38×140	300	2.25	2.15	2.05	2.00	1.95	1.85
	38×184		2.60	2.45	2.35	2.35	2.25	2.15
	38×235		2.95	2.80	2.65	2.65	2.55	2.45
	38×286		3.25	3.10	2.95	2.95	2.85	2.70
지붕, 천장 및 2층	38×140	100	1.85	1.70	1.55	1.75	1.60	1.50
	38×184		2.15	2.00	1.85	2.05	1.90	1.75
	38×235		2.50	2.30	2.15	2.35	2.20	2.05
	38×286		2.85	2.60	2.40	2.70	2.50	2.30
	38×140	200	1.60	1.50	1.40	1.50	1.40	1.30
	38×184		1.85	1.70	1.60	1.75	1.65	1.55
	38×235		2.15	1.95	1.85	2.05	1.90	1.75
	38×286		2.40	2.20	2.05	2.30	2.10	1.95
	38×140	300	1.55	1.45	1.35	1.50	1.40	1.30
	38×184		1.80	1.65	1.55	1.70	1.60	1.50
	38×235		2.05	1.90	1.75	1.95	1.80	1.70
	38×286		2.30	2.10	1.95	2.20	2.00	1.90
지붕, 천장 및 2층	38×140	100	1.55	1.40	1.30	1.50	1.35	1.25
	38×184		1.80	1.65	1.50	1.80	1.60	1.45
	38×235		2.10	1.90	1.75	2.05	1.85	1.70
	38×286		2.40	2.15	2.00	2.35	2.10	1.95
	38×140	200	1.35	1.25	1.15	1.35	1.20	1.10
	38×184		1.60	1.45	1.30	1.55	1.40	1.30
	38×235		1.80	1.65	1.50	1.75	1.60	1.45
	38×286		2.05	1.85	1.70	2.00	1.80	1.65
	38×140	300	1.35	1.20	1.10	1.30	1.15	1.10
	38×184		1.55	1.40	1.30	1.50	1.35	1.25
	38×235		1.75	1.60	1.45	1.70	1.55	1.40
	38×286		1.95	1.75	1.60	1.90	1.70	1.55

표 4.1-11 내력벽에 사용되는 상자보 헤더의 경간표(가, 나, 다, 라 수종군의 2등급 이상)

지지조건		웨브부재의 단면치수 (mm)	못박기 간격 (mm)	건물의 너비 (m)
				6	8	10
지붕 및 천장		38×140	100	1.80	1.55	1.40
		38×184		2.10	1.85	1.65
		38×235		2.50	2.15	1.95
		38×286		2.85	2.50	2.20
		38×140	200	1.55	1.35	1.20
		38×184		1.85	1.60	1.45
		38×235		2.15	1.85	1.65
		38×286		2.45	2.10	1.90
		38×140	300	1.55	1.30	1.20
		38×184		1.80	1.55	1.40
		38×235		2.05	1.80	1.60
		38×286		2.35	2.00	1.80
지붕, 천장 및 2층	38×140		100	1.25	1.10	0.95
	38×184			1.50	1.30	1.15
	38×235			1.75	1.50	1.35
	38×286			2.00	1.75	1.55
	38×140		200	1.10	0.95	0.85
	38×184			1.30	1.10	1.00
	38×235			1.50	1.30	1.15
	38×286			1.70	1.45	1.30
	38×140		300	1.05	0.90	0.85
	38×184			1.25	1.10	0.95
	38×235			1.45	1.25	1.10
	38×286			1.60	1.40	1.25

4.1.3 지붕 및 천장

4.1.3.1 천장장선 및 서까래

(1) 지붕의 서까래 및 천장의 장선에는 규격구조재(1종구조재)로서 2등급 또는 이와 동등 이상의 강도와 강성을 지닌 목재를 사용한다.

(2) 천장장선의 경간은 천장장선 상부에 다락방이 있고 주거용으로 사용되는 경우에는 표 4.1-1에 따르고, 상부에 다락방이 없거나 다락방이 비주거용으로 사용되는 경우에는 표 4.1-12에 따르며 표 4.1-3에 따라서 고정한다.

(3) 서까래의 경간은 표 4.1-13 및 4.1-14에 따르며 표 4.1-3에 따라서 고정한다.

표 4.1-12 천장장선경간표(비주거용 다락방 또는 다락방이 없는 경우)

수종군	등급	실제치수 (mm)	바닥장선경간 (m)
			중심간격 300mm	중심간격 400mm	중심간격 600mm
가	1등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.70 4.20 5.55 7.10 8.65	2.45 3.85 5.05 6.45 7.85	2.15 3.35 4.40 5.60 6.50
	2등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.60 4.05 5.35 6.80 7.95	2.35 3.70 4.85 5.95 6.90	2.05 3.15 3.95 4.85 5.65
나	1등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.55 4.00 5.25 6.70 8.15	2.30 3.65 4.75 6.10 7.40	2.00 3.15 4.15 5.30 6.30
	2등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.45 3.80 5.00 6.40 7.80	2.20 3.45 4.55 5.80 6.90	1.95 3.05 3.95 4.85 5.65
다	1등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.40 3.75 4.90 6.30 7.65	2.15 3.40 4.45 5.70 6.90	1.90 2.95 3.90 4.85 5.65
	2등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.30 3.60 4.70 6.05 7.30	2.05 3.25 4.30 5.45 6.30	1.80 2.85 3.65 4.45 5.15
라	1등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.35 3.65 4.80 6.15 7.30	2.10 3.35 4.40 5.45 6.30	1.85 2.85 3.65 4.45 5.15
	2등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.25 3.50 4.60 5.60 6.50	2.05 3.15 3.95 4.85 5.65	1.75 2.55 3.25 3.95 4.60

표 4.1-13 지붕서까래경간표(아스팔트 싱글 등의 가벼운 지붕마감재료)

수종군	등급	실제치수 (mm)	바닥장선경간 (m)
			중심간격 300mm	중심간격 400mm	중심간격 600mm
가	1등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.70 4.20 5.55 7.10 8.65	2.45 3.85 5.05 6.45 7.85	2.15 3.35 4.40 5.65 6.85
	2등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.60 4.05 5.35 6.80 8.30	2.35 3.70 4.85 6.20 7.55	2.05 3.20 4.25 5.40 6.30
나	1등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.55 4.00 5.25 6.70 8.15	2.30 3.65 4.75 6.10 7.40	2.00 3.15 4.15 5.30 6.45
	2등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.45 3.80 5.00 6.40 7.80	2.20 3.45 4.55 5.80 7.10	1.95 3.05 4.00 5.10 6.20
다	1등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.40 3.75 4.90 6.30 7.65	2.15 3.40 4.45 5.70 6.95	1.90 2.95 3.90 5.00 6.05
	2등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.30 3.60 4.70 6.05 7.35	2.05 3.25 4.30 5.50 6.65	1.80 2.85 3.75 4.80 5.75
라	1등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.35 3.65 4.80 6.15 7.50	2.10 3.35 4.40 5.60 6.80	1.85 2.90 3.85 4.90 5.75
	2등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.25 3.50 4.60 5.90 7.15	2.05 3.20 4.20 5.35 6.30	1.75 2.80 3.65 4.45 5.15

표 4.1-14 지붕서까래경간표(기와 등의 무거운 지붕마감재료)

수종군	등급	실제치수 (mm)	바닥장선경간 (m)
			중심간격 300mm	중심간격 400mm	중심간격 600mm
가	1등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.45 3.85 5.05 6.45 7.85	2.20 3.50 4.60 5.85 7.10	1.95 3.05 4.00 5.10 6.20
	2등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.35 3.70 4.85 6.20 7.55	2.15 3.35 4.40 5.60 6.70	1.85 2.95 3.85 4.70 5.45
나	1등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.30 3.65 4.75 6.10 7.40	2.10 3.30 4.35 5.55 6.75	1.85 2.90 3.80 4.85 5.90
	2등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.20 3.45 4.55 5.80 7.10	2.00 3.15 4.15 5.30 6.45	1.75 2.75 3.60 4.60 5.45
다	1등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.15 3.40 4.45 5.70 6.95	1.95 3.10 4.05 5.20 6.30	1.70 2.70 3.55 4.55 5.45
	2등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.05 3.25 4.30 5.50 6.65	1.90 2.95 3.90 5.00 6.05	1.65 2.60 3.40 4.30 5.00
라	1등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.10 3.35 4.40 5.60 6.80	1.95 3.05 4.00 5.10 6.10	1.70 2.65 3.50 4.30 5.00
	2등급	38 × 89 38 × 140 38 × 184 38 × 235 38 × 286	2.05 3.20 4.20 5.35 6.30	1.85 2.90 3.80 4.70 5.45	1.60 2.50 3.15 3.85 4.45

(2) 서까래 및 천장장선 상호간의 간격은 650mm 이하로 한다.

(3) 천장장선이 설치되는 경우에는 표 4.1-3에 따라서 서까래에 고정한다.

(4) 천장장선이 설치되거나 또는 서까래의 벌어짐을 방지할 수 있는 구조내력상 유효한 방법으로 보강한 경우를 제외하고 서까래에는 서까래보를 처마로부터 처마-지붕마루 높이의 1/3 이내에 표 4.1-3에 따라서 고정한다.

(4) 트러스는 작용하는 하중 및 외력에 대하여 구조내력상 안전하게 설계된 것을 사용한다.

(5) 서까래 또는 트러스는 표 4.1-3에 따라서 이중깔도리에 고정하여야 하며 서까래 또는 트러스 2개당 하나의 허리케인타이를 설치한다.

4.1.3.2 지붕덮개

(1) 지붕덮개는 구조용 판재 중에서 두께 11mm 이상의 구조용 합판, 구조용 OSB 또는 이와 동등 이상의 것을 사용한다.

(2) 지붕 덮개는 표 4.1-3에 따라서 서까래에 고정하며, 판재의 가장자리에는 150mm, 내부에는 300mm 이하의 간격으로 못박기한다.

4.1.3.3 개구부

(1) 실험 또는 산정에 의하여 구조내력상 안전하다고 확인된 경우를 제외하고 지붕에 설치하는 개구부의 너비는 2m 이하로 하며 그 너비의 합계는 해당 지붕 하단 너비의 1/2 이하로 한다.

(2) 지붕에 설치하는 너비 900mm 이상의 개구부 상부에는 개구부를 구성하는 스터드와 동일치수의 단면을 가지는 옆기둥에 의하여 지지되는 헤더를 표 4.1-8 ~ 표 4.1-11에 따라서 설치하고 표 4.1-3에 따라서 고정한다.

4.1.4 계단

(1) 계단은 구조내력상 안전하여야 하며 통행 및 가구운반 등을 위한 적절한 상부공간을 확보하여야 한다.

(2)  실내계단은 디딤판의 두께가 38mm 이상, 옆판은 두께가 38mm 이상이고 높이가 235mm 이상, 그리고 챌판은 두께가 20mm 이상이어야 한다.

(3) 실외계단은 불연성 재료로 하는 것을 원칙으로 하고, 두께 38mm 이상의 목재를 계단챌판을 제외한 계단 각부에 사용할 수 있으며, 계단챌판으로는 20mm 이상의 목재를 사용할 수 있다.

(4) 계단각부의 치수는 표 4.1-15에 따른다.

(5) 공동주택의 세대수 또는 기숙사의 침실수가 6을 초과하는 경우에는 표 4.1-16에 따라서 피난계단을 설치하여야 한다.

(6) 공동주택 내에는 나선형의 계단을 설치할 수 없다.

표 4.1-15 계단각부의 치수

계단의 종류		계단의 너비	최대챌판높이	최소디딤판너비
주택의 계단	공동주택	1,200mm 이상	230mm 이하	150mm 이상
	공동주택 이외의 주택	750mm 이상

표 4.1-16 공동주택 피난계단의 치수

계단의 종류	계단의 너비	최대챌판높이	최소디딤판너비
실내계단	1,200mm 이상	200mm 이하	240mm 이상
실외계단	900mm 이상

4.1.5 기초 및 토대

4.1.5.1 기초

(1) 모든 내력벽 아래에는 줄기초 또는 온통기초를 설치하고 모든 기둥의 아래에는 정사각형의 기초를 설치하여야 하며 기초, 줄기초 또는 온통기초는 철근콘크리트구조, 무근콘크리트구조 또는 조적조로 한다.

(2) 줄기초의 기초벽 두께는 최하층 벽두께의 1.5배 이상으로서 150mm 이상이어야 하며, 온통기초의 내력벽 아래 보강 부분은 너비 150mm이상으로서 깊이 200mm 이상이 되어야 한다.

(3) 기초, 줄기초 또는 온통기초의 내력벽 아래 보강부분의 깊이는 동결선 아래까지 설치하며 지면으로부터 1층 바닥 콘크리트 슬라브 상단까지의 높이는 300mm 이상으로 한다.

(4) 줄기초의 경우에 기초의 두께와 너비는 각각 줄기초 두께의 1배 및 2배 이상이어야 하며, 기둥 기초의 경우에 두께와 가로 및 세로치수는 각각 기둥의 단면치수 중 큰 값의 1배 및 2배 이상이어야 한다. 온통기초 위에 기둥을 설치하는 경우에 기둥 아래 온통기초 보강 부분의 두께와 가로 및 세로치수도 각각 단면치수 중 큰 값의 1배 및 2배 이상이어야 한다.

4.1.5.2 토대

(1) 1층 내력벽, 비내력벽 또는 전단벽의 아래쪽에 토대를 설치한다.

(2) 토대는 KS F 4514(목구조용 철물)에 규정된 앵커볼트 또는 이와 유사한 강도를 갖는 철물에 의하여 기초에 고정한다.

(3) 앵커볼트는 지름 12mm 및 길이 230mm 이상이 되어야 하며, 볼트의 머리 부분이 기초 내에 180mm 이상 묻히도록 설치한다.

(4) 앵커볼트는 토대 끝면 또는 개구부로부터 150mm 이내에 고정하고 토대 1개당 2개 이상의 앵커볼트를 사용하여야 하며 앵커볼트 사이의 간격은 1.8m 이하로 한다.

(5) 토대에는 국립산림과학원고시 ｢목재의 방부·방충처리기준｣ 및 ｢임산물 품질인증규정｣에 규정된 목재의 사용환경범주 H3에 해당하는 목재를 사용하여야 한다.

4.2 중목구조

4.2.1 기둥

4.2.1.1 기둥의 설계

(1) 기둥에 사용되는 재료는 국립산림과학원 고시 제 2017-9호(목재제품의 규격 및 품질기준)의 부속서 1 또는 KS F 3020(침엽수구조용재)의 기둥구조재(3종구조재)로서 2등급 이상의 것을 사용하고, 구조용 집성재의 경우에는 국립산림과학원 고시 제 2017-9호의 부속서 5 또는 KS F 3021(구조용집성재)의 9S-31B 등급 이상의 같은 등급 구성 집성재 또는 그 이상의 성능을 갖는 대칭 다른 등급 구성 집성재를 사용한다.

(2) 기둥의 높이는 3.6m 이하로 하고 기둥 사이의 간격은 6m 이하로 하며, 인접한 기둥과 기둥 사이에는 보를 4.2.7에 따라서 구조내력 상 유효한 방법으로 접합하여 수직하중 및 전단하중이 효율적으로 전달될 수 있도록 한다.

(3) 기둥의 높이 및 기둥 사이의 간격이 각각 3.6m 및 6m를 초과하거나 KS F3020의 3종구조재 또는 KS F 3021에 적합한 구조용 집성재 이외의 목재 기둥을 설치하거나 또는 이 기준에 명시되지 않은 새로운 기둥-보 접합방법을 적용하는 경우에는 KDS 41 33 00에 따라서 설계한다.

(4) 기둥은 표 4.2-1 ∼ 표 4.2-6의 경간표에 따라서 설치하며, 기둥의 너비는 상부에 접합되는 보의 너비 이상이 되어야 한다.

표 4.2-1 바닥하중을 지지하는 3종구조재 기둥 경간표(주거용)

수종군	단면치수 (mm × mm)	기둥의 경간 (m)
		1등급			2등급
		기둥 높이 (m)			기둥 높이 (m)
		2.4	3.0	3.6	2.4	3.0	3.6
가	117 × 117	5.30	4.60	3.95	4.60	4.10	3.6
	117 × 143	5.85	5.05	4.40	5.05	4.55	4.00
	143 × 143	7.00	6.40	5.70	5.95	5.55	5.10
	143 × 190	8.10	7.35	6.55	6.85	6.40	5.85
	190 × 190	9.90	9.45	8.90	8.20	7.95	7.65
나	117 × 117	4.85	4.20	3.65	4.05	3.70	3.25
	117 × 143	5.35	4.65	4.00	4.45	4.05	3.60
	143 × 143	6.40	5.85	5.20	5.20	4.90	4.55
	143 × 190	7.40	6.75	6.00	6.00	5.65	5.25
	190 × 190	9.05	8.65	8.15	7.15	6.95	6.70
다	117 × 117	4.50	3.90	3.35	3.90	3.50	3.05
	117 × 143	5.00	4.30	3.70	4.35	3.85	3.35
	143 × 143	6.05	5.45	4.80	5.10	4.75	4.30
	143 × 190	7.00	6.30	5.55	5.85	5.45	4.95
	190 × 190	8.65	8.25	7.65	7.05	6.85	6.55
라	117 × 117	4.30	3.70	3.20	3.75	3.35	2.95
	117 × 143	4.75	4.10	3.55	4.10	3.70	3.25
	143 × 143	5.70	5.20	4.60	4.85	4.50	4.10
	143 × 190	6.60	6.00	5.30	5.55	5.20	4.75
	190 × 190	8.05	7.70	7.25	6.70	6.50	6.20
주 1) 중간값에 대해서는 직선보간법을 적용한다. 2) 기둥의 경간은 기둥에 하중을 전달하는 부하면적을 정사각형으로 가정하고 그 한 변의 길이를 나타낸다. 3) 경간이 6m를 넘는 경우에는 6m까지만 적용한다.

표 4.2-2 바닥하중을 지지하는 3종구조재 기둥 경간표(근린생활시설)

수종군	단면치수 (mm × mm)	기둥의 경간 (m)
		1등급			2등급
		기둥 높이 (m)			기둥 높이 (m)
		2.4	3.0	3.6	2.4	3.0	3.6
가	117 × 117	4.10	3.55	3.05	3.55	3.20	2.80
	117 × 143	4.50	3.90	3.40	3.95	3.55	3.10
	143 × 143	5.45	4.95	4.40	4.60	4.30	3.95
	143 × 190	6.25	5.70	5.05	5.30	4.95	4.55
	190 × 190	7.65	7.35	6.90	6.35	6.15	5.95
나	117 × 117	3.75	3.25	2.80	3.15	2.85	2.55
	117 × 143	4.15	3.60	3.10	3.45	3.15	2.80
	143 × 143	4.95	4.55	4.05	4.00	3.80	3.50
	143 × 190	5.70	5.20	4.65	4.65	4.40	4.05
	190 × 190	7.00	6.70	6.30	5.50	5.40	5.20
다	117 × 117	3.50	3.00	2.60	3.05	2.70	2.35
	117 × 143	3.85	3.30	2.85	3.35	3.00	2.60
	143 × 143	4.70	4.20	3.70	3.95	3.65	3.35
	143 × 190	5.40	4.85	4.30	4.55	4.25	3.85
	190 × 190	6.70	6.35	5.95	5.50	5.30	5.05
라	117 × 117	3.35	2.90	2.50	2.90	2.60	2.25
	117 × 143	3.70	3.20	2.75	3.20	2.85	2.50
	143 × 143	4.40	4.00	3.55	3.75	3.50	3.20
	143 × 190	5.10	4.65	4.10	4.30	4.05	3.70
	190 × 190	6.25	6.00	5.60	5.15	5.05	4.80
주 1) 중간값에 대해서는 직선보간법을 적용한다. 2) 기둥의 경간은 기둥에 하중을 전달하는 부하면적을 정사각형으로 가정하고 그 한 변의 길이를 나타낸다. 3) 경간이 6m를 넘는 경우에는 6m까지만 적용한다.

표 4.2-3 지붕하중을 지지하는 3종구조재 기둥 경간표

수종군	단면치수 (mm × mm)	기둥의 경간 (m)
		1등급			2등급
		기둥 높이 (m)			기둥 높이 (m)
		2.4	3.0	3.6	2.4	3.0	3.6
가	117 × 117	6.65	5.70	4.90	5.85	5.15	4.50
	117 × 143	7.35	6.30	5.40	6.50	5.70	5.00
	143 × 143	9.00	8.05	7.10	7.65	7.10	6.40
	143 × 190	10.35	9.25	8.15	8.85	8.15	7.40
	190 × 190	12.85	12.20	11.30	10.70	10.35	9.80
나	117 × 117	6.10	5.25	4.50	5.20	4.65	4.05
	117 × 143	6.75	5.80	4.95	5.75	5.10	4.50
	143 × 143	8.20	7.35	6.50	6.70	6.30	5.75
	143 × 190	9.50	8.50	7.50	7.75	7.25	6.60
	190 × 190	11.75	11.15	10.35	9.30	9.05	8.65
다	117 × 117	5.70	4.80	4.10	5.00	4.35	3.80
	117 × 143	6.30	5.30	4.55	5.50	4.80	4.20
	143 × 143	7.75	6.85	5.95	6.55	6.00	5.40
	143 × 190	8.95	7.90	6.90	7.60	6.95	6.20
	190 × 190	11.20	10.55	9.70	9.20	8.85	8.40
라	117 × 117	5.40	4.65	3.95	4.75	4.20	3.65
	117 × 143	6.00	5.10	4.40	5.25	4.60	4.00
	143 × 143	7.30	6.55	5.75	6.25	5.75	5.20
	143 × 190	8.45	7.55	6.60	7.20	6.65	5.95
	190 × 190	10.45	9.95	9.20	8.70	9.40	8.00
주 1) 중간값에 대해서는 직선보간법을 적용한다. 2) 기둥의 경간은 기둥에 하중을 전달하는 부하면적을 정사각형으로 가정하고 그 한 변의 길이를 나타낸다. 3) 경간이 6m를 넘는 경우에는 6m까지만 적용한다.

표 4.2-4 바닥하중을 지지하는 구조용 집성재 기둥 경간표(주거용)

종류	등급	나비 (mm)	기둥의 경간 (m)
			기둥 높이 (m)
			2.4	3	3.6
같은 등급 구성 집성재	9S-31B	130 × 130	5.25	4.40	3.35
		150 × 150	6.60	5.70	4.95
	10S-34B	130 × 130	5.55	4.70	4.05
		150 × 150	7.00	6.10	5.25
	12S-37B	130 × 130	5.85	4.95	4.25
		150 × 150	7.30	6.40	5.55
	13S-40B	130 × 130	6.15	5.25	4.50
		150 × 150	7.65	6.75	5.85
	15S-46B	130 × 130	6.55	5.55	4.70
		150 × 150	8.20	7.15	6.15
대칭 다른 등급 구성 집성재	9S-27B	130 × 130	5.05	4.35	3.95
		150 × 150	6.25	5.55	4.85
	10S-30B	130 × 130	5.30	4.60	5.20
		150 × 150	6.55	5.85	5.15
	12S-33B	130 × 130	5.55	4.85	4.20
		150 × 150	6.85	6.15	5.45
	13S-37B	130 × 130	6.05	5.20	4.45
		150 × 150	7.45	6.60	5.80
	15S-43B	130 × 130	6.30	5.45	4.70
		150 × 150	7.85	6.95	6.10
주 1) 중간값에 대해서는 직선보간법을 적용한다. 2) 기둥의 경간은 기둥에 하중을 전달하는 부하면적을 정사각형으로 가정하고 그 한 변의 길이를 나타낸다. 3) 경간이 6m를 넘는 경우에는 6m까지만 적용한다.

표 4.2-5 바닥하중을 지지하는 구조용 집성재 기둥 경간표(근린생활시설)

종류	등급	나비 (mm)	기둥의 경간 (m)
			기둥 높이 (m)
			2.4	3	3.6
같은 등급 구성 집성재	9S-31B	130 × 130	4.05	3.40	2.90
		150 × 150	5.10	4.40	3.80
	10S-34B	130 × 130	4.30	3.65	3.10
		150 × 150	5.40	4.70	4.10
	12S-37B	130 × 130	4.55	3.85	3.30
		150 × 150	5.65	4.95	4.30
	13S-40B	130 × 130	4.75	4.05	3.45
		150 × 150	5.95	5.20	4.55
	15S-46B	130 × 130	5.05	4.30	3.65
		150 × 150	6.35	5.50	4.80
대칭 다른 등급 구성 집성재	9S-27B	130 × 130	3.90	3.35	3.05
		150 × 150	4.85	4.30	3.75
	10S-30B	130 × 130	4.10	3.55	4.00
		150 × 150	5.05	4.55	4.00
	12S-33B	130 × 130	4.30	3.75	3.25
		150 × 150	5.30	4.75	4.20
	13S-37B	130 × 130	4.65	4.00	3.45
		150 × 150	5.80	5.15	4.50
	15S-43B	130 × 130	4.90	4.20	3.60
		150 × 150	6.05	5.40	4.70
주 1) 중간값에 대해서는 직선보간법을 적용한다. 2) 기둥의 경간은 기둥에 하중을 전달하는 부하면적을 정사각형으로 가정하고 그 한 변의 길이를 나타낸다. 3) 경간이 6m를 넘는 경우에는 6m까지만 적용한다.

표 4.2-6 지붕하중을 지지하는 구조용 집성재 기둥 경간표

종류	등급	나비 (mm)	기둥의 경간 (m)
			기둥 높이 (m)
			2.4	3	3.6
같은 등급 구성 집성재	9S-31B	130 × 130	6.55	5.45	4.65
		150 × 150	8.30	7.10	6.10
	10S-34B	130 × 130	7.00	5.85	4.95
		150 × 150	8.65	7.60	6.50
	12S-37B	130 × 130	7.35	6.15	5.25
		150 × 150	9.25	8.00	6.90
	13S-40B	130 × 130	7.70	6.50	5.55
		150 × 150	9.70	8.40	7.25
	15S-46B	130 × 130	8.20	6.85	5.80
		150 × 150	10.35	8.90	7.65
대칭 다른등급 구성집성재	9S-27B	130 × 130	6.35	5.40	4.60
		150 × 150	7.95	6.95	6.00
	10S-30B	130 × 130	6.70	5.70	4.90
		150 × 150	8.35	7.35	6.40
	12S-33B	130 × 130	7.05	6.05	5.20
		150 × 150	8.75	7.75	6.75
	13S-37B	130 × 130	7.60	6.45	5.50
		150 × 150	9.50	8.30	7.20
	15S-43B	130 × 130	7.95	6.75	5.75
		150 × 150	9.95	8.70	7.55
주 1) 중간값에 대해서는 직선보간법을 적용한다. 2) 기둥의 경간은 기둥에 하중을 전달하는 부하면적을 정사각형으로 가정하고 그 한 변의 길이를 나타낸다. 3) 경간이 6m를 넘는 경우에는 6m까지만 적용한다.

4.2.1.2 기둥의 배치

(1) 기둥은 건축물 내에서 각 방향으로 균형있게 배치하여야 한다.

(2) 건축물의 하중을 가로 및 세로 방향으로 분산시킬 수 있도록 기둥을 배치하며, 기둥과 기둥 사이에 보를 설치하고 기둥-보 접합은 가로 및 세로 방향으로 4.2.7에 따라서 구조내력상 유효하게 이루어져야 한다.

4.2.1.3 변단면기둥 및 원형기둥

원형기둥은 표 4.2-1 ∼ 표 4.2-6에서 동일한 등급 및 단면적 이상을 갖는 사각형 기둥에 대한 값을 적용하고,  변단면기둥의 설계는 KDS 41 33 00에 따른다.

4.2.2 보

4.2.2.1 보의 설계

(1) 보에 사용되는 재료는 국립산림과학원 고시 제 2017-9호(목재제품의 규격 및 품질기준)의 부속서 1 또는 KS F 3020(침엽수구조용재)의 보구조재(2종구조재)로서 2등급 이상의 것을 사용하고, 구조용 집성재의 경우에는 국립산림과학원 고시 제 2017-9호의 부속서 5 또는 KS F 3021(구조용집성재)의 9S-25B 등급 이상의 비대칭 다른 등급 구성 집성재 또는 9S-27B 등급 이상의 대칭 다른 등급 구성 집성재를 사용하며, 직사각형 단면 부재를 세워서 사용하고 보를 눕혀서 사용하는 경우에는 KDS 41 33 00에 따라서 설계한다.

(2) 보의 길이 및 보 사이의 간격은 6m 이하로 하고 인접한 기둥과 기둥 사이에 걸쳐서 설치하며, 기둥과 보 사이에는 수직하중 및 수평하중을 효율적으로 전달할 수 있도록 4.2.7에 따라서 구조내력 상 유효한 접합부가 설치되어야 한다.

(3) 보의 길이나 보 사이의 간격이 6m를 초과하거나, 직사각형 이외의 단면을 갖는 보를 설치하거나, 직사각형 단면의 부재를 눕혀서 사용하거나 또는 이 기준에 명시되지 않은 새로운 기둥-보 접합방법을 적용하는 경우에는 KDS 41 33 00에 따라서 보를 설계하여야 한다.

(4) 보는 표 4.2-7 ∼ 표 4.2-12의 경간표에 따라서 설치한다.

표 4.2-7 2종구조재 바닥보 경간표(주거용)

수종군	등급	실제크기 (mm)	경간 (m)
			보 간격 2m	보 간격 3m	보 간격 4m	보 간격 5m	보 간격 6m
가	1등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	2.65 3.40 4.10 3.75 4.55 5.25	2.20 2.75 3.35 3.05 3.70 4.25	1.90 2.40 2.90 2.65 3.20 3.70	1.70 2.15 2.60 2.35 2.85 3.30	1.55 1.95 2.35 2.15 2.60 3.00
	2등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	2.30 2.95 3.55 3.25 3.95 4.55	1.90 2.40 2.90 2.65 3.20 3.70	1.65 2.10 2.50 2.30 2.80 3.20	1.45 1.85 2.25 2.05 2.50 2.85	1.35 1.70 2.05 1.85 2.25 2.60
나	1등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	2.60 3.30 4.00 3.65 4.40 5.05	2.10 2.70 3.25 2.95 3.60 4.15	1.85 2.30 2.80 2.55 3.10 3.60	1.65 2.05 2.50 2.30 2.80 3.20	1.50 1.90 2.30 2.10 2.55 2.90
	2등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	2.30 2.95 3.55 3.25 3.95 4.55	1.90 2.40 2.90 2.65 3.20 3.70	1.65 2.05 2.50 2.30 2.80 3.20	1.45 1.85 2.25 2.05 2.50 2.85	1.35 1.70 2.05 1.85 2.25 2.60
다	1등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	2.30 2.95 3.55 3.25 3.95 4.55	1.90 2.40 2.90 2.65 3.20 3.70	1.65 2.05 2.50 2.30 2.80 3.20	1.45 1.85 2.25 2.05 2.50 2.85	1.35 1.70 2.05 1.85 2.25 2.60
	2등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	2.10 2.70 3.25 2.95 3.60 4.15	1.70 2.20 2.65 2.40 2.95 3.40	1.50 1.90 2.30 2.10 2.55 2.90	1.35 1.70 2.05 1.85 2.25 2.60	1.20 1.55 1.85 1.70 2.05 2.40
라	1등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	2.10 2.70 3.25 2.95 3.60 4.15	1.70 2.20 2.65 2.40 2.95 3.40	1.50 1.90 2.30 2.10 2.55 2.90	1.35 1.70 2.05 1.85 2.25 2.60	1.20 1.55 1.85 1.70 2.05 2.40
	2등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	1.90 2.40 2.90 2.65 3.20 3.70	1.55 1.95 2.35 2.15 2.60 3.00	1.35 1.70 2.05 1.90 2.25 2.60	1.20 1,50 1,85 1.65 2.05 2.35	1.10 1.40 1.70 1.55 1.85 2.15
주 1) 중간값에 대해서는 직선보간법을 적용한다.

표 4.2-8 2종구조재 바닥보 경간표(근린생활시설)

수종군	등급	실제크기 (mm)	경간 (m)
			보 간격 2m	보 간격 3m	보 간격 4m	보 간격 5m	보 간격 6m
가	1등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	2.05 2.60 3.20 2.90 3.50 4.05	1.70 2.15 2.60 2.35 2.85 3.30	1.45 1.85 2.25 2.05 2.50 2.85	1.30 1.65 2.00 1.85 2.20 2.55	1.20 1.50 1.85 1.65 2.05 2.35
	2등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	1.80 2.25 2.75 2.50 3.05 3.50	1.45 1.85 2.25 2.05 2.50 2.85	1.25 1.60 1.95 1.80 2.15 2.50	1.15 1.45 1.75 1.60 1.95 2.20	1.05 1.30 1.60 1.45 1.75 2.05
나	1등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	2.00 2.50 3.10 2.80 3.40 3.90	1.65 2.05 2.50 2.30 2.80 3.20	1.40 1.80 2.20 2.00 2.40 2.75	1.25 1.60 1.95 1.80 2.15 2.50	1.15 1.45 1.80 1.60 1.95 2.25
	2등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	1.80 2.25 2.75 2.50 3.05 3.50	1.45 1.85 2.25 2.05 2.50 2.85	1.25 1.60 1.95 1.75 2.15 2.50	1.15 1.45 1.75 1.60 1.95 2.20	1.05 1.30 1.60 1.45 1.75 2.05
다	1등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	1.80 2.25 2.75 2.50 3.05 3.50	1.45 1.85 2.25 2.05 2.50 2.85	1.25 1.60 1.95 1.75 2.15 2.50	1.15 1.45 1.75 1.60 1.95 2.20	1.05 1.30 1.60 1.45 1.75 2.05
	2등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	1.65 2.05 2.50 2.30 2.80 3.20	1.35 1.70 2.05 1.85 2.25 2.60	1.15 1.45 1.75 1.60 1.95 2.25	1.05 1.30 1.60 1.45 1.75 2.05	0.95 1.20 1.45 1.30 1.60 1.85
라	1등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	1.65 2.05 2.50 2.30 2.80 3.20	1.35 1.70 2.05 1.85 2.25 2.60	1.15 1.45 1.75 1.60 1.95 2.25	1.05 1.30 1.60 1.45 1.75 2.05	0.95 1.20 1.45 1.30 1.60 1.85
	2등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	1.45 1.85 2.25 2.05 2.50 2.85	1.20 1.50 1.85 1.65 2.05 2.35	1.05 1.30 1.60 1.45 1.75 2.00	0.95 1.15 1.40 1.30 1.55 1.80	0.85 1.05 1.30 1.20 1.45 1.65
주 1) 중간값에 대해서는 직선보간법을 적용한다.

표 4.2-9 2종구조재 지붕보 경간표

수종군	등급	실제크기 (mm)	경간 (m)
			보 간격 2m	보 간격 3m	보 간격 4m	보 간격 5m	보 간격 6m
가	1등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	3.50 4.45 5.40 4.90 5.95 6.85	2.85 3.65 4.40 4.00 4.85 5.60	2.50 3.15 3.80 3.50 4.20 4.85	2.20 2.80 3.40 3.10 3.75 4.35	2.05 2.55 3.10 2.85 3.45 3.95
	2등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	3.05 3.85 4.65 4.25 5.15 5.95	2.50 3.15 3.80 3.50 4.20 4.85	2.15 2.70 3.30 3.00 3.65 4.20	1.90 2.45 2.96 2.70 3.25 3.75	1.75 2.20 2.70 2.45 3.00 3.45
나	1등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	3.40 4.30 5.20 4.75 5.75 6.65	2.75 3.50 4.25 3.90 4.70 5.45	2.40 3.05 3.70 3.35 4.10 4.70	2.15 2.70 3.30 3.00 3.65 4.20	1.95 2.50 3.00 2.75 3.35 3.85
	2등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	3.05 3.85 4.65 4.25 5.15 5.95	2.50 3.15 3.80 3.50 4.20 4.85	2.15 2.70 3.30 3.00 3.65 4.20	1.90 2.45 2.96 2.70 3.25 3.75	1.75 2.20 2.70 2.45 3.00 3.45
다	1등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	3.05 3.85 4.65 4.25 5.15 5.95	2.50 3.15 3.80 3.50 4.20 4.85	2.15 2.70 3.30 3.00 3.65 4.20	1.90 2.45 2.96 2.70 3.25 3.75	1.75 2.20 2.70 2.45 3.00 3.45
	2등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	2.75 3.50 4.25 3.90 4.70 5.45	2.25 2.85 3.50 3.20 3.85 4.45	1.95 2.50 3.00 2.75 3.35 3.85	1.75 2.20 2.70 2.45 3.00 3.45	1.60 2.05 2.45 2.25 2.70 3.15
라	1등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	2.75 3.50 4.25 3.90 4.70 5.45	2.25 2.85 3.50 3.20 3.85 4.45	1.95 2.50 3.00 2.75 3.35 3.85	1.75 2.20 2.70 2.45 3.00 3.45	1.60 2.05 2.45 2.25 2.70 3.15
	2등급	117 × 190 117 × 241 117 × 292 143 × 241 143 × 292 190 × 292	2.50 3.15 3.80 3.50 4.20 4.85	2.05 2.55 3.10 2.85 3.45 3.95	1.75 2.20 2.70 2.45 3.00 3.45	1.55 2.00 2.40 2.20 2.65 3.05	1.45 1.80 2.20 2.00 2.45 2.80
주 1) 중간값에 대해서는 직선보간법을 적용한다. 3) 경간이 6m를 넘는 경우에는 6m까지만 적용한다.

표 4.2-10 구조용 집성재 바닥보 경간표(주거용)

종류	등급	나비 (mm)	높이 (mm)	경간 (m)
				보 간격 2m	보 간격 3m	보 간격 4m	보 간격 5m	보 간격 6m
대칭 다른등급	9S-27B	130	180 240 300	2.90 3.85 4.85	2.00 2.65 3.35	1.50 2.00 2.50	1.20 1.60 2.00	1.00 1.35 1.65
		150	180 240 300 360	3.10 4.15 5.20 6.25	2.10 2.80 3.50 4.20	1.55 2.10 2.60 3.15	1.25 1.70 2.10 2.50	1.05 1.40 1.75 2.10
	10S-30B	130	180 240 300	3.05 4.10 5.10	2.10 2.75 3.45	1.55 2.10 2.60	1.25 1.65 2.10	1.05 1.40 1.75
		150	180 240 300 360	3.25 4.35 5.45 6.55	2.20 2.90 3.65 4.35	1.65 2.20 2.75 3.25	1.30 1.75 2.20 2.60	1.10 1.45 1.80 2.20
	12S-33B	130	180 240 300	3.20 4.30 5.35	2.15 8.85 3.60	1.60 2.15 2.70	1.30 1.70 2.15	1.10 1.45 1.80
		150	180 240 300 360	3.40 4.50 5.65 6.80	2.25 3.00 3.75 4.50	1.70 2.25 2.80 3.40	1.35 1.80 2.25 2.70	1.15 1.50 1.90 2.25
	13S-37B	130	180 240 300	3.35 4.45 5.55	2.20 2.95 3.70	1.65 2.20 2.80	1.35 1.80 2.20	1.10 1.50 1.85
		150	180 240 300 360	3.50 4.65 5.85 7.00	2.35 3.10 3.90 4.65	1.75 2.35 2.90 3.50	1.40 1.85 2.35 2.80	1.15 1.55 1.95 2.35
	15S-43B	130	180 240 300	3.45 4.60 5.70	2.30 3.05 3.80	1.70 2.30 2.85	1.35 1.85 2.30	1.15 1.55 1.90
		150	180 240 300 360	3.60 4.80 6.00 7.20	2.40. 3.20 4.00 4.80	1.80 2.40 3.00 3.60	1.45 1.90 2.40 2.90	1.20 1.60 2.00 2.40
비대칭 다른등급	9S-25B	130	180 240 300	2.80 3.75 4.70	1.90 2.55 3.20	1.45 1.90 2.40	1.15 1.55 1.90	0.95 1.25 1.60
		150	180 240 300 360	3.00 4.00 5.00 6.00	2.00 2.65 3.35 4.00	1.50 2.00 2.50 3.00	1.20 1.60 2.00 2.40	1.00 1.35 1.65 2.00
	10S-28B	130	180 240 300	3.00 4.00 4.95	2.00 2.65 3.35	1.50 2.00 2.50	1.20 1.60 2.00	1.00 1.35 1.65
		150	180 240 300 360	3.15 4.20 5.25 6.30	2.10 2.80 3.50 4.20	1.55 2.10 2.60 3.15	1.25 1.70 2.10 2.50	1.05 1.40 1.75 2.10
	11S-31B	130	180 240 300	3.05 4.10 5.10	2.10 2.75 3.45	1.55 2.10 2.60	1.25 1.65 2.10	1.05 1.40 1.75
		150	180 240 300 360	3.25 4.35 5.45 6.55	2.20 2.90 3.65 4.35	1.65 2.20 2.75 3.25	1.30 1.75 2.20 2.60	1.10 1.45 1.80 2.20
	12S-36B	130	180 240 300	3.25 4.30 5.40	2.15 2.85 3.60	1.60 2.15 2.70	1.30 1.70 2.15	1.10 1.45 1.80
		150	180 240 300 360	3.40 4.50 5.65 6.80	2.25 3.00 3.75 4.50	1.70 2.25 2.80 3.40	1.35 1.80 2.25 2.70	1.15 1.50 1.90 2.25
	14S-42B	130	180 240 300	3.35 4.45 5.55	2.20 2.95 3.70	1.65 2.20 2.80	1.35 1.80 2.20	1.10 1.50 1.85
		150	180 240 300 360	3.50 4.65 5.85 6.70	2.35 3.10 3.90 4.65	1.75 2.35 2.90 3.50	1.40 1.85 2.35 2.80	1.15 1.55 1.95 2.35
주 1) 중간값에 대해서는 직선보간법을 적용한다. 2) 경간이 6m를 넘는 경우에는 6m까지만 적용한다.

표 4.2-11 구조용 집성재 바닥보 경간표(근린생활시설)

종류	등급	나비 (mm)	높이 (mm)	경간 (m)
				보 간격 2m	보 간격 3m	보 간격 4m	보 간격 5m	보 간격 6m
대칭 다른등급	9S-27B	130	180 240 300	2.25 3.00 3.75	1.85 2.45 3.05	1.70 2.25 2.65	1.40 1.90 2.35	1.30 1.75 2.15
		150	180 240 300 360	2.40 3.20 4.00 4.85	1.95 2.65 3.30 3.95	1.70 2.30 2.85 3.40	1.55 2.05 2.55 3.05	1.40 1.85 2.30 2.80
	10S-30B	130	180 240 300	2.35 3.15 3.95	1.95 2.60 3.20	1.70 2.25 2.80	1.50 2.00 2.50	1.35 1.80 2.30
		150	180 240 300 360	2.55 3.40 4.25 5.10	2.10 2.75 3.45 4.15	1.80 2.40 3.00 3.60	1.60 2.15 2.70 3.20	1.45 1.95 2.45 2.95
	12S-33B	130	180 240 300	2.50 3.30 4.15	2.05 2.70 3.40	1.75 2.35 2.95	1.55 2.10 2.60	1.45 1.90 2.40
		150	180 240 300 360	2.65 3.55 4.45 5.35	2.20 2.90 3.65 4.35	1.90 2.50 3.15 3.80	1.70 2.25 2.80 3.40	1.55 2.05 2.55 3.10
	13S-37B	130	180 240 300	2.60 3.45 4.35	2.10 2.85 3.55	1.85 2.45 3.05	1.65 2.20 2.75	1.50 2.00 2.50
		150	180 240 300 360	2.80 3.70 4.65 5.60	2.30 3.05 3.80 4.55	1.95 2.65 3.30 3.95	1.75 2.35 2.96 3.55	1.60 2.15 2.70 3.20
	15S-43B	130	180 240 300	2.80 3.75 4.65	2.30 3.05 3.80	2.00 2.65 3.30	1.75 2.35 2.95	1.65 2.15 2.70
		150	180 240 300 360	3.00 4.00 5.00 6.00	2.45 3.30 4.10 4.90	2.15 2.85 3.55 4.25	1.90 2.55 3.15 3.80	1.75 2.30 2.90 3.50
비대칭 다른등급	9S-25B	130	180 240 300	2.20 2.90 3.65	1.80 2.40 2.95	1.55 2.05 2.55	1.40 1.85 2.30	1.25 1.70 2.10
		150	180 240 300 360	2.35 3.15 3.90 4.70	1.90 2.55 3.20 3.85	1.65 2.20 2.75 3.30	1.50 2.00 2.45 2.95	1.35 1.80 2.25 2.70
	10S-28B	130	180 240 300	2.30 3.10 3.85	1.90 2.50 3.15	1.65 2.20 2.70	1.45 1.95 2.45	1.35 1.80 2.20
		150	180 240 300 360	2.50 3.30 4.15 4.95	2.05 2.70 3.40 4.05	1.75 2.35 2.90 3.50	1.55 2.10 2.60 3.15	1.45 1.90 2.45 2.90
	11S-31B	130	180 240 300	2.35 3.15 3.95	1.95 2.60 3.20	1.70 2.25 2.80	1.50 2.00 2.50	1.35 1.80 2.30
		150	180 240 300 360	2.55 3.40 4.25 5.10	2.10 2.75 3.45 4.15	1.80 2.40 3.00 3.60	1.60 2.15 2.70 3.20	1.45 1.95 2.45 2.95
	12S-36B	130	180 240 300	2.60 3.45 4.35	2.10 2.85 3.55	1.85 2.45 3.05	1.65 2.20 2.75	1.50 2.00 2.50
		150	180 240 300 360	2.80 3.70 4.65 5.60	2.30 3.05 3.80 4.55	1.95 2.65 3.30 3.95	1.75 2.35 2.96 3.55	1.60 2.15 2.70 3.20
	14S-42B	130	180 240 300	2.80 3.75 4.65	2.30 3.05 3.80	2.00 2.65 3.30	1.75 2.35 2.95	1.65 2.15 2.70
		150	180 240 300 360	2.95 3.95 4.90 5.90	2.45 3.30 4.10 4.90	2.15 2.85 3.55 4.25	1.90 2.55 3.15 3.80	1.75 2.30 2.90 3.50
주 1) 중간값에 대해서는 직선보간법을 적용한다. 2) 경간이 6m를 넘는 경우에는 6m까지만 적용한다.

표 4.2-12 구조용 집성재 지붕보 경간표

종류	등급	나비 (mm)	높이 (mm)	경간 (m)
				보 간격 2m	보 간격 3m	보 간격 4m	보 간격 5m	보 간격 6m
대칭 다른등급	9S-27B	130	180 240 300	3.45 4.60 5.70	2.90 3.85 4.85	2.50 3.35 4.20	2.25 3.00 3.75	2.05 2.75 3.40
		150	180 240 300 360	3.60 4.80 6.00 7.20	3.10 4.15 5.20 6.25	2.70 3.60 4.50 5.40	2.40 3.20 4.00 4.85	2.20 2.95 3.65 4.40
	10S-30B	130	180 240 300	3.55 4.75 5.95	3.05 4.10 5.10	2.65 3.55 4.40	2.35 3.15 3.95	2.15 2.90 3.60
		150	180 240 300 360	3.75 5.00 6.25 7.50	3.25 4.35 5.45 6.55	2.85 3.80 4.75 5.70	2.55 3.40 4.25 5.10	2.30 3.10 3.85 4.65
	12S-33B	130	180 240 300	3.70 4.95 6.15	3.20 4.30 5.35	2.80 3.70 4.65	2.50 3.30 4.15	2.25 3.05 3.80
		150	180 240 300 360	3.90 5.15 6.45 7.75	3.40 4.50 5.65 6.80	3.00 4.00 4.95 5.95	2.65 3.55 4.45 5.35	2.45 3.25 4.05 4.85
	13S-37B	130	180 240 300	3.80 5.10 6.35	3.35 4.45 5.55	2.90 3.85 4.85	2.60 3.45 4.35	2.35 3.15 3.95
		150	180 240 300 360	4.00 5.35 6.65 8.00	3.50 4.65 5.85 7.00	3.10 4.15 5.20 6.25	2.80 3.70 4.65 5.60	2.55 3.40 4.25 5.10
	15S-43B	130	180 240 300	3.95 5.25 6.55	3.45 4.60 5.70	3.10 4.15 5.20	2.80 3.75 4.65	2.55 3.40 4.25
		150	180 240 300 360	4.10 5.50 6.85 8.25	3.60 4.80 6.00 7.20	3.25 4.35 5.45 6.55	3.00 4.00 5.00 6.00	2.75 3.65 4.60 5.50
비대칭 다른등급	9S-25B	130	180 240 300	3.30 4.40 5.45	2.80 3.75 4.70	2.45 3.25 4.05	2.20 2.90 3.65	2.00 2.65 3.30
		150	180 240 300 360	3.45 4.60 5.75 6.90	3.00 4.00 5.00 6.00	2.60 3.50 4.35 5.25	2.35 3.15 3.90 4.70	2.15 2.85 3.55 4.30
	10S-28B	130	180 240 300	3.45 4.60 5.70	3.00 4.00 4.95	2.60 3.45 4.30	2.30 3.10 3.85	2.10 2.80 3.50
		150	180 240 300 360	3.60 4.80 6.00 7.20	3.15 4.20 5.25 6.30	2.75 3.70 4.60 5.55	2.50 3.30 4.15 4.95	2.25 3.00 3.75 4.55
	11S-31B	130	180 240 300	3.55 4.75 5.95	3.05 4.10 5.10	2.65 3.55 4.40	2.35 3.15 3.95	2.15 2.90 3.60
		150	180 240 300 360	3.75 5.00 6.25 7.50	3.25 4.35 5.45 6.55	2.85 3.80 4.75 5.70	2.55 3.40 4.25 5.10	2.30 3.10 3.85 4.65
	12S-36B	130	180 240 300	3.70 4.95 6.15	3.25 4.30 5.40	2.90 3.85 4.85	2.60 3.45 4.35	2.35 3.15 3.95
		150	180 240 300 360	3.90 5.15 6.45 7.75	3.40 4.50 5.65 6.80	3.10 4.15 5.20 6.25	2.80 3.70 4.65 5.60	2.55 3.40 4.25 5.10
	14S-42B	130	180 240 300	3.80 5.10 6.35	3.35 4.45 5.55	3.05 4.05 5.05	2.80 3.75 4.65	2.55 3.40 4.25
		150	180 240 300 360	4.00 5.35 6.65 8.00	3.50 4.65 5.85 7.00	3.20 4.25 5.30 6.35	2.95 3.95 4.90 5.90	2.75 3.65 4.60 5.50
주 1) 중간값에 대해서는 직선보간법을 적용한다. 2) 경간이 6m를 넘는 경우에는 6m까지만 적용한다.

4.2.2.2 보의 배치

(1) 보는 건축물에 작용하는 수직하중을 안전하게 지지할 수 있도록 균형있게 배치하여야 한다.

(2) 건축물의 하중을 가로 및 세로 방향으로 분산시킬 수 있도록 보를 배치하며, 기둥과 기둥 사이에 보의 설치 및 기둥-보 접합이 가로 및 세로 방향으로 구조내력상 유효하게 이루어져야 한다.

4.2.2.3 보의 따냄

보 부재에 따냄은 가능한 피하여야 하며 꼭 필요한 경우에는 KDS 41 33 00에 따른다.

4.2.3 바닥

바닥의 설치방법은 4.1.1에 따른다.

4.2.4 벽

4.2.4.1 비내력벽

(1) 하중을 지지하지 않고 인접한 기둥과 보 사이의 공간을 막을 필요가 있는 경우에 비내력벽을 설치한다.

4.2.4.2 전단벽

(1) 기둥-보구조에서 수직하중은 기둥과 보에 의하여 지지되지만, 기둥-보 접합부의 모멘트 저항성능이 부족하기 때문에 수평하중은 구조용 목질판재 덮개가 설치된 전단벽에 의하여 지지되어야 한다.

(2) 전단벽의 산정 및 설치방법은 4.1.2의 내력벽 산정 및 설치방법에 따른다.

(3) 기둥과 보를 외부에 노출하고 외벽을 전단벽으로 설치하는 경우에는 밑깔도리, 옆기둥 및 위깔도리를 각각 하부구조, 기둥 및 상부구조에 600mm 간격으로 CMN90(16d) 못 2개씩을 2열로 표면못박기하여 기둥과 보의 중앙부에 고정하고 이중깔도리는 설치하지 않는다.

(4) 기둥과 보를 외부에 노출하고 않고 전단벽의 목질판재로 외벽을 덮는 경우에는 밑깔도리, 옆기둥 및 위깔도리의 외측면이 기둥과 보의 외측면과 동일선상에 오도록 각각 하부구조, 기둥 및 상부구조에 600mm 간격으로 CMN90(16d) 못 2개씩을 2열로 표면못박기하여 고정하고 이중깔도리는 설치하지 않는다.

4.2.5 지붕 및 천장

지붕 및 천장의 설치방법은 4.1.3에 따른다.

4.2.6 계단

계단의 설치방법은 4.1.4에 따른다.

4.2.7 접합부

(1) 기둥-보 접합에는 전통 목구조에서 사용되던 짜맞춤 장부접합부 또는 그림 4.2-1 ∼ 그림 4.2-7에 주어진 철물접합부나 가새접합부를 사용한다.

(2) 홈에 장부를 끼워 맞추는 접합부의 경우에는  홈과 장부 사이에 이격이 없이 밀착되어야 하며 보로 전달되는 인장하중에 의하여 장부가 빠지지 않도록 볼트, 드리프트핀, 래그나사못, 목재장부촉 등에 의하여 고정되어야 한다.

(3) 전통 짜맞춤 장부접합부 및 그림 4.2-1, 4.2-2, 4.2-3의 접합부에서 보의 장부는 보 너비의 1/2 이상이 되는 너비, 보 높이의 1/2 이상이 되는 높이 및 기둥 너비의 1/3 이상이 되는 길이가 되어야 한다.

(4) 그 외의 접합부 및 접합방법에 대해서는 시험을 통하여 성능이 인정된 경우에만 사용할 수 있다.

그림 4.2-1 삽입철판접합부

그림 4.2-2 덧댄철판접합부

그림 4.2.-3 장부접합부

그림 4.2-4 걸쇠 또는 안장쇠접합부

그림 4.2-5 철물가새 접합부

그림 4.2-6 목재가새-철물 접합부

그림 4.2-7 목재가새-드리프트핀 접합부

4.2.8 기초 및 토대

(1) 1층의 모든 기둥의 아래에는 기초를 설치하며, 기초의 가로 및 세로는 각각 기둥 단면치수의 3배 이상으로 하고, 기초의 두께는 기둥의 단면치수 중 큰 치수 이상이 되어야 한다.

(2) 기둥과 기초 사이에는 기둥을 기초에 고정시킬 수 있는 철물을 사용하고, 철물의 하부 또는 철물 고정용 앵커볼트는 기초 콘크리트를 부어넣을 때에 함께 매립하는 방법으로 고정한다.  기둥 고정용 철물은 기초 콘크리트로부터 습기가 상부의 목재 부분에 전달되지 않도록 제작된 것을 사용한다.

(3) 모든 내력벽 및 전단벽의 아래에는 토대를 설치하고 토대는 앵커볼트에 의하여 바닥 콘크리트 슬라브에 고정되어야 한다.