건설공사 품질관리 업무지침 개정 주요내용

❍ 품질관리계획서 작성기준 변경(제7조 및 별표1)

- 한국산업표준(KS Q ISO 9001) 개정 반영

❍ 건설사업정보포털 시스템에 입력되는 품질검사 내용(사진, 전자적 기록, 분석기록 등) 규정(제24조)

❍ 부적합 레미콘 공급에 대한 자재공급원 승인 거부·취소기준 추가(제32조)

- 배합비 조작 등 승인내용과 납품사실이 다른 경우

- 공급물량을 속여서 납품한 경우

- 최근 2년간 관계법령을 위반하여 불량자재를 공급한 경우

❍ 건설공사 품질시험기준 시험종목 개정(별표2)

- 콘크리트용 순환골재 시험종목 삭제, 굳은 콘크리트(레미콘 포함) 압축·휨강도 시험 빈도* 변경

* 레미콘의 경우 KS F 4009(450㎥마다) 또는 레미콘이 아닌 콘크리트의 경우 KCS 14 20 10 (360㎥마다)로 명확화

- 철근콘크리트용 봉강 용접 시험종목(탄소당량 : 규격별 50톤마다) 추가, 철근이음 시험 항목 확대(일방향 인장시험, 굽힘시험, 잔류변형량 등)

- 강재 파이프서포트, 조립형 비계·동바리 부재 시험방법 (종전) KS F 8001(KS 인증) → (개정) KS F 8001(KS 인증) 또는 산안법에 따른 안전인증기준

- 콘크리트 거푸집용 합판 품질시험기준 신설

❍ 가설기자재 품질시험비 산출 단위량 산정기준 신설(별표4)

- 강관비계용 부재, 조립형비계 및 동바리 부재 시험종목에 대한 인력 및 공공요금 산정기준 신설