기정	개정(안)	사유
01110 시방서의 적용 1.2.1 설계서에 상호모순이 있을 경우에는 아래순서에 따라 적용한다. 1.5.19 노상 포장밑에 위치하는 흙쌓기, 흙깎기의 최상부 약 100cm 부분으로 KS F 2312흙의 다짐 시험에 의한 D다짐에 따라 다졌을 때 최대건조밀도의 95% 이상이 되어 포장과 일체가 되어 교통하중을 지지하는 중요한 역할을 하는 것을 말한다. 1.5.21 비다짐 : 자연상태의 토량을 절취하여 다짐을 가하지 않고 성토하는 것을 말한다.	1.2.1 설계서에 ----- 경우에는 따라 적용한다. 위의 규정에도 불구하고 설계서간 상호 모순이 발생할 경우에는 아래순서에 따라 적용해야 한다. 1.5.19 노상 노상이란 그림-1에서와 같이 포장체 바로 밑에 위치하는 부분으로서 KS F 2312흙의 다짐 시험에 의한 D다짐에 따라 다졌을 때 최대건조밀도의 95% 이상이 되어 포장과 일체가 되어 교통하중을 지지하는 중요한 역할을 하는 층을 말한다. 1.5.21 비다짐 : 자연상태의 토량을 절취한 후 다짐을 가하지 않고 성토하는 것을 말한다.	- 공사계약 일반조건 내용 반영 - 용어에 대한 정의를 명확히 함. - 용어에 대한 정의를 명확히 함.

기정	개정(안)	사유
01120 관련법규 등 1.1.1 요약 이 절은 건설교통부 제정 각종 표준시방서 와 관련되는 제 법규, 규정 등에 근거하여 작성되었으며, 시방서의 해석과 적용은 이들을 따라야 한다. 1.5.1 표준시방서, 지침, 편람 등 3. 도로교 표준시방서(건교부, 1996) 4. 터널공사 표준시방서(건교부, 1996) 6. 하천공사 표준시방서(건설부, 1994) 9. 콘크리트 표준시방서(건교부, 1996) 11. 건축공사 표준시방서(건교부, 1994) 12. 건축전기 설비공사 표준시방서(건교부, 1994) 17. 하수도공사 시공관리지침(건설부, 1993) 01210 제출서류 및 보고서 1.2.2 관련규정·규격 1. 공사계약일반조건 2. 공사계약특수조건 3. 감리업무수행지침서(건교부 1997)	1.1.1 요약 이 절은 수급인이 공사를 원활히 수행하기 위하여 숙지해야 되는 제법규, 제규정 및 각종 건설공사기준과 한국토지공사 내규에 관하여 예시하고 있으며, 시방서의 해석과 적용은 이들을 따라야 한다. 3. 도로교 표준시방서(건교부, 1999) 4. 터널공사 표준시방서(건교부, 1999) 6. 하천공사 표준시방서(건교부, 1999) 10. 건축공사 표준시방서(건교부, 1999) 12. 건축전기 설비공사 표준시방서(건교부, 1998) 16. 콘크리트 구조설계기준(건교부, 1999) 17. 하수도공사 시공관리요령(건교부, 1999) 1.2.2 관련규정·규격 1. 감리업무수행지침서(건교부 2001) 1.2.3 한국토지공사내규 1. 공사계약일반조건 2. 공사계약특수조건 3. 한국토지공사개발업무규정	- 내용의 명확화 - 건설공사기준 개정사항 반영 - 건설공사기준 개정사항 반영 - 관련규정·규격중에서 한국토지공사 내규 분리

기정	개정(안)	사유
01310 공사일반 1.2.2 관련법규 1. 건설산업기본법 제42조, 제43조	1.2.2 관련법규 1. (삭제) 1. 건설기술관리법 제6조의4, 동법 시행 규칙 14조의 3 2. 건설산업기본법 시행규칙 제26조, 제31조 3. 고용개선 등에 관한 법률 제6조 1.3.2 한국토지공사 내규 1. 공사계약특수조건 제12조 2. 분임조활동 내실화 지침(기술(품)7334- 264('01.3.27)) 3. 국가지리정보체계(NGIS)의 수치지도 통합표준 - 국가기본도, 지하시설물도 4. 공사현장 단속·점검실명제 시행지침 (개발업무지침 8628) 1.4 용어의 정의(추가) 1.4.1 시공 부적합 사항 시공 또는 자재의 결함이나 문서, 절차서 상의 오류로 인해 공기 및 품질이 규정된 요구사항을 만족하지 못하는 사항을 말한 다.	- 건설산업기본법 개정사항 반영 - 관련법규 추가 - 내용 보완에 따라 관련법규 추가 - 내용 보완에 따라 관련법규 추가 - 관련규정·규격중에서 한국토지공사 내규 분리 - ISO절차서에 따라 내용 보완

기정	개정(안)	사유
	1.4.2 현상태 사용 시공 부적합 사항이 규정된 설계요건을 만족시키지는 못하지만 그대로 이용되어도 의도된 품질의 기능에 지장이 없을 때 허용되는 처리를 말한다. 1.4.3 보수 시공 부적합 사항이 규정된 설계요건을 만족하지 못하여 기능상 안전하고 신뢰할 수 있는 품질 유지가 될 수 있도록 조치 하는 것을 말한다. 1.4.4 재시공 시공결과(단위공종포함)에서 발생된 시공 부적합사항이 현상태 사용 및 보수로서 품질확보가 어려울 경우 재작업을 하는것 을 말한다. 1.4.5 불합격 또는 폐기 시공 부적합 사항이 시험, 검사시, 규정된 요구사항을 만족하지 못하여 사용불가로 처리하고 폐기 또는 반출하는 것을 말한다. 1.4.6 시공참여자 『시공참여자』이라 함은 전문건설업자의 관리책임하에 성과급·도급·위탁 기타 명칭 여하에 불구하고 전문건설업자와 약정하고 공사의 시공에 참여하는 자로서 다음과 같은 자를 말한다.	- ISO절차서에 따라 내용 보완

기정	개정(안)	사유
1.4.2 현장대리인, 건설기술자의 현장상주	1. 당해공사에 사실상 참여하는 건설업 종사자(건설업의 등록을 하지 않은 자 를 말한다.)·건설기계대여업자·건설 기술자 및 성과급으로 고용된 건설 근로자. 다만, 수급인 또는 하수급인 등이 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 제6조 의 규정에 의한 고용에 관한 서류를 교부하고 건설공사에 참여 하게 한 건설근로자를 제외한다. 2. 당해 건설공사용 부품을 제작하는 자 1.4.7 단지설계시스템 기본설계 및 실시설계에 이용하는 정보 시스템으로 토공설계, 상하수도설계, 구조 설계, 토질설계 및 포장설계 등을 종합적 으로 수행하기 위해 한국토지공사에서 자체 개발된 시스템을 말한다. 2. 수급인은 공사의 전부 또는 일부의 중지기간 동안 현장요원, 안전관리자, 품질관리전담자 또는 품질관리자, 시험 사 등의 상주여부 및 인원수 등에 대하 여 감리원과 협의하여 정한다.(추가)	- 내부지침 반영에 따라 추가 - 공사중지기간 동안 건설기술자의 현장 상주여부를 추가

기정	개정(안)	사유
1.4.4 건설기술자의 현장배치 1. 수급인은 건설기술자를 공사현장에 배치 한 때에는 배치일로 부터.......... 1.4.5 현장대리인, 건설기술자의 교체 5. 수급인의 기술자 등이 기술능력이 부족 하여 ................. 1.6.1 수급인은 『공사계약특수조건 제8조』에 따라 수급인이 제출한 ............... 1.7 관련규준 등의 비치 1.7.2 관련 지급자재 구입계약서 및 자재시방서 1.7.5 적격심사 서류 및 부대입찰 심사서류	1.5.4 건설기술자의 현장배치 1. 수급인은 건설기술자를 공사현장에 배치 한 때에는 『건설산업기본법 시행규칙 제31조』에 따라 배치일로 부터....... 1.5.5 현장대리인, 건설기술자의 교체 5. 건설기술자 등이 기술능력이 부족하여 ................................... 1.5.6 수급인은 공사중 『공사현장 단속·점검 실명제 시행지침(개발업무지침 8628)』을 숙지하여야 하며, 이 지침의 이행에 철저 를 기하여야 한다. 1.6.1 수급인은 『공사계약특수조건 제12조』에 따라 수급인이 제출한................. 1.8 관련규준 등의 비치 1.8.2 공사와 관련한 자재 구입계약서 및 자재 시방서 1.8.5 적격심사 제출서류 및 부대입찰 제출서류	- 관련근거의 명확화 - 통일된 용어 사용 - 내부지침 반영에 따라 내용추가 - 공사계약 특수조건 변경사항 반영 - 내용의 명확화

기정	개정(안)	사유
1.16 품질보증 1.16.1 수급인은 공사중 부적합사항이 다음공정 으로 넘어가지 않도록 품질을 보증하여야 한다. 1.16.2 수급인은 발견된 부적합사항을 부적합 사항 보고서(NCR)를 사용하여 감리원에게 즉시 통보해야 한다.	1.17 품질보증(전체개정) 1.17.1 부적합보고서 처리방안 작성 1. 수급인은 시공중 발행된 부적합보고서 (NCR)에 대하여 처리방안을 작성하여야 하며, 부적합보고서의 처리방안은 다음 중 한가지로 한다. 1) 재시공 2) 보수 3) 현상태 사용 4) 불합격 또는 폐지 2. 부적합보고서 처리방안은 간결 명료 하게 작성되어야 한다. 1.17.2 수급인은 부적합보고서 처리방안이 "보수 "나 "재시공"으로 결정되면 검측계획서 를 작성하여 감리원에게 제출하여야 한다. 1.17.3 부적합 사항의 식별 및 격리 1. 수급인은 시공중에 부적합보고서가 발행될 경우 부적합사항에 대하여 울타리, 휀스, 하자실명제 표지판 등으 로 읽기 쉽고, 즉시 알아볼수 있게 하여야 한다. 2. 수급인은 기자재에 대한 부적합보고서 가 발행될 경우 해당 기자재에 대하여 즉시 식별·격리하여 반출하여야 한다.	- ISO절차서에 따라 내용 보완

기정	개정(안)	사유
	1.17.4 시정조치요구서 1. 수급인은 수행될 예정인 시정조치계획 이나 이미 완료된 조치결과를 시정조치 요구서에 기록하여 정해진 기한내에 회신하여야 한다 2. 수급인은 시정조치 권고사항을 부여 받은 경우에는 다음 사항을 고려하여 조치하여야 한다. (1) 시정/수정 권고사항인 경우 회신기간내 시정/수정하고 이를 입증 할 수 있는 문서 또는 기록 , 사진, 전자매체등을 첨부하여 회신하여야 한다. (2) 예방조치/원인분석 권고사항인 경우 재발 또는 반복적으로 발생하는 부적 합의 원인을 조사 분석하고 재발되지 않도록 교육실시 또는 관리체계를 구축한 후 그 결과를 회신하여야 한다. (3) 상세조사 권고사항인 경우 그대로 방치할 경우 붕괴,폭발등 품질/환경에 중대 영향을 초래하여 공사의 이미지 손상 또는 인적·물적 피해를 입을 수 있는 경우로서 발생 범위 및 심도와 발생요인을 분석하 고, 외부 전문가 또는 전문기관등의	- ISO절차서에 따라 내용 보완

기정	개정(안)	사유
1.18 현장실명제 수급인은 공사에 참여하는 자에게 권리와 의무를 부여하기 위하여 다음과 같이 시공 관리대장, 시공조직도 및 팀웍(Team-Work) 조직도를 작성·게시하여야 한다. 1.18.1 시공관리대장 1. 『건설산업기본법 제39조』에 ---- 2. 수급인은 공사착공후 ------------ 1.18.2 시공조직도 1. 『건설산업기본법 제39조』에 ---- 2. 시공조직도의 규격은 ------------ 1.18.3 팀웍(Team-Work) 조직도 1. 수급인은 기능공의 작업반별로 --- 2. 팀웍(Team-Work) 조직도는 -------	진단, 자문을 받아 조치한 후 그 계획과 결과를 회신하여야 한다. 3. 시정조치 회신 내용에는 지적사항과 동일사례 발생여부 파악, 시정조치내용, 조치내용의 유효성, 재발방지를 위한 시정 및 예방조치내용이 명확하게 기술 하여야 한다. 1.19 현장실명제 수급인은 『시공참여자에 대하여 『건설산업 기본법 시행규칙 제26조』에 따라 「시공 참여자 통보서」를 작성하여 발주자에게 통보하여야 한다.	- 내부지침 개정에 따라 내용변경

기정	개정(안)	사유
	1.21 하자실명제 수급인은 하자발생시 아래와 같이 하자 실명제 표지팻말를 감리원의 지시를 받아 설치해야 한다. 1.21.1 설치대상 1. 토목·건축공사의 각종시설물 2. 조경공사의 수목 및 각종시설물 1.21.2 설치위치 1. 각종시설물 : 하자발생위치 2. 조경수목 (1) 공원, 보행도로, 가로수지역 : 고사 발생 집중지역 (2) 녹지 및 공공지역 : 횡단보도등 주진입로 지역 1.21.3 팻말규격 및 색상 1. 규격 가로 1m ×세로 0.4m 2. 지상에서의 높이는 1m 3. 재질 합판 (테두리 : 알루미늄) 4. 색상 (1) 각종시설물 노랑색바탕에 검정색 글씨 (2) 조경수목 녹색바탕에 흰색글씨	- 내부지침 반영에 따라 추가

기정	개정(안)	사유
	1.21.4 팻말내용 1. 각종시설물 본공사는 ○○회사(대표자:○○○, 전화:○○○-○○○○)에서 시공하였으 나 하자가 발생되어 보수중에 있읍 니다. 죄송합니다. 2. 조경수목 (1) 식재시기 본공사는 ○○회사(대표자:○○○, 전화:○○○-○○○○)에서 시공하였 으나 식재수목이 고사되어 보식중에 있읍니다. 죄송합니다. (2) 식재부적기 본공사는 ○○회사(대표자:○○○, 전화:○○○-○○○○)에서 시공하였 으나 현재 수목이 고사되어 수목식재 가능시기인 4월(10월)중 식재할 예정 입니다. 죄송합니다. 1.22 무결점운동(ZERO-DEFECT) 수급인은 발주자가 주관하는 무결점운동에 적극적으로 참여하여야 한다.	- 내부지침 반영에 따라 추가

기정	개정(안)	사유
	1.23 분임조 활동 수급인은 공사비 50억원 이상의 토목, 건축 공사 또는 공사비 20억원 이상의 조경, 전기, 기타공사를 수행할 시 분임조활동 내실화 지침(기술(품)7334-264('01.3.27))에 따라 분임조 활동에 적극적으로 참여해야 한다. 1.24 설계도서 전산화 관리 1.24.1 공사수행시 계약 설계도서에 대한 관리는 한국토지공사의 단지설계시스템으로 수행 하여야 한다. 1.24.2 수급인은 도로, 상수, 우·오수시설물 등 의 공공시설물 시공후 검측시 시설물의 시공 현황자료와 설계시 작성된 도면을 비교하여야 하며, 실제 현황과 다른 경우 에는 감리원에게 즉시 보고하여야 한다. 1.24.3 수급인은 시공측량시 지구계 등 모든 위치정보에 대해 확인을 하여야 하며, 공사착공과 함께 설계시생성된 모든 공간 정보를 유지관리하여야 한다. 1.24.4 도면작성에 사용되는 공간정보는 『국가 지리정보체계(NGIS)의 수치지도 통합표준 - 국가기본도, 지하시설물도』에 준하되 다음의 입력규칙을 따라야 한다.	- 내부지침 반영에 따라 추가

기정	개정(안)	사유
	1. 모든 직선 및 곡선은 폴리라인으로 작성되어야 한다. 2. 국가지리정보체계(NGIS) 수치지도 통합표준상 면데이타로 정의된 시설물 은 반드시 폐합된 폴리라인을 그려야 한다. 예를 들어 가로망도 위에 획지 분할선을 넣을 경우에는 하나의 필지 마다 하나의 닫힌 폴리라인이 작성되 어야 한다. 3. 사업지구 규모에 관계없이 한개의 파일로 저장하여 하나의 시설물이 분할되지 않도록 하여야 하고 출력을 위하여 분할코자 하는 도면은 별도로 작성한다. 4. 속성정보의 입력은 다음과 같이 한다. (1) 데이타 베이스는 마이크로소프트사 데이터베이스(MicrosoftAccess DB(mdb)) 로 작성한다. (2) 각 레이어별(NGIS 수치지도 통합 표준 부속서A 지형지물 부호 참조) 로 테이블을 작성하되 테이블명은 해당 레이어명과 동일하게 작성 한다.	- 내부지침 반영에 따라 추가

기정	개정(안)	사유
	(2) 각 레이어별(NGIS 수치지도 통합 표준 부속서A 지형지물 부호 참조) 로 테이블을 작성하되 테이블명은 해당 레이어명과 동일하게 작성 한다. (3) 국가지리정보체계(NGIS) 수치지도 통합표준 부속서C에 명시되어 있는 시설물 (Feature)별 속성에 해당하 는 필드들을 위항에 의해 작성된 테이블에 추가 한다. 필드명은 국가 지리정보체계(NGIS) 통합표준(부속 서C)의 속성부호와 동일하게 작성 한다. (4) 각 시설물과 데이타베이스를 연결하 기 위하여 각 테이블별로 "HANDLE" 과 "DWGNAME"필드를 추가하여 해당 시설물에 대한 오토캐드(AutoCAD) 의 Handle값과 Dwg File명을 입력 한다. 나머지 필드에 대한 레코드들 도 작성한다. 1.24.5 수급인은 기성부분 및 준공검사원 제출시 와 설계변경시 공간정보내용을 변경수정 한 전산디스켓 및 설계도를 동시에 제출 하여야 한다.	- 내부지침 반영에 따라 추가

기정	개정(안)	사유
(별표 1)	1.24.6 수급인은 공사준공시 공간정보내용을 변경수정한 전산디스켓 및 설계도를 동시 에 제출하여야 한다. 1.24.7 수급인은 한국토지공사의 단지설계시스템 을 운영할 수 있는 인력과 하드웨어 (Hardware) 및 소프트웨어(Software)를 비치하여야 한다. (삭제)	- 네부지침 반영에 따라 추가 - 지침개정에 따라 내용삭제

기정	개정(안)	사유
02100 제출물 1.4.9 자재공급원 승인 요청서 『05310 재료 및 기기』에 따라 작성하여야 한다. 별지 제1호 서식 ∼ 별지 제3호 서식 연도표시 → 19 년 월 일 02110 품질보증요건 별표 1 품질보증계획서 작성 운용기준 →·5억이상 100억미만토목공사, 2억이상 전문공사 ·연면적661□이상 ~ 5000□미만 건축물의 건설공사 02120 종합 시공계획서 1.1.1 요약 이 절은 5억이상∼100억미만 토목공사, 2억이상 전문공사, 연면적 661□이상 5000 □ 미만 건축물의 건축공사시 수급인이 작성해야 하는 종합 시공계획서에 관하여 적용한다.	1.4.9 자재공급원 승인 요청서 『05311 사급자재 관리』 해당 요건에 따라 작성하여야 한다. 연도표시 → 20 년 월 일 →·5억이상 100억미만토목공사, 2억이상 전문공사 ·연면적661□이상 ~ 5000□미만 건축물의 건설공사 ·연면적 661□이상의 건축물이 포함되거나 시설물공사의 직접 공사비가 3.5억원 이상인 조경공사 1.1.1 요약 이 절은 5억이상∼100억미만 토목공사, 2억이상 전문공사, 연면적 661□이상 5000 □ 미만 건축물의 건축공사, 연면적 661□ 이상의 건축물이 포함되거나 시설물공사 의 직접 공사비가 3.5억원 이상인 조경 공사시 수급인이 작성해야 하는 종합시공 계획서에 관하여 적용한다.	- 관련절 추가로 위치 변경 - 세기변경에 따라 개정 - 지침개정에 따라 품질보증계획 대상 추가 - 내부지침 개정에 따라 변경

기정	개정(안)	사유
1.3.1 관련법규 1. 건설기술관리법 시행령 제38조의8 1.4 종합 시공계획서 제출 수급인은 건설기술관리법 시행령 제38조의8 제1항에 의거 공정관리계획.............. 02210 공사예정공정표 02310 시공사진 및 비디오 촬영	1.3.1 관련법규 1. 건설기술관리법 시행령 제38조의15 1.4 종합 시공계획서 제출 수급인은 건설기술관리법 시행령 제38조의15 제1항에 의거 공정관리계획.............. 1.5.5 야간작업 이외에 공정 만회방법이 없는 경우에 수급인은 감리원의 승인을 득하여 야간공사를 시행하되 이로 인한 공사비 증액은 수급인 부담으로 해야한다. 1.5.6 수급인은 야간작업수행으로 발생되는 피해 보상 청구와 소송비용 등에 대해서 전적으 로 책임져야 한다. 1.4.4 사진을 촬영할 시는 아래의 내용이 들어 가도록 해야 한다. 1. 공사명 2. 공종 3. 측점번호 4. 설계치수 5. 실측치수 6. 위치	- 관련법 개정으로 변경 - 내용보완에 따른 추가 - 내용보완에 따른 추가 - 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
1.4.6 비디오(VTR) 촬영 02510 하도급 1.2 적용규준 1.2.1 관련법규 1. 건설산업기본법 제29조, 제30조, 제31조, 제32조, 제33조, 제34조, 제35조, 제36조 , 제37조, 제38조 2. 공사계약일반조건 제13조,제42조, 제43조	5. 공사중 재해 전경이나 부분사진으로 재해전과 재해후 의 상황을 비교할 수 있도록 촬영함 1.4.8 사진촬영시는 필요에 따라 피사체의 치수 를 알 수 있도록 스케일(자, 폴, 스타프 등)을 같이 놓고 사진을 촬영하여야 한다. 1.2.1 관련법규 1. 건설산업기본법 제29조, 제30조, 제31조, 제32조, 제33조, 제34조, 제35조, 제36조 , 제37조, 제38조 2. 건설산업기본법 시행령 제31조, 제32조, 제33조, 제34조 3. 건설산업기본법 시행규칙 제26조,제27조, 제28조, 제29조 1.2.2 한국토지공사 내규 1. 공사계약일반조건 제42조, 제43조 2. 공사계약특수조건 제4조, 제5조, 제6조, 제16조 3. 하도급심사기준(재무(계)3331-1218 (2000.06.08))	- 내용보완에 따른 추가 - 내용보완에 따른 추가 - 관련법규 개정 및 내부지침 개정사항 반영

기정	개정(안)	사유
1.3 일반사항 1.3.1 수급인은 도급받은 공사의 일부분을 하도급 ....................................... 와 『공사계약일반조건 제42조, 제43』에 적합하여야 한다. 1.3.2 수급인이 하도급하고자 할 경우 『공사 계약 일반조건 제42조』에 따라 서면승인 을 받거나 또는 통지를 하여야 한다. 1.3.4 수급인은 『02100 제출물』에 따라 그가 도급받은 건설공사중 전문공사에 해당하는 건설공사에 대하여 하도급한 경우에는 하도급 계약체결일로 부터 30일 이내에 하도급 계약 토보서류 또는 승인요청서류 를 감리원에게 제출하여야 한다.	1.3.1 수급인은 도급받은 공사의 일부분을 하도급 ....................................... 와 『공사계약일반조건 제42조, 제43』, 『공사계약특수조건 제4조, 제5조, 제6조』 에 따라야 한다. 1.3.2 수급인이 하도급하고자 할 경우 『건설산업 기본법 제29조 제5항』에 따라 통보를 하여 야 한다. 1.3.3 수급인은 도급받은 공사의 일부분을 하도급 하고자 하는 경우 『한국토지공사 하도급 심사기준(재무(계)3331-1218(2000.06.08)) 』에 따라 하도급의 적정성을 심사받아야 한다. 1.3.5 수급인은 그가 도급받은 건설공사중 전문 공사에 해당하는 건설공사에 대하여 하도급 을 하는 경우에는 하도급 계약 체결일로 부터 30일 이내에 하도급 계약 통보서류를 『02100 제출물』에 따라 감리원에게 제출하 여야 한다. 하도급계약 등을 변경 또는 해제한 때에도 또한 같다.	- 관련법규 개정 및 내부지침 개정사항 반영

기정	개정(안)	사유
1.4 하도급계약 통지 서류(삭제) 1.5 하도급 승인요청 서류(삭제) 별지1 ∼ 별지2(삭제)	1.4 하도급계약 통지 서류 수급인이 하도급 계약 통지시에는 다음 각호 의 서류를 첨부하여야 한다. 1.4.1 하도급 계약 통지서(승인신청) 1부. 건설산업기본법 시행규칙 별지 제23호서식 에 의함 1.4.2 하도급(변경)사유서 1부. 1.4.3 하도급 계약서 사본 1부. 1.4.4 하도급 계약 산출내역서 1부. 1.4.5 원도급 대 하도급 산출내역서 1부. 1.4.6 하수급인의 사업자등록증 사본 1부. 1.4.7 하수급인의 건설업면허수첩 및 건설업면허 증 사본 각 1부. 1.4.8 하수급인의 세금완납증명서 사본 1부. 1.4.9 하수급인의 시공능력금액에 관한 입증서류 1부. 1.4.10 하도급대금직접지급동의서(공사계약일반 조건 제43조제1항 각호에 해당될 때) 또는 하도급대금지급보증서 사본(건설산업기본 법시행규칙 제29조 제2항의 규정에 의한 상호보증을 하지 아니하기로 합의한 경우 는 이를 증명할 수 있는 서류) 1.4.11 예정공정표 1부. 1.4.12 하도급심사 자기평가서( 하도급심사대상 공사인 경우) 1.4.13 당해 하도급과 관련하여 법령상의 자격 요건등의 확인에 필요한 서류 및 하도급 심사에 필요한 서류	- 관련법규 개정 및 내부지침 개정사항 반영

기정	개정(안)	사유
(별지 제1호 서식) (별지 제2호 서식) 03210 시공상세도면, 재료공급원일람표, 제품자료 및 시료, 기타제출자료 1.9 자재공급원 승인 1.10 재료 및 기기(이하 "제품"이라 한다.) 1.11 제품실명제 (별지 제1호 서식) (별지 제2호 서식) 04110 검측 및 기성부분, 준공, 설계변경 1.3 적용규준 다음 규준은 이절에 명시되어 있는 범위내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다. 1.3.1 관련법규 1. 건설기술관리법 제26조의2, 2. 건설기술관리법 시행령 제38조의 8 (삭제) 3. 산업안전보건법 제30조 1.3.3 공사내부규정 2. 한국토지공사 설계(기)1911-700('95.12. 26) 시설물관리 전산화 지침 송부	(삭제) (삭제) (삭제) (삭제) (삭제) (삭제) (삭제) 1. 건설기술관리법 제26조의2, 2. 산업안전보건법 제30조 3. 건설기술개발 및 관리등에 관한 운영 규정 제48조(추가) 1.3.2 한국토지공사 내규 2. 한국토지공사 개발(총)7311-195('98.6.5 ) 시공기술정보 공유체계구축	- 관련법규 개정 및 내부지침 개정사항 반영 - 『05311 사급자재관리』에 기술 - 『05311 사급자재관리』에 기술 - 『05311 사급자재관리』에 기술 - 『05311 사급자재관리』에 기술 - 『05311 사급자재관리』에 기술 - 세부규정 적용 - 지침변경에 따라 변경

기정	개정(안)	사유
1.4.3 수급인은 기성부분에 대하여 정식기성검사 ............. 제출하여야 한다. 6. 품질시험·검사성과 총괄표(별지 8) 9. 산업안전보건법 제30조의 규정에 의한 표준안전관리비 집행내역서 10.시설물관리전산화를 위한 전산디스켓 및 도면 1.6.2 수급인은 준공검사원에 대하여 검사를 받고 자 할 때에는 ......... 제출하여야 한다. 8. 품질시험·검사성과 총괄표(별지 8) 11. 시설물관리전산화를 위한 전산디스켓 및 도면 13. 1, 2종 시설물인 경우 마이크로 필름과 CD-ROM으로 제작한 준공도서 사본 5세트 (SET) 1.6.3 준공도서 1. 수급인은 공사준공일까지 정산설계도서 (시설물관리 전산화 지침에 따른 전산 디스켓 포함)를 제출하여야 한다. (별지 제8호 서식)	6. 품질시험·검사성과 총괄표(『08110 품질관리』 별지3) 9. 산업안전보건법 제30조의 규정에 의한 산업안전보건관리비 집행내역서 10.『01310 공사일반 1.24 설계도서 전산화 관리』에 따른 전산디스켓 및 도면 8. 품질시험·검사성과 총괄표(『08110 품질관리』 별지3) 11.『01310 공사일반 1.24 설계도서 전산화 관리』에 따른 전산디스켓 및 도면 13. 1, 2종 시설물인 경우 준공도서 마이 크로 필름 및 CD-ROM 5세트(SET) 1. 수급인은 공사준공일까지 정산설계도서 (『01310 공사일반 1.24 설계도서 전산 화 관리』에 따른 전산디스켓 포함)를 제출하여야 한다. (삭제)	- 08110 품질관리로 내용 조정 - 산업안전보건법 개정사항 반영 - 지침페지에 따라 내용 변경 - 08110 품질관리로 내용 조정 - 지침변경에 따라 변경 - 내용의 명확화 - 지침변경에 따라 변경 - 08110 품질관리로 내용 조정

기정	개정(안)	사유
05310 재료 및 기기 1.3 적용규준 다음 규준은 이절에 명시되어 있는 범위내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다. 1.3.1 관련법규 1. 건설기술관리법 제24조의2, 제25조 1.5 보관 및 보호	05311 사급자재 관리 (내용생략) 05312 지급자재 관리 (내용생략) 05320 자재의 운반, 보관, 선택 및 대체 1.3.1 관련법규 1. 건설기술관리법 제25조 1.5.9 수급인은 공사현장에 반입된 검수재료 또는 시험 합격재료는 감리원의 승인없이 는 공사현장외에 반출하지 못하며, 불합격 된 자재는 지체없이 현장외로 반출하도록 하여야 한다. 1.5.10수급인은 반입된 자재 및 시공중의 기성물 에 대한 도난 또는 손상의 사고를 미연에 방지하기 위해 현장 경비를 철저히 해야 한다.	- 자재수급방법을 세분화하기 위하여 추가 - 자재수급방법을 세분화하기 위하여 추가 - 지급자재 지침 반영에 따라 절명칭 변경 - 건설기술법 개정사항 반영 - 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
1.7.4 대체 신청서에는 다음 사항을 명기해야 한다. 1. 수급인이 제안된 제품을 조사하고,그것이 명시된 제품의 품질수준... 2. 명시된 제품에 대한 보증과 같은 조건의 대체제품에 대한 보증제공 06110 건설안전관리 1.2.1 관련법규 1. 산업안전보건법·동법시행령·동법시행 규칙 2. 건설기술관리법·동법시행령·동법시행 규칙	1. 수급인이 제안된 자재를 조사하고,그것이 설계도서에 반영된 자재의 품질수준... 2. 설계도서에 반영된 자재의 보증과 같은 조건의 대체자재 보증제공 1. 건설산업기본법 제2조 2. 건설기술관리법 제26조의2 3. 건설기술관리법 시행령 제46조의4 4. 건설기술관리법 시행규칙 제21조의2, 제21조의3 5. 산업안전보건법 제30조, 제49조 6. 산업안전보건법 시행령 제13조 7. 산업안전보건법 시행규칙 제32조, 제33조 , 제120조, 제121조 8. 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제2조	- 내용의 명확화 - 적용된 관련법규 세분화

기정	개정(안)	사유
1.6 유해·위험방지 계획서 수급인은 건설공사 중 다음 공사를 착공하려 할 경우 관련자료를 첨부한 유해·위험방지 계획서를 해당공사 작업착수 30일 전까지 노동부장관에게 제출하여 승인받아야 하며, 감리원에게는 그 사본을 제출하여야 한다. 1.6.1 해당사업 1.지상높이가 31m이상인 건축물 또는 공작물 의 건설, 개조 또는 해체 2.최대지간 길이가 50m 이상인 교량건설공사 3.터널건설 등의 공사 4.제방높이 20m 이상인 댐건설 등의 공사 5.게이지 압력이 1.3kg/□ 이상의 잠함공사 6.깊이 10.5m이상인 굴착공사 7.최대 인양하중 30ton이상의 고정식크레인 을 사용하는 건설공사 8.기타 건설설비,크레인등을 사용하는 공사 또는 유해·위험작업등으로서 노동부 장관이 정하는 공사 1.6.2 제출서류 수급인은 유해·위험방지계획서를제출시 다음의 서류를 첨부하여 당해공사 착공30 일전까지 산업안전관리공단에 2부를 제출 해야 한다.	1.6.1 수급인은 건설공사 중 다음 각호에서 규정 한 규모 이상의 공사를 착공하려 할 경우 『산업안전보건법 시행규칙 제120조 제5항 』에서 정하는 자격을 갖춘 자의 의견을 들은 후 『산업안전보건법 시행규칙 제121 조』에 따라 유해·위험 방지 계획서를 작성하여 해당공사 착수전일까지 산업안전 관리공단에 제출하여 확인을 받아야 한다. 1.지상높이가 31m이상인 건축물 또는 공작물 의 건설, 개조 또는 해체(이하"건설등" 이라 한다.) 2.최대지간 길이가 50m 이상인 교량건설공사 3.터널건설 등의 공사 4.제방높이 50m 이상인 댐건설 등의 공사 5.깊이 10.5m이상인 굴착공사 1.6.2 수급인은 본 공사가 『건설기술관리법 제 26조의2』의 규정에 의한 안전관리계획서 를 수립하여야 하는 건설공사에 해당하는 경우에는 유해·위험방지 계획서와 안전 관리 계획서를 통합한 서류를 작성할 수 있다.	- 산업안전보건법 개정사항 반영

기정	개정(안)	사유
1.공사현장의 주변상황 및 주변의 관계를 나타내는 도면 및 서류 2.건설물 등의 개요를 나타내는 도면 및 서류 3.공사용 기계, 설비, 건설물 등의 배치를 나타내는 도면 및 서류 4.공법의 개요를 나타내는 자료, 도면 및 서류 5.공정표 6.표준안전관리비 사용계획서 7.유해·위험방지에 관한 정해진 도면 및 서류 1.8 표준안전관리비 1.8.1 표준안전관리비의 계상 1. 건설업을 행하는 자는 공사계약을 체결할 때 산업재해예방을 위한 표준안전관리비 를 공사비에 계상하여야 한다. 2. 계상된 표준안전관리비는 다른 목적으로 사용하여서는 아니된다. 3. 안전관리자를 두지 않아도 되는 소규모 건설공사에 대하여는 표준 안전관리비의 사용에 관하여 건설재해예방 전문기관의 지도를 받아야 한다. 4. 표준안전관리비 계상 및 사용기준은 노동 부 고시에 따른다.	1.8 산업안전보건관리비 1.8.1 산업안전보건관리비의 계상 1. 건설업을 행하는 자는 공사계약을 체결할 때 산업재해예방을 위한 산업안전보건 관리비를 공사비에 계상하여야 한다. 2. 계상된 산업안전보건관리비는 다른 목적 으로 사용하여서는 아니된다. 3. 안전관리자를 두지 않아도 되는 소규모 건설공사에 대하여는 산업안전보건관리비 의 사용에 관하여 건설재해예방 전문기관 의 지도를 받아야 한다. 4. 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준은 노동부 고시에 따른다.	- 산업안전보건법 개정사항 반영

기정	개정(안)	사유
1.8.2 표준안전관리비의 사용내역 수급인은 다음의 사용내역에 따라 안전관리 비를 사용하여야 한다. 1. 안전보건 관계자의 인건비 및 업무수당 2. 안전시설비등(공사설계내역서 및 건설 공사 표준품셈 명기사항은 제외) 3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 4. 사업장의 안전진단비 등 5. 안전보건 교육비 및 행사비 등 6. 근로자의 건강관리비 등 7. 건설재해 예방기술 지도비	1.8.2 산업안전보건관리비의 사용내역 수급인은 다음의 사용내역에 따라 산업안전 보건관리비를 사용하여야 한다. 1. 안전보건 관리자 등의 인건비 및 각종 업무수당 등 2. 안전시설비 등 8. 본사 안전전담부서의 안전전담직원 인건비 등	- 산업안전보건법 개정사항 반영

기정	개정(안)	사유
1.9 안전관리조직		- 산업안전보건법 개정사항 반영

안전보건위원회

또는

안전보건협의회

안전관리자

관리·감독자

안전담당자

안전담당자

안전보건관리책임자

또는

안전보건 총괄책임자

안전보건위원회

또는

안전보건협의회

안전관리자

관리·감독자

안전보건관리책임자

또는

안전보건 총괄책임자

기정	개정(안)	사유
1.10.4 기술지도 1. 수급인은 『산업안전보건법 제30조 및 동법시행령 26조의5』에 의거 3억원이상 100억원미만의 건설공사 또는 1억원이상 100억원미만인 전기 및 전기통신공사인 경우 안전관리비의 효율적인 집행 및 산업재해예방을 위한 사항에 대하여 노동 부장관이 지정하는 전문기관의 지도를 받아야 한다. (1) 일반기술지도 : 공사금액 20억원 미만 (2) 전문기술지도 : 공사금액 20억원 이상 100억원 미만 2. 다음 각호의 경우에는 기술지도를 제외 한다	1.10.4 기술지도 1. 수급인은 『산업안전보건법 제30조 제4항 및 동법시행규칙 제32조 제3항』 에 의거 『건설산업기본법 제2조 제4호 』의 규정에 의한 건설공사로서 공사 금액 3억원이상 120억원(『건설산업기본 법시행령 별표1』의 토목공사업에 속하 는 공사는 150억원)미만인 건설공사와 1억원이상 120억원 미만인 전기 및 정보 통신공사인 경우 안전관리비의 효율적인 집행 및 산업재해예방을 위한 사항에 대하여 노동부장관이 지정하는 전문기관 의 지도를 받아야 한다. (4) 사업주가 『산업안전보건법 시행령 별표4』의 규정에 의한 안전관리자의 자격을 가진 자를 선임하여 『산업 안전보건법 시행령 제13조제1항』 각 호의 규정에 의한 안전관리자의 직무 만을 전담하도록 하는 공사	- 산업안전보건법 개정사항 반영

기정	개정(안)	사유
1.11.6 사고처리 및 응급조치 2. 사고처리 1) 중대재해 발생의 경우 안전보건관리 책임자는 발생즉시 관할경찰서, 관할 지방노동관서 및 보험사에게 유선으로 통보하고, 산업재해조사표와 요양신청 서를 작성 3일내에 관할지방노동관서에 게 서면보고를 하여야 한다. 2) 현장에서는 사고발생즉시 안전담당자와 관리감독자가 신속히 사고원인을 조사 하여 안전관리자에게 보고하여야 한다. 3) 사고조사는 동종사고가 재발되지 않도 록 인적·물적 및 관리적 원인을 분석 하고 대책을 수립하여 실시조치한다. 1.13 안전점검의 실명제 1.13.2수급인은 주요지적내용을 『안전점검 실명 기록판(별지 3)에 기재하여 현장내 근로자 들이 잘 볼수 있는 장소에 게시하여야 한다	1.11.6 사고처리 및 응급조치 2. 사고처리 1) 안전사고 발생의 경우 -------------- ----------------------------, 관할 지방노동관서, 보험사 및 감리원에게 유선으로--------------------------- ----------------------------------- --------------한다. 2) 현장에서는 ------------------------ ----------------------------------- ----------------------------- 한다. 3) 안전관리 총괄책임자는 사고발생시 빠른시간내에 사고내용, 처리결과 및 향후 처리계획 등을 정리하여 서면으 로 발주자에게 보고하여야 한다. 4) 사고조사는 ----------------------- ---------------------------------- ------------------------------한다. 1.13.2수급인은 ............................ 기록판(별지 3)의 기록용지(별지 4)』에 기재하여 ............................	- 수급인으로 하여금 사고발생시 감리원 에게 유선 및 서면으로 사고내용을 보고토록 의무화 함

기정	개정(안)	사유
07110 건설환경관리	1.4 용어의 정의 1.4.1 "영향평가"라 함은 환경교통재해등에관한 평가법 제4조의 규정에 의한 영향평가대상 사업의 사업계획을 수립함에 있어서 실시 하는 다음 각목의 1에 해당하는 평가를 말 한다. 1. 환경영향평가 사업의 시행으로 인하여 자연환경, 생활 환경 및 사회·경제환경에미치는 해로운 영향을 예측·분석하고 이에 대한 대책 강구 2. 교통영향평가 사업의 시행으로 인하여 발생할 교통장해 등 교통상의 각종 문제점 또는 그 효과를 예측·분석하고 이에 대한 대책 강구 3. 재해영향평가 사업이 홍수 등 재해의 가능성과 재해의 정도 및 규모 등에 미치는 영향을 예측· 분석하고 이에 대한 대책 강구 4. 인구영향평가 사업이 인구에 미치는 영향을 예측·분석 하고 이에 대한 대책 강구	- 관련법규 제정으로 내용추가

기정	개정(안)	사유
1.4.3 수급인 신고서류 4. 정화조 설치신고 6. 사업장 폐기물 배출자 신고 7. 사업장 폐기물배출 및 처리실적 보고 8. 건설폐기물의 재활용 의무 1.5 환경영향평가 이행 1.5.1 수급인의 협의내용 이행의무 2. 수급인은 협의내용을 기재한 관리대장을 비치하고 ............. 1.5.3 협의내용 관리책임자의 지정 1. 자격기준 『환경영향평가법 시행규칙 제13조』에 따라야 한다. 2. 협의내용 관리책임자 지정통보 (2) 감리원은 협의내용 관리책임자 지정을 보고받으면 이를 승인기관의 장 및 지방 환경관리청장에게 통보하여야 한다.	4. 단독정화조 설치신고 (삭제) (삭제) 6. 건설폐기물의 재활용 1.5.4 사업장폐기물 배출 및 처리실적 보고 수급인은 사업지구내에 발생하는 건설 폐기물의 재활용 실적 및 처리현황을 매년도 2월말까지 보고하여야 한다. 1.6 영향평가 이행 2. 수급인은 협의내용을 기재한 관리대장을 공사현장에 비치하고 ........... 1. 자격기준 『환경교통재해등에관한평가법 제25조 및 동법 시행규칙 제15조』에 따라야 한다. (2) 감리원은 협의내용 관리책임자 지정을 보고받으면 지정후 10일이내에 이를 승인기관의 장...................	- 내용의 명확화 - 법규개정으로 내용삭제 - 법규개정으로 내용삭제 - 법규개정으로 내용보완 - 내용을 구체적으로 기술 - 법규개정으로 명칭변경 - 통보일을 구체적으로 명기

기정	개정(안)	사유
1.6 자연환경관리 1.6.2 자연환경에 관련되는............. 07220 오탁방지막시설	1.7 자연환경관리 1.7.2 자연환경에 관련되는............. 3. 지하수 보호 (1) 수급인은 지하수법에 따른 절차를 이행 하여 지하수 오염을 방지하여야 한다. (2) 수급인은 사업지구내 플랜트의 심정 등 폐공에 대해서는 『16200 폐공처리』 해당사항에 따라 처리하여야 한다. 1.4.3 오탁방지막 설치계획 수급인은 다음 각호의 사항을 포함한 오탁 방지막 설치 계획서를 작성하여야 한다 1. 설치구간 2. 설치경로 3. 설치기간 4. 안전표지 시설 5. 오탁방지막과 앵커(anchor)의 설치방법 1.6 환경요구사항 1.6.1 해양오탁방지막은 이상파랑 내습시 철거, 재설치를 반복하여 관리해야 하므로 상시 해상 일기예보 정보를 수집하여 이상파랑에 파손되지 않도록 관리에 유의를 기하여야 한다.	- 지하수처리사항을 추가 - 내용보완에 따른 추가 - 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
2.1.1 오탁방지막 1. 오탁방지막 재료 2. 부속재료	(3) 오탁방지막은 흙속이나 해수 및 일광에 노출된 상태에서도 내구성이 강하고 여과성이 양호하며 수중의 혼탁 및 확산을 방지할 수 있는 재료로서 반드 시 감리원의 승인을 받아야 한다. (4) 오탁방지막은 지형 및 수위변화에 적절 히 대응하여야 하고, 부유물질의 확산 을 방지할 수 있도록 내구성 있게 제작 되어야 하며 취급 및 설치가 용이하고 되어야 하며 취급 및 설치가 용이하고 이음부는 파손되지 않도록 견실하게 봉제 가공하여야 한다. (2) 앵커(anchor) 블럭과 오탁방지막을 연결시키는 와이어로프(wire rope)는 유속, 수위, 파랑에 견딜수 있는 충분 한 재질 및 규격이어야 하며 연결용 클립(clip) , 구속물(shackle)도 동일 규격이어야 한다	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
(2) 플로트는 부력이 우수한 재질로서.. ...................... (3) 파랑에 의한 플로트의 파손시 부분 교체 및 보수가 용이한 구조이어야 한다.	(3) 플로트(float)는 부력이 우수한 재질로 서 ................... (4) 플로트(float)부는 파손을 방지하고 파손시 교체보수가 용이한 샌드위치상 으로 조립된 구조로 20m 막체 연결부에 서 누출이 되지 않도록 이격되지 않아 야 하며 일체로 제작하여 부력유지 및 복원력이 우수하여야 한다. (5) 막체(20m)간 오탁방지막의 연결부는 동질의 재질로 된 별도의 원단으로 플라이 (fly)를 부착하여 오탁수 유출 을 방지하여야 한다. (6) 하단부에는 스틸체인(steel chain)을 부착하여 방지막 전체에 주름이나 굴곡 을 제거할 수 있는 구조이어야 한다. 3.1 시공준비 3.1.1 수급인은 본 공사를 수행하기 전에 오탁 확산 방지막 설치예정 위치 및 구간에 대 한 수심, 조류 등을 조사하여 현지여건의 변경 여부를 검토, 감리원에게 보고하여야 한다.	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
3.1 시공일반	3.2 설치 3.2.3 오탁방지막의 설치후 20m간격으로 야광성 있는 부자를 양쪽에 부착하여 야간에도 오탁방지막 설치위치를 알아보게 하여 선박 에 의한 파손을 방지해야 한다. 3.2.4 오탁방지막 설치공사는 보강토공사 착수전 에 설치완료하여 보강토공사시 해상오염이 최소가 되도록 시공관리를 철저히 하여야 한다. 3.2.5 오탁방지막은 호안공사중 최종체절구간 공사시 외해의 파고·풍속·내외 수위차에 의한 유속을 외력에 충분히 견딜 수 있도록 견고하게 설치하여야 한다. 3.2.6 해양오탁방지막의 앵커는 상시 철거,재설치 가 용이 하도록 위치확인이 용이한 부표 (Buoy)를 설치하여야 하고 비상시에는 안전 한 대피장소로 철거 이동 시켜야 한다. 3.2.7 오탁방지막의 유동을 방지하기 위해 해상 (또는 하상)에 설치하는ANCHOR는 콘크리트 블럭으로 하고 주기능과 보조기능이 충분히 발휘되며 유속, 수위, 파랑, 변화에 대처할 수 있는 규모이어야 한다.	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
	3.2.8 오탁방지막 설치시 작업선박의 통행에 지장 이 없도록 오탁확산 방지기능을 최대한 유지하면서 적절한 통로로 활용할 수 있는 개구부를 설치하고 부표 등의 안내표시 시설을 설치하여야 한다. 3.3 유지관리 3.3.1 오탁방지막은 설치후 바람, 유수 및 파랑 등에 의하여 유동하지 않도록 해야 하며, 투수성이 좋도록 해충, 해초류, 부유무질 부착제거 등 항상 유지관리를 철저히 하여 야 한다. 3.3.2 수급인은 오탁확산 방지막이 설치된 이후에 는 주기적인 순찰 및 유지관리로 방지막 및 설치 부속물의 손상, 유실등에 의한 기능 저하 또는 상실에 대비하여야 한다. 3.3.3 오탁방지막의 현장점검은 매 공사일마다 1 회 실시하는 것을 원칙으로 하며, 현장점검 시 오탁방지막의 파손을 발견하면 즉시 감리원에게 보고하고 원래 상태와 같이 복구하여야 한다. 3.3.4 오탁방지막에 대한 관리부실로 기능이 상실 되어 어업에 피해가 발생할 경우 수급인은 피해에 대한 모든 책임을 져야 한다.	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
08110 품질관리 1.3.1 관련법규 1. 건설기술관리법 제23조의2 제2항, 제24조 2. 건설기술관리법 시행령 제40조, 제45조 3. 건설산업기본법 제39조 1.9.2 현장시험실	1. 건설기술관리법 제23조의2, 제25조,제35조 2. 건설기술관리법 시행규칙 제15의4 1.3.2 한국토지공사 내규 1.4 용어의 정의 1.4.1 품질시험 『품질시험』이라 함은 선정시험, 품질시험 및 검사, 품질보증계획 또는 품질시험 계획 의 이행확인 등 건설공사의 품질확인을 위한 시험을 포함한 건설공사 시행과정서 이루어지는 제반시험을 말한다. 1.4.2 품질시험 및 검사 『품질검사』이라 함은 수급인이 건설공사의 품질확보를 위하여 품질보증계획 또는 품질 시험계획에 따라 실시하는 시험 및 검사 업무를 말한다. 2. "1항"에도 불구하고 감리원이 시험·검사 요원 및 장비가 공정계획상 품질시험 및 검사를 실시하는데 부족하다고 판단하는 경우에는 추가로 배치하여야 한다. 3. 수급인은 공종이 유사하고 공사현장이 인접 한 공사를 통합하여 품질관리를 하거나	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
1.9.3 품질검사전문기관 수급인은 『건설기술관리법 제25조』 따라 품질관리 또는 건설자재·부재의 품질 보증 에 따른 시험·검사 등을 국·공립시험기관 또는 건교부장관이 지정하는 자(이하 "품질검사 전문기관")에.................	시험·검사장비 및 요원을 건설공사의 공정 에 따라 배치하고자 하는 경우에는 감리원 의 사전승인을 받아야 한다. 4. 수급인은 품질보증계획 또는 품질시험계획 서의 시험·검사요원에 대하여는 다음 각호 의 서류를 제출하여 적정성 여부를 확인 받아야 한다. (1) 품질시험·검사요원 선임계 (2) 자격증 사본 (3) 재직증명서 (4) 경력확인서(건설기술자경력관리수탁기관 발행) (5) 기타 감리원이 필요하다고 인정하는 서류 1. 수급인은 『건설기술관리법 제25조』 따라 품질관리 또는 건설자재·부재의 품질 보증 에 따른 시험·검사 등을 국·공립시험기관 또는 건교부장관에게 등록한 자(이하 "품질 검사 전문기관")에 .................. 2. 수급인은 품질검사 전문기관에 시험을 의뢰 하고자 할 경우에는 미리 감리원에게 통보 하여 확인을 받아야 하며, 품질시험·검사 를 의뢰하기 위하여 시료를 채취한 때에는 감리원의 봉인을 받아야 한다.	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
1.8.3 품질관리 수급인이 품질시험 및 검사를 실시하여야 하는 대상공종 및 자재는 공사시방서 관련 절에 따라야 한다.	3. 품질검사 전문기관에 시험을 의뢰할 경우 에는 「품질검사전문기관 의뢰시험대장 (별지 1)」에 기재하여 감리원의 확인을 받아야 한다. 4. 현장여건 및 시료의 변질 가능성 등을 감안하여 시료채취 후 15일 이내에 시험을 의뢰하여야 한다. 1.9.4 품질시험 및 검사 1. 수급인이 품질시험 및 검사를 실시하여야 하는 대상공종 및 자재는 공사시방서 관련 시방절에 따라 수립하여야 하며, 계획수립 시에는 「품질시험·검사 계획(별지2)」 양식에 따라 작성하여야 한다. 2. 품질시험 및 검사 결과는 「품질시험 및 검사대장(별지3)」에 기재하여야 한다. 3. 수급인은 품질시험 및 검사를 완료한 때에 는 「품질시험·검사총괄표(별지4)」를 작성해야 하며, 기성 부분검사·예비준공 검사 또는 준공검사 신청시 이를 제출하여 야 한다. 4. 수급인은 품질시험 및 검사실시현황에 대한 기록을 비치하여야 하며, 이를 근거 로 매월「품질시험·검사실적보고서(별지 5)」를 작성·제출하여야 한다.	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
	5. 수급인은 현장시험실에서 실시한 품질시험 및 검사결과에 따라 관리도를 작성하여 품질관리 현황을 파악할 수 있도록 하여야 한다. 관리도는 토공관리도, 구조물용 콘크리트 관리도, 포장관리도 등을 말한다 6. 발주자 또는 지정된 공사 관계인의 책임 으로 명시된 경우를 제외하고, 품질시험 및 검사와 이와 유사한 품질관리 업무는 수급인의 책임으로 한다. 7. 불합격자재의 장외반출 (1) 수급인은 품질시험 및 검사결과가 설계서 에 명시된 규격에 부적합한 경우에는 시험작업일지에 그 내용을 기재한 후 즉시 감리원에게 보고하고 불합격된 자재 를 지체없이 장외로 반출하여야 한다. (2) 수급인은 불합격되어 장외 반출된 자재에 대하여는 「품질시험·검사 불합격 자재 조치표(별지6)」를 작성하여 보관하여야 한다. 1.10 품질관리 적정성 확인 1.10.1 품질지도점검 1. 수급인은 발주자가 건설공사의 품질향상 및 부실공사예방을 위하여 실시하는 「품질지도점검」에 적극 협조하여야 한다.	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
	2. 수급인은 품질지도점검결과 지적사항을 통보받았을 경우에는 「품질지도점검대장 (별지7)」을 작성하여 감리원의 확인을 받고 현장에 상시 비치하여야 한다. 3. 품질지도점검 결과 지적사항에 대하여는 「품질시험·검사 지적사항 조치결과표 (별지8)」를 작성하여 감리원에게 제출 하여야 하며, 현장에 상시 비치하여야 한다. 1.10.2 품질시험·검사의 확인 1. 수급인은 발주자가 건설공사의 시공 및 사용재료에 대한 품질관리업무를 적정하게 수행하고 있는지 확인하기 위하여 실시하 는 「품질시험·검사의 확인」에 적극 협조하여야 한다. 2. 수급인은 품질시험·검사의 확인 결과 지적사항을 통보받았을 경우에는 「품질 시험·검사대장 (별지9)」을 작성하여 감리원의 확인을 받고 현장에 상시 비치 하여야 한다. 3. 품질시험·검사의 확인 결과 지적사항에 대하여는 「품질시험·검사 지적사항 조치 결과표(별지10)」를 작성하여 감리원에게 제출하여야 하며, 현장에 상시 비치하여야 한다.	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
1.11 감리원의 업무 감리원은 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 『건설기술관리법 제35조의 규정』 및 『공사계약일반조건 제16조』 에 규정한 업무를 수행하여야 한다. 11200 측량 1.5 기준점 등의 유지관리	1.10.3 시공실태점검 수급인은 발주자가 시행하는 시공실태 점검에 적극 협조하여야 하며, 시공실태 점검대장 및 조치결과표는 별지 7호서식 및 8호서식에 준하여 작성하고 상시 비치 하여야 한다. 1.10.4 수급인은 감사원 등에서 시행하는 감사 및 점검과 발주자가 필요하다고 인정하여 실시하는 각종 점검에 적극적으로 협조 하여야 한다. 감리원은 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 『건설기술관리법 제35조 (건설공사감독자의 감독의무)』 및 『공사 계약일반조건 제16조(공사감독관)』 에 규정 한 업무를 수행하여야 한다. (별지 제1호 서식) ∼ (별지 제9호 서식) 추가 1.5.2 수급인은 공사시행상 수위를 측정할 경우에 는 관측이 용이한 위치에 수위표를 설치하 여 상시 관측할 수 있게 유지관리하여야 한다.	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
15100 토질조사 (별표1) 조사항목 및 빈도		- 내부지침 개정에 따라 변경

구분				기정			변경
조사위치		조사항목	보링 규격	최소조사빈도	조사심도	비 고	최소조사빈도	조사심도	비 고
성토부	연약 지반	-보오링 -자연시료채취 -표준관입시험 -오오거 보오링 -Cone 관입 -Vane 전단	NX	-100~300m -연직 3m마다 -연직 1.5m간격 -100~300m -필요시 -필요시	-풍화암 3m 까지 -N치 6이내 -풍화암까지 -지표하3~4m까지 -관입가능심도 -	-퇴적층심도 20m이상이고 토층균일시 2~3m 조사도 가능 -초연약지반	-100~300m -연직 2∼3m마다 -연직 1.5m간격 -100~300m -필요시 -필요시	-풍화잔류토층 N=30 까지 또는 풍화암, 연암, 보통암, 경암 1m 까지 -N치 8이내 -지표하3~4m까지 -관입가능심도까지 -관입가능심도까지	-연약지반부의 역학적 특성 파악
	일반 지반	-보오링 -표준관입시험 -오오거 보오링 -Cone 관입	BX	-300~500m -연직1.5m간격 -100~300m -필요시	-풍화암 3m까지 -풍화암까지 -지표하3~4m까지 -관입가능심도	-토층심도가 10m이상이고 N>30 인 경우 토사10m에서 시추종료 -퇴적층심도 20m이상이고 토층균일시 2~3m 조사도 가능 -도로부 위주 조사 -도로부 위주 조사	-300~500m -연직1.5m간격 -100~300m -필요시	-풍화잔류토층 N=30 까지 또는 풍화암, 연암, 보통암, 경암 1m 까지 -지표하 3~4m까지 -관입가능심도까지	-도로부 위주 조사 -도로부 위주 조사

기정	개정(안)	사유
		- 내부지침 개정에 따라 변경

구분			기정			변경
조사위치	조사항목	보링 규격	최소조사빈도	조사심도	비 고	최소조사빈도	조사심도	비 고
절토부	-보오링 -시험굴 -표준관입시험 -블럭시료채취 -탄성파탐사 (탄성파 토모 그라피 기법)	NX	-50~100m -200m -연직1.5m 간격	-경암 1m 또는 계획고까지 -1.5∼2.0m -풍화암까지		-50~100m -200m -연직 1.5m 마다 -개소당 1개 -필요시	-경암 1m 또는 기본설계상 예상계획고하 2m 까지 -지표하 1.5~2.0 m -풍화암까지	-재해영향평가 대상사업지구 대절취 사면 발생부 -개략조사와 동일

기정	개정(안)	사유
15900 토질시험 1.3.1 한국산업규격(KS) 3. KS F 2303 - 85(흙의 액성한계 시험방법) 4. KS F 2303 - 74(흙의 소성한계 시험방법) 1.6 액성한계, 소성한계시험 1.6.1 흙의 액성한계시험은 『KS F 2303』에 .. 1.6.2 흙의 소성한계시험은 『KS F 2303』에 ..	3. KS F 2303 - 00(흙의 액성한계·소성 한계 시험방법) 1.6 액성한계, 소성한계시험 1.6.1 흙의 액성한계 및 소성한계 시험은 『KS F 2303』에 .........	- 내부지침 개정에 따라 변경 - KS 개정사항 반영

구분			기정			변경
조사위치	조사항목	보링 규격	최소조사빈도	조사심도	비 고	최소조사빈도	조사심도	비 고
구조물	-보오링 -표준관입시험 -시험굴 -각종 재하시험	NX BX NX BX	-교량:교대,교각 -건축물:15~60m -터널:최소 갱구부 각 2개소 -기타:30~60m -깊이방향1.5m마다 -토공량이 많은 경우 실시 -보오링과 동일 빈도	-연암 2m -기초폭 2배 깊이 까지 또는 지지층 까지 -계획고하 0.5∼ 1.0D까지 -기초폭 2배 깊이 까지 또는 지지층 까지 -풍화암까지 -1.5∼2.0m -구조물 기초 설치 심도까지		-교량:교대,교각 -건축물:15~60m -터널:최소 갱구부 각 2개소 -기타:30~60m -연직 1.5m마다 -토공량이 많은 경우 실시	-연암 2m -기초폭 2배 깊이 까지 또는 지지층 까지 -계획고하 0.5∼ 1.0D까지 -기초폭 2배 깊이 까지 또는 지지층 까지 -풍화암까지 -1.5∼2.0m

기정	개정(안)	사유
16100 구조물 철거해체 1부.일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 이 절은 당해공사의 ......건설폐기물의 처리에 대한 ..... 1.1.2 주요내용 1. 폭발물 2. 교통대책 수립 3. 안전대책 4. 시설보호 5. 오염방지 6. 건축물 철거 및 해체 7. 지하구조물 철거 8. 폐기물 수집·운반 9. 보관 및 처리 1.3 적용규준 다음 규준은 이절에 명시되어 있는 범위내에서 이절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다. 1.3.1 관련법규 1. 폐기물관리법 제4조, 제5조, 제25조 제1항, 제44조의2 제1항 2. 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제12조	1.1.1 요약 이 절은 당해공사의 ......건설폐기물의 현장내 처리에 대한 ..... 1.1.2 주요내용 1. 폭발물 2. 교통대책 수립 3. 안전대책 4. 시설보호 5. 오염방지 6. 건축물 철거 및 해체 7. 지하구조물 철거 8. 건설폐기물의 재활용 9. 재활용재 생산 및 사용 10. 보관 및 처리 1.3.1 관련법규 1. 건설산업기본법 제40조 및 동법 시행령 제35조 2. 폐기물관리법 제2조, 제4조, 제5조, 제24 조, 제25조, 제30조, 제30조의2, 제30조 의3, 제44조의2 3. 폐기물 관리법 시행령 제3조, 제4조	- 폐기물관리법 개정사항 반영 - 관련법 추가

기정	개정(안)	사유
	4. 폐기물관리법 시행규칙 제14조, 제24조, 제46조 5. 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제12조 6. 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 시행령 제11조 7. 건설폐재 배출사업자의 재활용 지침 제2조, 제5조 8. 에너지이용 합리화법 제2조제1호 1.4 용어의 정의(추가) 1.4.1「폐기물」이라 함은 쓰레기, 연소재, 폐유, 폐산, 폐알카리, 동물사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 않게 된 물질을 말한다. 1.4.2「사업장폐기물」은 대기환경보전법, 수질 환경보전법 또는 소음·진동규제법의 규정 에 의하여 배출시설을 설치·운영하는 사업 장, 지정폐기물을 배출하는 사업장,폐기물 을 1일 평균 300킬로그램이상 배출하는 사업장, 일련의 공사·작업 등으로 인하여 폐기물을 5톤(공사의 경우에는 착공하는 때 부터 완료하는 때까지 발생하는 폐기물의 양을 말한다)이상 배출하는 사업장에서 발생되는 폐기물을 말한다.	- 폐기물관리법 개정사항 반영

기정	개정(안)	사유
1.5 제출물	1.4.3「건설폐기물」이라 함은 토목·건설공사 등 과 관련하여 배출되는 폐기물로서 폐유· 폐페인트 등의 지정폐기물과 성상이 다른 폐기물을 말한다. 1.4.4 「건설폐재」이라 함은 건축·토목공사 등 건설공사와 시설물철거 등에서 발생되는 폐토사·폐콘크리트·폐아스팔트콘크리트 ·폐벽돌 및 건축폐목재를 말하며, 『건설 폐재 배출사업자의 재활용 지침 제2조 제1항』을 말한다. 1.4.5 「처리」이라 함은 폐기물의 소각·중화· 파쇄·고형화 등에 의한 중간처리(「재활용 」을 포함한다.)와 매립·해역배출등에 의한 최종처분을 말한다. 1.4.6 「재활용」이라 함은 폐기물을 재사용· 재생이용하거나 재사용·재생이용할 수 있는 상태로 만드는 활동 또는 폐기물로 부터 환경부령이 정하는 기준에 따라 『에너지이용 합리화법 제2조제1호』의 규정에 의한 에너지를 회수하는 활동을 말 한다. 1.5 제출물 1.5.1 기존 구조물 현황도 및 현황사진 수급인은 기존 구조물을 철거하기 전에 현황도(도면 및 철거구조물 수량산출서) 및 현황사진을 작성하여야 한다.	- 폐기물관리법 개정사항 반영

기정	개정(안)	사유
1.5.1 철거 및 건설폐기물처리 계획서 1. 수급인은 구조물의 철거작업 시행전 철거 및 건설폐기물처리 계획을 수립하여 감리원 의 승인을 받아야 한다. 2. 수급인은 건설폐기물을 수집·운반·보관· 처리하고자 하는 자의 등록증 1부를 계획서 에 포함하여야 한다.· 1.5 품질보증 1.5.1 건설폐기물을 수집·운반·보관·처리하는 자는 『폐기물관리법 제4조, 제5조, 제25조 제1항, 제44조의2 제1항』에 적합한 자로써 , 감리원의 승인을 받아야 한다.	1.5.2 철거 및 건설폐기물처리 계획서 수급인은 구조물의 철거작업 시행전 철거 및 건설폐기물처리 계획을 수립하여야 한다 (삭제) 1.6 공사기록서류 1.6.1 기존 구조물 현황도 및 현황사진 작성 기존 구조물 현황도 및 현황사진에는 다음 의 내용이 포함되어야 한다. 1. 평면도 2. 측면도 3. 상세도(수량산출시 필요) 4. 기타 필요한 사항 1.6.2 수급인은 『건설폐재 배출 사업자의 재활용 지침 제5조』에 따라 『지정부산물 배출 사업자 준수사항 이행실적대장』을 건설 공사현장 및 주된 사무소에 기록·보존하여 야 한다. 1.7 품질보증 (삭제)	- 폐기물관리법 개정사항 반영 - 폐기물관리법 개정에 따라 본조항 삭제 - 내용보완에 따라 추가 - 폐기물관리법 개정에 따라 본조항 삭제

기정	개정(안)	사유
1.5.2 수급인은 구조물의 철거작업 시행전 다음 과 같은 철거작업 및 건설폐기물처리계획 을 수립하여 감리원의 승인을 받아야 한다. 1. 철거계획 (5)부분철거의 경우 본래 구조물의 구조안전 검토서 2. 건설폐기물 처리계획 (1) 폐기물 수거·운반 (2) 폐기물 보관 (3) 폐기물 처리	1.7.1 환경관리자 1. 환경관리자의 자격기준은 『건설산업 기본법 제40조 및 동법 시행령 제35조』 에 의한 건설기술자 배치기준을 준용 한다. 2. 환경관리자는 현장에 상주하면서 현장 대리인과 함께 공사중 발생되는 모든 폐기물이 적법하게 처리될 수 있도록 하는 책임과 권한을 가진다. 1.7.2 수급인은 철거작업 및 건설폐기물 처리 계획 작성시에 다음과 같은 내용을 포함 하여야 한다. (5)부분철거의 경우 본래 구조물의 구조안전 검토 (6)환경오염방지 2. 건설폐기물 처리계획 (1) 폐기물 선별 (2) 폐기물 보관 (3) 폐기물 재활용 1.7.3 관계기관 협의 수급인은 본 공사와 관련하여 관계기관에 신청 또는 보고 등을 위해 제출하는 서류 에 대해서는 제출전에 감리원의 승인을 얻어야 하고 그 결과에 대하여 조속히 보고하여야 한다.	- 내용보완에 따라 추가 - 폐기물관리법 개정사항 반영

기정	개정(안)	사유
1.7.5 발주자는 철거하고자 하는 건축물 등 구조 물의 상태에 대한 책임이 없다 1.8.3 폭발물 사용으로 발생한 인명손상 및 재산 피해에 대한 서면승인을 받았다 하더라도 수급인이 모든 책임을 져야한다. 1.9 시설보호 1.9.2 철거작업중 지속사용하도록 지정된 기존 설비 공공시설물이 손상되지 않도록 보호 조치를 하여야 한다. 2.1 운반차 2.1.1 건설폐기물의 수집·운반차량 1. 건설폐기물의 수집·운반차량에는 환경부 장관이 고시하는 바에 따라 발급받은 건설 폐기물(임시) 수집·운반차량증을 부착하여 야 한다. 2. 수집·운반차량 적재함의 양쪽 옆면에는 건설폐기물 수집·운반차량, 회사명 및 전화번호를 부착 또는 표기하되, 그 크기는 가로 100cm이상, 세로 50cm이상이어야 하며 , 글씨의 색깔은 흰색으로 하여야 한다.	1.8.3 폭발물 사용으로 발생한 인명손상 및 재산 피해에 대해서는 서면승인을 받았다 하더라 도 수급인이 모든 책임을 져야한다. 1.11 시설보호 1.11.2 철거작업중 계속 사용해야 하는 공공시설 물이 손상되지 않도록 보호조치를 하여야 한다. 1.12 타공정과의 협력작업 수급인은 폐기물 수집운반업자 및 중간처리 업자의 작업에 지장이 되지 않도록 『02410 협의와 조정』에 따라 공사 착수전에 조정하 여야 한다. (삭제)	- 불필요한 조항 삭제 - 내용의 명확화 - 내용의 명확화 - 폐기물관리법 개정으로 조항추가 - 폐기물관리법 개정으로 조항 삭제

기정	개정(안)	사유
3.2 건축물 철거 및 해체 3.2.1 건축물의 철거작업은 최상부부터 지하부분 순으로 하고 윗층부재의 철거작업이 완전히 끝나기 전에 아래층의 지지부재를 해체해서 는 안된다. 3.2.2 콘크리트와 조적부분은 소규모단위로 철거 해체하여야 한다. 3.2.3 철거된 구조부재는 호이스트, 데릭 및 기타 적합한 방법으로 지상까지 이동시켜야 한다. 3.2.4 그대로 존속시키도록 지정한 것을 제외 하고 바닥 콘크리트는 직경 30cm 미만 크기로 잘게 분쇄하여 제거하여야 한다. 3.2.5 철거장비는 가급적 전체 구조물에 걸치도록 설치하고, 지지벽, 바닥 또는 골조에 과다 한 하중이 걸리지 않도록 주의하여야 한다.	3.2 건축물 철거 및 해체 3.2.1 수급인은 감리원의 현장 확인후 건축물 철거 및 해체 작업을 시행하여야 한다. 3.2.2 건물 등을 철거하는 때에는 그 안에 있는 폐기물을 우선 제거하여 건설폐기물과 혼합되지 아니하도록 하여야 한다. 3.2.3 건축물의 철거작업은 최상부부터 지하부분 순으로 하고 윗층부재의 철거작업이 완전히 끝나기 전에 아래층의 지지부재를 해체해서 는 안된다. 3.2.4 철거된 폐기물 덩어리의 최대 크기는 500mm 이하이어야 한다. 3.2.5 철거된 구조부재는 호이스트, 데릭 및 기타 적합한 방법으로 지상까지 이동시켜야 한다. 3.2.6 철거장비는 가급적 전체 구조물에 걸치도록 설치하고, 지지벽, 바닥 또는 골조에 과다 한 하중이 걸리지 않도록 주의하여야 한다. 3.2.7 지구내 철거대상 건축물 중 보상이 되지 않은 건축물과 접한 부분의 건축물 철거시 는 공사시행시 민원이 발생되지 않도록 감리원과 공사시기 등을 협의하여야 한다.	- 내용보완으로 조항 추가 - 폐기물관리법 개정사항 반영으로 내용변정 - 내용보완으로 조항 추가

기정	개정(안)	사유
3.3.3 지하구조물 등의 철거로 발생된 웅덩이나 지하공간 부분은 유해물질이 섞이지 않은 토사를 사용하여 되메우기하여야 한다.	3.3.3 지하구조물 등의 철거로 --------------- ----- 유해물질(쓰레기 등)이 섞이지 않은 토사를 사용하여 되메우기하여야 한다. 3.3.4 수급인은 지장물 철거시 사업지구내에 산재해 있는 폐공이 파손 및 유실되지 않도록 하고 오염물질이 유입되지 않도록 유의해야 한다. 3.4 건설폐기물의 재활용 3.4.1 수급인은 현장에서 발생되는 건설폐재를 가능한 한 재활용하여야 한다. 3.4.2 수급인은 『자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 시행령 제11조 제1항』에 의거 매년 『건설폐재의 재활용계획』을 수립 시행하고 그 실적을 기록 보전하여야 한다. 3.4.3 『건설폐재의 재활용 계획』의 작성은 『건설폐재배출사업자의 재활용 지침 제5조』에 따라야 한다. 3.4.4 수급인은 지구내에서 발생되는 건설폐기물 의 재활용을 위해서는 『폐기물관리법 시행규칙 제46조제2항 별표11의2』의 규정 에 의거 처리하여야 한다. 3.4.5 건설폐재를 흙쌓기재·보조기층재·도로 기층재 또는 복토재로 재활용하고자 하는 경우에는 그 최대직경이 100mm 이하이고	- 내용보완 - 내용보완에 따라 조항추가 - 내용보완에 따른 조항추가

기정	개정(안)	사유
	이물질 함유량이 부피기준으로 1% 이하가 되도록 하여야 한다. 3.5 재활용재 생산 및 사용 3.5.1 수급인은 재활용재를 현장내에서 생산할 경우에는 생산전 소음·진동의 발생예측치 및 주변현장여건을 감안한 생산계획서를 작성하여야 한다. 계획서에는 안전계획, 환경대책, 적치장계획이 포함되어야 한다. 3.5.2 생산된 재활용재의 최대 재료치수 및 입도 등은 각 재질의 사용처별 시방기준에 적합 한 품질기준을 갖추어야 한다. 3.5.3 재활용재의 사용처별 품질기준 및 사용 기준은 다음과 같다. 1. 재활용재를 흙쌓기용으로 사용하고자 하는 경우에는 도로(노체), 공원·녹지 및 학교운동장 등 공공용지에 우선적 으로 사용하여야 한다. 2. 흙쌓기 위치는 지하수위 이상이 되도록 하여야 하며, 공원·녹지 등은 식생에 지장이 없도록 계획고로 부터 1m이내에 는 사용하여서는 아니된다. 3. 재활용재를 도로기층재로 사용시는 관련 시방절의 규정에 의거 시험을 시행하여 적합 여부를 확인한 후 사용하여야 한다.	- 내용보완에 따른 조항추가

기정	개정(안)	사유
3.4 폐기물 수집·운반 3.4.1 건설폐기물은 토사, 폐벽돌, 폐콘크리트, 폐아스팔트콘크리트, 폐목재, 폐합성수지, 폐금속편류(철근등)등 성상별로 수집· 운반하여야 한다. 3.4.2 건설현장에서 성상별로 분리·선별이 불가능한 상태이거나 건설폐기 물량이 5ton 미만인 경우에는 건설폐재류(토사, 폐벽돌, 폐콘크리트, 폐아스팔트콘크리트 를 말한다. 이하같다.)와 성상이 다른 폐기물로 구분하여 수집·운반할 수 있다. 3.5 보관 및 처리 3.5.1 건설폐기물은 배출현장에서 성상별, 종류 별로 구분하여 보관하여야 하며, 재활용이 가능한 것은 따로 보관하여야 한다. 다만, 보관량이 5ton미만인 경우에는 건설 폐재 료와 성상이 다른 폐기물로 보관할 수 있다.	3.5.4 수급인은 생산된 재활용재를 적치하기 전 에 감리원에게 생산된 재활용재의 적합 여부를 확인받아야 한다. 3.5.5 재활용 생산재의 적치는 감리원이 정해준 일정한 장소에 적치하고, 재활용 성토재로 부적합한 재료가 혼입되지 않도록 필요한 조치를 취해야 한다. (삭제) 3.6 보관	- 내용보완에 따른 조항추가 - 폐기물관리법 개정됨에 따라 폐기물처리 가 공사와 분리발주토록 되어 내용 삭제

기정	개정(안)	사유
3.5.2 건설폐기물은 건설공사가 완료된 후 건설 현장에 보관하여서는 아니된다. 3.5.3 건설폐기물의 보관장소에는 보관중인 건설 폐기물의 종류·양 및 보관기간등을 기재 한 표지판(별표 1)을 설치하여야 한다. 3.5.4 건설폐재류를 재활용하는 경우에는 『자원 의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제12 조』의 규정에 적합하도록 파쇄처리 하여 야 하고, 사전에 감리원의 승인을 득하여 야 한다. 18213 임시물공급시설 1.2 관련시방절 1.9.4 지하수 개발·이용시설의 폐쇄 1. 지표하부에 그라우팅이 되어 있는 경우에는 토지굴착깊이까지 불투수성 재료를(시멘트 슬러리 등)을 주입하여 다짐하면서 되메움 (공매작업)하여야 한다. 2. 지표하부에 그라우팅이 되어있지 않고 보호 벽(케이싱)이나 유공관(파이프 등)이 설치 되어 있는 경우에는 이를 제거한 후 토지 굴착깊이까지 불투수성 재료(시멘트 슬러리	3.6.1 건설폐기물은 건설공사가 완료된 후 건설 현장에 보관하여서는 아니된다. 16200 폐공처리(추가) (내용생략) 1.2 관련시방절 1.2.1 16200 폐공처리 1.9.4 지하수 개발·이용시설의 폐쇄는 『16200 폐공처리』 해당사항에 따른다.	- 폐기물관리법 개정사항 반영으로 조항 삭제 - 『폐공처리』를 위한 지침이 제정되어 절추가 - 내용보완에 따라 추가 - 『16200 폐공처리』 절 추가로 내용 변경

기정	개정(안)	사유
등)를 주입하여 다짐하면서 되메움(공매 작업)하여야 한다. 3. 시공이 완료된 시설은 감리원의 승인을 받아야 한다. 24100 흙쌓기 1.3.1 한국산업규격(KS) 2. KS F 2303 - 85 ( 흙의 액성한계 시험 방법) 3. KS F 2304 - 74 ( 흙의 소성한계 시험 방법) 2.2.1 노상재료 1. 재료는 표-1의 규정에 합격한 것이라야 한다. 3.8.3 연약지반에 흙쌓기를 할 때에....... 2. 성토장소에서는 측정표나 침하편을 감리원 의 입회하에 설치한다.	2. KS F 2303 - 85 ( 흙의 액성한계·소성 한계 시험 방법) 2.2.1 노상재료 1. 재료는 표-1의 규정에 합격한 것이라야 한다. 2.2.4 식재재료 식재지반의 토양은 표토보존사용을 원칙 으로 하며, 표토부족시 자갈, 파쇄암의 혼입이 없는 사질양토이어야 한다. 2. 성토장소에서는 측정표나 침하판을 감리원 의 입회하에 설치한다.	- KS 규격 개정사항 반영 - KS 규격 개정사항 반영 - 지침반영으로 내용추가 - 오류수정

구 분	기 준	비 고
소성지수	10% 이하	KS F 2303, KS F 2304

구 분	기 준	비 고
소성지수	10% 이하	KS F 2303

기정	개정(안)	사유
	3.9 식재지반 흙쌓기 3.9.1 공원·녹지내 토심확보 1. 수급인은 본공사 시행중 조경공사가 게약되 면 조경공사 계약도면을 감리원으로 부터 지급받아 공원·녹지내에 식재가 원활히 될 수 있는 최소토심을 확보하여야 한다. 2. 공원·녹지내 최소토심은 아래과 같다. (1) 공원내 식재구간(시설물구역 제외) : 최소깊이 1.0m (2) 녹지 - 교목 다량식재구역 : 최소깊이 : 1.0m - 기타 : 최소깊이 0.3m 3.9.2 암 및 진흙 등 불투수지반내 가로수 식재 지반 흙쌓기 1. 가로수보호틀내 토심 1.5m 이상을 사질양토 로 치환하되 원지반 여건에 따라 배수시설 을 설치해야 한다. 다만, 지반균열이 많은 리핑암 등으로 이루어져 자연배수가 가능 한 경우에는 배수시설 설치하지 않을 수 있다. 2. 가로수 식재지반의 배수시설은 아래와 같은 조건일 때 감리원의 승인을 받아 설치해야 한다.	- 지침반영으로 내용추가

기정	개정(안)	사유
	(1) 지반이 균열이 없는 암반 및 진흙 등 으로 이루어져 배수가 원활치 못할 경우 에는 바닥에 자갈이나 잡석 등의 배수층 (T=20cm)을 설치하고 맹암거나 소형배수 관을 우수관으로 연결하여 배수처리하여 야 한다(그림-1)	- 지침반영으로 내용추가

기정	개정(안)	사유
3.12.1 시험	(2) 가로수보호틀이 우·오수관 터파기와 겹칠 경우나 우·오수관 터파기 지점이 인접하고 공극이 많은 재료로 되메우기 할 경우에는 직접 터파기 부위에 자갈 맹암거로 상호 연결하여 배수처리하여야 한다.	- 지침반영으로 내용추가 - 지침반영으로 내용변경

종별	시험종목	시험빈도
노체	다짐	·토질변화시마다
	함수량	·포설후 다짐전 2,000□마다
	현장밀도	·2,000□마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 450m마다 (층다짐시 2차선 기준)
	평판재하	·3층포설후 150m마다 (층다짐시 2차선 기준) ·2,000□마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)

종별	시험종목	시험빈도
노체	다짐	·토질변화시마다 ·발생토취량 100,000□마다 ·외부 반입토는 재료원마다
	함수량	·포설후 다짐전 2,000□마다
	현장밀도	·택지, 공단, 도로확포장 등 - 층별 450m마다 (2차선 기준) ·주차장, 행사장(광장) 등 - 2,000□마다
	평판재하	·3층포설후 150m마다 (층다짐시 2차선 기준) ·2,000□마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·암버력으로 성토할 시

기정	개정(안)	사유
		- 지침반영으로 내용변경

종별	시험종목	시험빈도
노상	다짐	·토질변화시마다 ·발생토취량 50,000□마다 ·외부 반입토는 재료원마다
	현장밀도	·택지, 공단, 도로확포장 등 - 층별 400m마다 (2차선 기준) ·주차장, 행사장(광장) 등 - 1,000□마다
	평판재하	·2층 포설후 200m마다 (층다짐시 2차선 기준) ·1,000□마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·재료최대치수가 50mm이상인 경우
	프루프롤링	·노상완성후 전구간에 걸쳐 3회 이상(2차선기준)

종별	시험종목	시험빈도
노상	다짐	·토질변화시마다
	현장밀도	·1,000□마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 400m마다
	평판재하	·2층 포설후 200m마다 (층다짐시 2차선 기준) ·1,000□마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)
	프루프롤링	·노상완성후 전구간에 걸쳐 3회 이상

기정	개정(안)	사유
24200 되메우기 3.4 시공허용오차 3.4.3 도로의 평판재하시험에 의한 지지력계수 (K30)는 30kgf/□이상이어야 한다. 3.5 현장 품질관리 3.5.2 시험	3.4.3 --------------------------- 지지력계수 (K30)는 침하량 0.25cm일때 20kgf/□이상 이어야 한다.	- 현장의 시공성을 감안 노상과 같은 기준 을 적용 - 지침반영으로 내용변경

종별	시험종목	시험빈도
되메우기	다짐	·토질변화시마다 ·50,000□마다 1회
	현장밀도	·독립구조물:개소별 3층마다 ·연속구조물:3층마다,50m마다·관로매설물:3층마다,100m마다
	평판재하	·현장밀도시험 불가능시
	입도	·토질변화시마다 ·50,000□마다 1회
	함수량	·현장밀도시험의 빈도

종별	시험종목	시험빈도
되메우기	다짐	·토질변화시마다
	현장밀도	·관로매설물:3층마다,100m마다
	평판재하	·현장밀도시험 불가능시
	입도	·토질변화시마다
	함수량	·현장밀도시험의 빈도

기정	개정(안)	사유
24300 구조물 뒷채움 3.3.2 평판재하시험에 의한 지지력계수(K30)는 30kgf/□이상이어야 한다. 3.4 현장 품질관리 3.4.2 시험 25300 골재공 2.3 보도포장용 크럇샤런 골재 명시된 도면에 따라 감리원의 승인을 득한 재료이어야 한다.	3.3.2 평판재하시험에 의한 지지력계수(K30)는 침하량 0.25cm일때 30kgf/□이상이어야 한다. 3.4.2 시험 2.3 보도포장용 크럇샤런 골재 보도포장용 크럇샤런 골재는 보조기층 골재중 SB-2의 입도에 따른다.	- 내용의 명확화 - 지침반영으로 내용변경 - 내용의 명확화

종별	시험종목	시험빈도
구조물 뒷채움	다짐	·재질변화시마다 ·50,000□마다 1회
	현장밀도	·3층마다,100m마다
	평판재하	·현장밀도시험 불가능시
	입도	·재질변화시마다 ·50,000□마다 1회
	함수량	·현장밀도시험의 빈도

종별	시험종목	시험빈도
구조물 뒷채움	다짐	·토질변화시마다
	현장밀도	·관로매설물:3층마다,100m마다
	평판재하	·현장밀도시험 불가능시
	입도	·토질변화시마다
	함수량	·현장밀도시험의 빈도

기정	개정(안)	사유
2.8 콘크리트용 굵은골재 2.8.4 유해물 함유량의 한도 1. 굵은골재의 유해물의 함유량의 한도는 .. ......................................		- 『콘크리트 표준시방서』 내용 반영

표-8 굵은골재의 유해물 함유량의 한도

주 1) 점토덩어리와 연한 석편의 합이 5%를 넘으면 안된다.

2) 교통이 심한 슬래브 또는 표면의 경도가 특히 요구되는

경우에 적용한다.

3) 부순돌의 경우, 0.08mm체를 통과하는 재료가 돌가루인

경우에는 최대치를 1.5%해도 좋다. 다만, 고로슬래그

굵은 골재의 경우에는 최대치를 5.0%로 해도 좋다.

4) 고로슬래그 굵은 골재에는 적용하지 않는다.

구 분	전체시료에 대한 최대무게 백분율(%)	비고
점토덩어리 연한석편 0.08mm 체 통과량 석탄, 갈탄등으로 비중 2.0의 액체에 뜨는 것 - 콘크리트의 외관이 중요한 경우 - 기타의 경우	0.251) 5.02) 1.03) 0.54) 1.04)

표-8 굵은골재의 유해물 함유량의 한도

주 1) 점토덩어리와 연한 석편의 합이 5%를 넘으면 안된다.

구 분	전체시료에 대한 최대무게 백분율(%)	비고
점토덩어리1)% 연한석편1)% 0.08mm 체 통과량% 석탄, 갈탄등으로 비중 2.0의 액체에 뜨는 것 - 콘크리트의 외관이 중요한 경우 - 기타의 경우	0.25 5.0 1.0 0.5 1.0

기정	개정(안)	사유
2.9 콘크리트용 잔골재 2.9.4 유해물 함유량의 한도 1. 잔골재의 유해물 함유량의 한도는 ...... ......................................		- 『콘크리트 표준시방서』 내용 반영

표-9 잔골재의 유해물 함유량의 한도

주 1) 점토덩어리와 연한 석편의 합이 5%를 넘으면 안된다.

2) 교통이 심한 슬래브 또는 표면의 경도가 특히 요구되는

경우에 적용한다.

3) 부순돌의 경우, 0.08mm체를 통과하는 재료가 돌가루인

경우에는 최대치를 1.5%해도 좋다. 다만, 고로슬래그

굵은 골재의 경우에는 최대치를 5.0%로 해도 좋다.

4) 고로슬래그 굵은 골재에는 적용하지 않는다.

구 분	전체시료에 대한 최대무게 백분율(%)	비고
점토덩어리 0.08mm체 통과량 - 콘크리트 표면이 마모작용을 받는 경우 - 기타의 경우 석탄, 갈탄 등으로 비중 2.0의 액체에 뜨는 것 - 콘크리트의 표면이 중요한 경우 - 기타의 경우 염화물(염화물이온량)	1.01) 3.02) 5.02) 0.53) 1.03) 0.024)

표-9 잔골재의 유해물 함유량의 한도

주 1) 점토덩어리와 연한 석편의 합이 5%를 넘으면 안된다.

구 분	전체시료에 대한 최대무게 백분율(%)	비고
점토덩어리 0.08mm체 통과량 - 콘크리트 표면이 마모작용을 받는 경우 - 기타의 경우 석탄, 갈탄 등으로 비중 2.0의 액체에 뜨는 것 - 콘크리트의 표면이 중요한 경우 - 기타의 경우 염화물(염화물이온량)1)	1.0 3.0 5.0 0.5 1.0 0.02

기정	개정(안)	사유
2.9.6 해사 1. 해사에 포함되는 염화물(NaCl 환산량) 의 허용한도는................ 2. 해사에 포함되는 염화물 함유량의 시험은 KS F 2515에 따른다. 3. 해사를 사용함에 있어서 큰 조개껍질 조각이 석이지 않도록 한다. 31100 콘크리트 배합, 계량 및 비비기 1.7 저장 1.7.1 시멘트 3. 포대시멘트는 지상 30cm이상되는 마루에 쌓아올려서 검사나 반출에 편리하도록 배치하여 저장하여야 하며, 13포대 이상 쌓아올려서는 안된다. 2.4 배합	2.9.6 바다모래 1. 바다모래에 포함되는 염화물(NaCl 환산량) 의 허용한도는................ 2. 바다모래에 포함되는 염화물 함유량의 시험은 KS F 2515에 따른다. 3. 바다모래를 사용함에 있어서 큰 조개껍질 조각이 석이지 않도록 한다. 1.7.1 시멘트 3. 포대시멘트는 ----------------------- ------------------------------------ ------------------------------------ ----------- 안된다. 저장기간이 길어질 우려가 있는 경우에는 7포이상 쌓아올리 지 않아야 한다. 7. 시멘트의 온도가 너무 높을 때는 그 온도 를 낮추어서 사용해야 한다. 2.4 배합 2.4.1 이 절에 언급하지 않은 사항은 『콘크리트 표준시방서 제2장 일반콘크리트 2.8 배합 』에 따른다.	- 『콘크리트 표준시방서』 내용 반영 - 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

기정	개정(안)	사유
2.4.1 배합강도 1. 콘크리트의 배합강도는 설계기준강도 및 현장콘크리트의 품질을 고려해서 정해야 한다. 2. 콘크리트의 배합강도는 일반적으로 현장 콘크리트의 압축강도 시험값이 설계기준 강도 이하로 되는 확률이 5%이하가 되도록 정해야 한다. 2.4.2 배합설계 및 배합 1. 콘크리트의 배합은 소요의 강도, 내구성, 수밀성 및 작업에 적합한 워커빌리티를 갖는 범위내에서 단위수량이 될 수 있는 대로 적게 되도록 하여야 한다.	2.4.3 배합강도 1. 구조물에 사용된 콘크리트의 압축강도가 설계기준강도보다 작아지지 않도록 현장 콘크리트의 품질변동을 고려하여 콘크리 트의 배합강도(fcr)를 설계기준강도 (fck)보다 충분히 크게 정해야 한다. 2. 현장 콘크리트의 압축강도 시험값이 설계기준강도 이하로 되는 확률은 5% 이하여야 하고 또한 압축강도 시험값이 설계기준강도의 85%이하로 되는 확률은 0.13% 이하여야 한다. 3. 콘크리트 압축강도 시험값이란 굳지않은 콘크리트에서 채취하여 제작하여 제작한 공시체를 표준양생하여 얻은 압축강도의 평균값을 말한다. 4. 배합강도의 결정은 2항의 조건을 충족시 키도록 다음의 2식에 의한 값 중 큰 값 을 적용한다. (1) fcr ≥ fck + 1.64s(kgf/□) (2) fcr ≥ 0.85fck + 3s(kgf/□)	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

기정	개정(안)	사유
	5. 콘크리트 압축강도의 표준편차는 실제 사용한 콘크리트의 실적으로 부터 결정 한다. 다만, 공사초기에 그 값을 추정하 기가 불가능하거나 중요하지 않은 소규모의 공사에서는 감리원의 승인을 받아 0.15fck를 적용한다. 2.4.4 물-시멘트비 1. 물-시멘트비는 소요의 강도와 내구성을 고려하여 정해야 한다. 수밀(水密)을 요하는 구조물에서는 콘크리트의 수밀성 에 대해서도 고려해야 한다. 2. 콘크리트의 압축강도를 기준으로 하여 물-시멘트비(W/C)를 정할 경우 (1) 압축강도와 물-시멘트비의 관계는 시험에 의하여 정하는 것을 원칙으로 한다. 이때 공시체는 재령 28일을 표준으로 한다. (2) 큰 강도를 필요로 하지 않는 소규모 공사에서 시험을 실시하지 않고 보통 포틀랜드 시멘트를 사용하고 혼화제를 쓰지 않은 보통콘크리트에 대해서는 다음의 W/C와 f28과의 관계식으로 구한 값 중 작은 것으로 적용한다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

기정	개정(안)	사유
	(3) 배합에 사용할 물-시멘트비는 기준 재령의 시멘트-물비(W/C)와 압축강도 와의 관계식에서 배합강도(fcr)에 해당하는 시멘트-물비 값의 역수로 한다. 혼화재로서 양질의 포졸란을 적당하게 사용할 경우 C/W의 분자를 시멘트와 포졸란 중량의 합계로 해도 좋다. 2.4.5 굵은골재의 최대치수 굵은골재의 최대치수는 다음 각호의 값을 초과하지 않아야 하며, 표-3을 만족하여야 한다. 1	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

W/C	=	215
		f28+210

W/C	=	61
		f28/k+210

기정	개정(안)	사유
4. 콘크리트의 배합은 규정된 양보다 적은 양의 시멘트로 규정된 양을 얻을 수 있더라도 표-3에 규정된 최소 시멘트량 을 함유해야 한다. 이 시방서에 명시된 바에 따라 단지 수화열을 감소시키기 위하여 예외가 인정될 수 있다. 2.5 계량 및 비비기 2.5.1 각 재료의 계량장치는 공사 개시전 및 공사 중에 정기적으로 점검하여 조정하여야 한다. 2.5.2 혼합기는 혼합작업을 수행하기 전에 드럼 의 회전수를 기록하기 위한 자동계측기를 갖추어야 한다. 각 운송믹서(transmixer) 는 물탱크 또는 물의 양을 정확히 계측할 수 있는 수량측정장치를 갖추어야 한다.	1. 거푸집 양 측면 사이의 최소 거리의 1/5 2. 슬래브 두께의 1/3 3. 개별 철근, 다발철근, 프리스트레싱 긴장재 또는 덕트 사이 최소 간격의 3/4 4. 과다철근 부재의 경우 주철근의 최소 간격보다 5 mm 만큼 작은 값과 철근의 최소 간격보다 5 mm 작은 것 중 작은 값 2.4.8 콘크리트의 배합은 규정된 양보다 적은 양의 시멘트로 규정된 양을 얻을 수 있더라 도 표-4에 규정된 최소 시멘트량을 함유해 야 한다. 다만, 이 시방서에서 수화열을 감소시키기 위하여 별도로 언급하였을 경우에는 예외가 인정될 수 있다 2.5 계량설비 및 믹서 2.5.1 계량설비 1. 각 재료의 계량방법 및 계량설비는 콘크 리트 제조조건에 적합하고 또 각 재료를 소량의 계량오차내에서 계량할 수 있는 것이어야 한다. 2. 각 재료의 계량장치는 공사 개시전 및 공사중에 정기적으로 점검하여 조정하여 야 한다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

기정	개정(안)	사유
	2.5.2 믹서 1. 믹서는 KS F 2455에 의해 비비기 성능 시험을 하여 소요의 비비기 성능을 가지 고 있음을 확인해야 한다. 2. 가경식 믹서 또는 강제혼합식 믹서는 원칙적으로 각각 KS F 8008 및 KS F8009 에 적합한 것이어야 한다. 3. 믹서는 비빈 콘크리트를 배출할 때 재료 분리를 일으키지 않는 것이어야 한다. 2.6 계량 2.6.1 재료는 시방배합을 현장배합으로 고친다음 현장배합에 의해 계량해야 한다. 2.6.2 골재가 건조되어 있을 때의 유효흡수율의 값은 골재를 적절한 시간 흡수시켜서 구한다. 2.6.3 유효흡수율의 시험에서 골재에 흡수시키는 시간은 공사현장의 실상에 따라 다르나 실용상으로 보통 15∼30분간의 흡수율을 유효흡수율로 보아도 좋다. 또 혼화재를 녹이는데 사용하는 물이나 혼화제를 묽게 하는 데 사용하는 물은 단위수량의 일부로 보아야 한다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

기정	개정(안)	사유
2.5.3 믹서 1. 재료를 믹서에 넣는 순서는 미리 적절하 게 정해 놓아야 한다. 2. 비비기시간은 시험에 의하여 정하는 것을 원칙으로 한다. 비비기시간은 믹서안에 재료를 투입한 후 가경식믹서일 경우에는 1분 30초 이상, 강제식믹서일 경우에는 1분 이상을 표준으로 한다. 3. 비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 3배 이상 계속해서는 안된다. 4. 비비기를 시작하기 전에 미리 믹서에 모르타르를 부착시켜야 한다. 5. 비벼놓아 굳기 시작한 콘크리트는 되비벼 서 사용해서는 안된다.	2.6.4 1회분의 비비기 양은 공사의 종류, 콘크리 트 치기의 양, 비비기 설비, 운반방법 등 을 고려하여 정해야 한다. 2.6.5 각 재료는 1회의 비비기 양마다 중량으로 계량한다. 다만, 물과 혼화제 용액은 용적 으로 계량해도 좋다. 2.7 비비기 2.7.1 재료를 믹서에 넣는 순서는 믹서의 형식, 비비기 시간, 골재의 종류 및 입도, 단위 수량, 단위시멘트량, 혼화재료의 종류 등 에 따라 다르므로 KS F 2455에 의한 시험, 강도시험, 블리딩시험 등의 결과 또는 실적을 참고로 해서 정해야 한다. 2.7.2 비비기시간은 시험에 의하여 정하는 것을 원칙으로 한다. 비비기시간은 믹서안에 재료를 투입한 후 가경식믹서일 경우에는 1분 30초 이상, 강제식믹서일 경우에는 1분 이상을 표준으로 한다. 2.7.3 비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 3배 이상 계속해서는 안된다. 2.7.4 비비기를 시작하기 전에 미리 믹서에 모르 타르를 부착시켜야 한다. 2.7.5 비벼놓아 굳기 시작한 콘크리트는 되비벼 서 사용해서는 안된다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

기정	개정(안)	사유
6. 믹서안의 콘크리트를 전부 꺼낸후가 아니 면 다음재료를 투입해는 안된다. 7. 믹서는 사용전후에 충분히 청소하여야 한다. 2.7.5 시험 31200 콘크리트 운반, 치기 및 양생	2.7.6 믹서안의 콘크리트를 전부 꺼낸후가 아니 면 다음재료를 투입해는 안된다. 2.7.7 믹서는 사용전후에 충분히 청소하여야 한다. 1.5 공사기록서류 수급인은 공사중 다음과 같은 사항을 포함한 공사기록을 구체적으로 작성하여 보존하여야 한다. 1.5.1 작업공정 1.5.2 시공상황 1.5.3 양생방법 및 기간 1.5.4 날씨 및 기온 1.5.5 실시한 시험 및 검사 1.5.6 구조물의 검사	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

종 별	시험방법	시험빈도
굳지아니한 콘크리트 (레미콘 포함)	콘크리트 표준 시방서 시공편 제4장	·재료가 다른 각 배합 마다

종 별	시험방법	시험빈도
굳지아니한 콘크리트 (레미콘 포함)	콘크리트 표준 시방서 2-8 배합	·재료가 다른 각 배합 마다

기정	개정(안)	사유
2.2 운반장비 2.2.3 콘크리트 펌프 1. 콘크리트 펌프의 기종은 콘크리트의 종류, 품질, 관의 지름을 포함한 배관 조건, 치기장소, 1회의 치기량, 치기 속도 등을 고려하여 선정하여야 한다. 2. 압송조건은 관내에 콘크리트가 막히는 일이 없도록 정해야 한다.	2.2.3 콘크리트 펌프 1. 펌프는 피스톤식 혹은 스퀴즈식의 것을 사용하고 그외의 것을 사용할 경우에는 감리원의 승인을 받아야 한다. 2. 콘크리트 펌프의 종류 및 압송관의 지름 과 배관은 필요에 따라 시험압송을 한 후에 결정한다. 다만, 굵은골재의 최대 치수에 대한 압송관의 최소호칭치수는 다음 표-1에 따른다. 3. 압송관은 거푸집, 배근 및 부어넣은 콘크리트에 진동 등에 의한 좋지 못한 영향이 미치지 않도록 지지대 또는 고정 철물을 이용하여 설치한다. 4. 콘크리트의 압송에 앞서 부배합의 모르 터를 압송하여 콘크리트의 품질변화를 방지한다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

굵은골재의 최대치수(mm)	압송관의 호칭치수(mm)
20	100 이상
25	100 이상
40	125 이상

기정	개정(안)	사유
31220 서중콘크리트 1.1 적용범위 1.1.1 요약 2. 서중콘크리트를 시공해야 할 시기를 일률 적으로 적용하기는 곤란하나, 콘크리트를 칠 때의 기온이 30℃ 또는 하루평균 기온 이 25℃이상이 예상될 경우 사용하여야 한다. 31500 철근의 가공 및 조립 1.3.2 관련시방서 1. 콘크리트 표준시방서(건교부, 1996) 설계편 제7장 철근의 정착 및 이음, 제8장 철근세목	5. 압송관 출구로 부터 4.의 모르터 품질이 저하된 부분 및 압송중의 막힘현상 등에 의하여 품질이 저하된 콘크리트는 폐기 한다. 6. 콘크리트 펌프는 미리 청소하고 필요하 다면 시운전을 한다. 2. 서중콘크리트를 시공해야 할 시기를 일률 적으로 적용하기는 곤란하나, 하루평균 기온이 25℃ 또는 최고온도가 30℃를 초과하는 시기에 시공할 경우에는 일반적 으로 서중콘크리트로 시공할 수 있도록 준비를 하여야 한다. 1.3.2 관련시방서 2. 콘크리트 구조설계기준 제5장 철근상세, 제8장 정착 및 이음 1.4 용어의 정의 1.4.1 표준 갈고리 1. 표준갈고리는 다음과 같이 분류되며 각 표준갈고리는 다음 규정을 만족하여야 한다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

기정	개정(안)	사유
1.5 품질보증 1.5.1 용접사 자격 1. KS B 0885에 정해진 시험종류 및 그 작업에 해당하는 시험에 합격한 자로서, 정부가 발행한 용접기능사 자격증 소지 자이어야 한다.	(1) 180°표준갈고리는 180°구부린 반원 끝에서 4db이상, 또한 6cm이상 더 연장하여야 한다. (2) 90°표준갈고리는 90°구부린 끝에서 12db이상 더 연장하여야 한다. 2. 스터럽과 띠철근에 대한 표준갈고리는 다음과 같이 제작하여야 한다. (1) 90°표준갈고리 - D16 이하인 철근은 90°구부린 끝에 서 6db이상 더 연장하여야 한다. - D19, D22와 D25인 철근은 90°구부린 끝에서 12db이상 더 연장하여야 한다. (2) 135°표준갈고리 - D25 이하의 철근은 135°구부린 끝 에서 6db이상 더 연장하여야 한다. 1.6 품질보증 1.6.1 철근 용접을 위한 용접기술자, 용접공 자격, 용접절차서 및 절차검정 기록서, 강재의 용접성 시험 및 용접시공시험 등은 『47140 강구조물 1.6 품질보증』해당요건 에 따른다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

기정	개정(안)	사유
2. 수급인이 선정한 용접기능사중 자격증을 소유하지 않은 자에 대하여는 현장에서 KS B 0885에 정해진 시험종류 및 그 작업에 해당하는 시험을 실시하여 적정 하다고 판정된 기능사로 한다. 시험은 감리원의 승인을 받아야 한다. 3. 작업을 개시하기전 용접기술자에 대한 신상명세(경력서, 사진 및 자격증명서 등)를 제출해야 되며, 수급인은 준공시 까지 관리해야 한다. 2.2 부속재료 2.2.3 간격재(spacer)는 본체 콘크리트와 동등 이상의 강도와 품질을 가진 콘크리트 혹은 모르터제, 강재를 사용하여야 한다. 필요에 따라 플라스틱제를 사용할 경우에 는 책임감리원의 승인을 받아야 한다.	2.2.2 철근 고임대 및 간격재 1. 철근 고임대(bar support) 및 간격재 (spacer)등의 재질은 본체 콘크리트와 동등 이상의 강도와 품질을 가진 콘크 리트 혹은 모르터제, 강재를 사용하여야 한다. 필요에 따라 플라스틱제를 사용할 경우에는 책임감리원의 승인을 받아야 한다. 2. 노출 콘크리트 면에서 거푸집에 접하는 고임대 또는 간격재는 부식되지 않는 제품(콘크리트제, 스텐레스 스틸 또는 플라스틱 마감 등)을 사용해야 한다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

기정	개정(안)	사유
2.3 용접장비 용접용 케이블은 KS C 3321, 교류 아아크 용접기는 KS C 9602, 용접용 홀더는 KS C 9607 또는 동등이상의 제품이어야 한다. 2.4 가공 2.4.1 공통사항 1. 철근은 계약도면과 승인된 시공도면에 명시된 모양과 치수에 합치하도록 재질을 해치지 않는 방법으로 가공해야 한다. 2. 철근은 상온에서 가공하여야 하며, 할 수 없이 철근을 가열하여 가공하는 경우 그 작업방법에 관하여 감리원의 승인을 받아야 한다. 3. 가공에 의하여 곧게 펼 수 없는 철근은 사용하여서는 안된다. 4. 특정한 상세가 명시되어 있지 않은 경우 에는 『콘크리트 표준시방서(건교부, 1996) 설계편 제7장 및 제8장』, 『콘크 리트 표준시방서(건교부, 1999) 제4장』 의 해당요건에 따라야 한다. 5. 한번 구부린 철근은 재가공하여 쓸 수 없다.	2.2.4 용접재료 용접재료는 『47140 강구조물 2.2.2 용접 재료』해당요건에 따른다. 2.3 가공 2.3.1 공통사항 1. 철근은 계약도면과 승인된 시공도면에 명시된 모양과 치수에 합치하도록 재질을 해치지 않는 방법으로 가공해야 한다. 2. 철근상세도에 철근의 구부리는 반지름이 명시되어 있지 않은 경우에는 『콘크리 트 구조설계 기준 제5장 철근상세』의 해당요건에 따라야 한다. 3. 감리원이 승인한 경우를 제외하고는 모든 철근은 상온에서 구부려야 한다. 4. 콘크리트 속에 일부가 묻혀 있는 철근은 현장에서 구부리지 않도록 하여야 한다. 다만, 설계도면에 명시되어 있거나 감리원이 승인한 경우에는 콘크리트속에 묻혀있는 철근을 구부릴 수 있다. 5. 가공에 의하여 곧게 펼 수 없는 철근은 사용하여서는 안된다. 6. 한번 구부린 철근은 재가공하여 쓸 수 없다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

기정	개정(안)	사유
2.4.2 절단 및 굽힘 1. 절단과 굽힘작업은 사용에 적합하고 설비를 갖춘 장소에서 해야 한다. 2. 철근은 상온에서 굽혀야 하며, 굽히거나 바루기 위해 철근을 가열해서는 안된다. 3. 철근에 손상을 줄 수 있는 방법으로 철근 을 굽히거나 바루어서는 안된다. 4. 모든 철근은 굽힘 상세도와 수량표에 따라 표찰을 달고 적절히 단단하게 묶어 야 한다. 5. 철근가공조립도에 철근의 구부리는 내면 반지름이 표시되어 있지 않을 때에는 반원형 갈고리와 90°갈고리의 최소 내면 반지름이 표-1에 규정된 최소반지름 이상 이 되도록 철근을 구부려야 한다.	2.3.2 철근 구부리기와 최소 구부림의 내면 반지름 1. 구부리기 작업은 사용에 적합하고 설비 를 갖춘 장소에서 해야 한다. 2. 철근은 상온에서 굽혀야 하며, 굽히거나 바루기 위해 철근을 가열해서는 안된다. 3. 철근에 손상을 줄 수 있는 방법으로 철근 을 굽히거나 바루어서는 안된다. 4. 모든 철근은 철근상세도와 수량집계표에 따라 표찰을 달고 적절히 단단하게 묶어 야 한다. 5. 철근상세도에 철근의 구부리는 내면 반지 름이 표시되어 있지 않을 때에는 180° 표준갈고리와 90°표준갈고리의 최소 내면반지름이 표-1에 규정된 최소반지름 이상이 되도록 철근을 구부려야 한다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

철근의 지름	최소 반지름
D10 ∼ D25	3db

기정	개정(안)	사유
2.4.3 용접 1. 철근의 용접이 명시되어 있고 승인 받은 경우에는 철근의 준비를 포함해서 해당 규격에 합치해야 한다. 2. 달리 명시되었거나 승인된 경우가 아니면 전기아크 방법으로 완전 침투된 맞대기 용접을 사용해야 한다. 3. 맞대기 용접은 철근의 규정된 항복강도 또는 다른 치수의 철근을 용접한 경우 지름이 작은 철근의 항복강도의 125% 강도를 내어야 한다.	6. 스터럽과 띠철근용 표준갈고리의 내면 반지름은 다음 규정에 따른다. (1) D16mm이하의 스터럽과 띠철근으로 사용하는 갈고리의 구부림 내면 반지름은 2db 이상으로 하여야 한다. (2) D19 이상의 스터럽과 띠철근의 구부림 내면 반지름은 표-1에 따라야 한다. 7. 표준갈고리가 아닌 경우의 최소 구부림 내면반지름은 5db이상으로 하여야 하고 , 접합부 모서리 부분의 외측에 연하는 철근의 구부림 내면반지름은 10db이상 으로 하여야 한다. 8. 기타 철근의 구부림 내면 반지름은 표-1의 값이상이어야 한다. 1. 수급인은 철근의 용접이음이 설계서에 명시되어 있거나 감리원의 승인을 받은 경우에는 용접이음을 할 수 있다. 2. 용접은 달리 명시되었거나 승인된 경우 가 아니면 전기아크용접 방법으로 완전 침투된 맞대기 용접을 사용해야 한다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

기정	개정(안)	사유
2.6.1 시험 3.2 조립 3.2.1 공통사항 1. 철근은 계약도면, 승인 받은 시공상세도 그리고 『콘크리트 표준시방서(건교부, 1996) 설계편 제7장, 제8장』 및 『콘크 리트 표준시방서(건교부, 1999) 제4장』 의 해당요건에 따라 설치해야 한다. 2. 철근은 조립전에 이것을 청소하고 녹을 떨어내고 그 이외의 철근과 콘크리트의 부착을 방해할 위험이 있는 것은 제거해 야 한다. 3. 철근은 정확하게 설치해야 하고, 콘크 리트를 치기 전에 감리원의 검사를 받아 야 한다. 그리고 작업원의 체중과 콘크 리트치기로 이동되지 않도록 견고하게 고정시켜야 한다. 설계도서대로의 배근이 곤란할 경우 수정 현장 시공상세도를 작성하여 감리원의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.	2.6.1 시험 3.2 조립 및 이음 3.2.1 공통사항 1. 철근의 조립 및 이음은 계약도면, 승인 받은 시공상세도 그리고 『콘크리트 표준시방서 제4장』 및 『콘크리트 구조 설계기준 제5장, 제8장』의 해당요건에 따라 설치해야 한다. 2. 철근은 정확하게 설치해야 하고, 콘크리 트를 치기 전에 감리원의 검사를 받아야 한다. 그리고 작업원의 체중과 콘크리트 치기로 이동되지 않도록 견고하게 고정 시켜야 한다. 3. 철근조립을 위해 교차되는 철근을 용접 하지 않아야 한다. 다만, 감리원이 승인 한 경우에는 용접할 수 있다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

종 별	시험종목	시험빈도
철근 (압접철근 포함)	KS D 3504 KS D 3613 에 규정된 시험종목	·제조회사별 ·제품규격별 100ton마다 ·용접이음부위는 500개소 마다

종 별	시험종목	시험빈도
철근 (압접철근 포함)	KS D 3504 KS D 3613 에 규정된 시험종목	·제조회사별, 제품규격별 100 ton마다 ·용접이음부위는 500개소 마다

기정	개정(안)	사유
3.2.3 조립, 이음 및 결속 1. 철근은 제자리에 놓고, 간격을 맞추고, 명시된 위치에 있는 모든 접합점, 교차점 , 겹치는 점에서 단단하게 결속하거나 철선을 감는다. 2. 감리원의 서면승인 없이는 현재 상태에 맞추기 위해서 작업장에서 철근을 다시 굽혀서는 안된다. 3. 결속선의 끝은 거푸집 표면에서 떨어지게 해야 한다. 4. 인장철근의 이음은 될 수 있는 대로 피해 야 한다. 그러나 인장철근의 이음을 하는 경우에는 이음이 한 단면에 모이지 않도 록 서로 어긋난 위치에 있게 하여야 한다.	3.2.3 조립 1. 철근은 조립하기 전에 잘 닦고, 들뜬 녹 이나 그 밖의 철근과 콘크리트와의 부착 을 해칠 위험이 있는 것은 제거해야 한다. 2. 철근은 제자리에 놓고, 간격을 맞추고, 명시된 위치에 있는 모든 접합점, 교차점 , 겹치는 점에는 지름 0.9mm이상의 풀림(annealing)철선 또는 적절한 클립 (clip)으로 긴결해야 한다. 3. 철근은 조립이 끝난 후 철근상세도에 의하여 조립되어 있는지를 반드시 검사 해야 한다. 4. 철근은 조립한 다음 장기간 경과한 경우 에는 콘크리트를 치기전에 다시 조립 검사를 하고 청소해야 한다. 5. 감리원의 서면승인 없이는 현재 상태에 맞추기 위해서 작업장에서 철근을 다시 굽혀서는 안된다. 6. 결속선의 끝은 거푸집 표면에서 떨어지게 해야 한다. 3.2.4 이음 1. 이 절에서 달리 언급되지 않은 사항에 대하여는『콘크리트 구조설계기준 제8장 8.6 철근의 이음』 해당요건에 따른다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

기정	개정(안)	사유
5. 특정한 상세가 명시되어 있지 않은 경우 이음의 위치 및 방법은 『콘크리트 표준 시방서(건교부, 1996) 설계편 7.14 ∼ 7.19』에 따라 정하여 감리원의 승인을 받아야 한다. 6. 수급인은 철근이음에 용접이음, 가스압접 이음, 기계적이음, 슬리브 이음 등을 쓸 경우에는 그 성능을 사전에 시험 등에 의 한 의한 방법으로 확인한 다음 철근의 종류, 지름 및 시공장소에 따라 가장 적당한 시공방법을 선택하여 감리원의 승인을 받아야 한다. 7. 장래 증축을 위하여 구조물로 부터 노출 해 놓은 철근은 손상, 부식 등을 받지 않도록 보호해야 한다. 8. 철근의 겹이음은 소정의 길이로 겹쳐서 0.9mm(#20번선) 굵기 이상의 풀림철선 (annealing철선)으로 여러곳을 긴결해야 한다.	2. 인장철근의 이음은 될 수 있는 대로 피해 야 한다. 그러나 인장철근의 이음을 하는 경우에는 이음이 한 단면에 모이지 않도 록 서로 어긋난 위치에 있게 하여야 한다. 3. 철근의 겹이음은 소정의 길이로 겹쳐서 0.9mm(#20번선) 굵기 이상의 풀림철선 (annealing철선)으로 여러곳을 긴결해야 한다.그러나 원형철근 D28mm 또는 D29mm 이상의 철근을 겹이음할 경우에는 감리 원의 승인을 받아야 한다. 4. 휨부재에서 서로 직접 접촉되지 않게 겹침이음된 철근은 횡방향으로 소요 겹침이음 길이의 1/5 또는 15cm 중 작은 값 이상 떨어지지 않아야 한다. 5. 수급인은 철근이음에 용접이음, 가스압접 이음, 기계적이음, 슬리브 이음 등을 쓸 경우에는 그 성능을 사전에 시험 등에 의 한 의한 방법으로 확인한 다음 철근의 종류, 지름 및 시공장소에 따라 가장 적당한 시공방법을 선택하여 감리원의 승인을 받아야 한다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

기정	개정(안)	사유
	6. 용접이음은 철근의 설계기준항복강도의 125% 이상을 발휘할 수 있는 완전용접 이어야 한다. 7. 기계적이음은 철근의 설계기준항복강도 의 125% 이상을 발휘할 수 있는 완전 기계적 연결이어야 한다. 8. 장래의 이음에 대비하여 구조물로 부터 노출시켜 놓은 철근은 손상, 부식 등을 받지 않도록 시멘트 풀(paste)을 여러번 바르거나 콜타르(coaltar)나 아스팔트를 덮인 천 또는 고분자 재료의 피막 등으 로 보호해야 한다. 3.2.5 간격제한 1. 동일 평면에서 평행하는 철근 사이의 수평 순간격은 2.5cm이상, 또한 철근의 공칭지름 이상으로 하여야 한다. 또한 『31100 콘크리트 배합, 계량 및 비비기 2.4.5』의 규정도 만족하여야 한다. 2. 상단과 하단에 2단 이상으로 배근된 경우 상하 철근은 동일 연직면 내에 배근되어야 하고, 이때 상하 철근의 순각격은 2.5cm이상으로 하여야 한다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

기정	개정(안)	사유
	3. 나선철근과 띠철근 기둥에서 종방향 철근의 순간격은 4cm이상, 또한 철근 공칭지름의 1.5배 이상으로 하여야 한다. 그리고 『31100 콘크리트 배합, 계량 및 비비기 2.4.5』의 규정도 만족 하여야 한다. 4. 철근의 순간격에 대한 규정은 서로 접촉 된 겹침이음 철근과 인접된 이음철근 또는 연속철근 사이의 순간격에도 적용 하여야 하다. 5. 벽체 또는 슬래브에서 휨 주철근의 간격 은 벽체나 슬래브 두께의 3배 이하로 하여야 하고 또한 40cm이하로 하여야 한다. 다만, 콘크리트 장선구조의 경우 이 규정은 적용되지 않는다. 6. 프리스트레싱 긴장재와 덕트는 다음의 규정을 따라야 한다. (1) 부재단에서 프리텐셔닝 긴장재 사이의 순간격은 강선은 4db, 강연선은 3db 이상이어야 한다. 또한 『31100 콘크 리트 배합, 계량 및 비비기 2.4.5』의 규정도 만족하여야 한다. 경간 중앙부 의 경우 긴장재 간의 수직간격을 부재 단의 경우보다 좁게하거나 다발로 사용할 수 있다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

기정	개정(안)	사유
3.4 콘크리트 덮개 3.4.2 설계도에 달리 명시된 경우가 아니면 철근 에 대한 최소 콘크리트 덮개는 『콘크리트 표준시방서(1996) 설계편 8.4』의 규정을 따라야 한다. 규정된 규격간에 상이한 것 이 있을 경우에는 두꺼운 것을 적용한다.	(2) 포스트텐셔닝 부재의 경우 콘크리트를 치는 데 지장이 없고, 긴장시 긴장재 가 덕트로부터 튀어나오지 않도록 조치하였다면 덕트를 다발로 사용할수 있다. 7. 다발철근은 다음의 규정을 따라야 한다. (1) 2개 이상의 철근을 묶어서 사용하는 다발철근은 이형철근으로, 그 개수는 4개 이하이어야 하며, 이들은 스터럽 이나 띠철근으로 둘러싸여야 한다. (2) 휨부재의 경간 내에서 끝나는 한 다발 철근 내의 개개철근은 40db이상 서로 엇갈리게 끝나야 한다. (3) 다발철근의 간격과 최소 피복두께를 철근지름으로 나타낼 경우 다발철근의 지름은 등가단면적으로 환산된 한 개 의 철근지름으로 보아야 한다. (4) 보에서 D35를 초과하는 철근은 다발로 사용할 수 없다. 3.4 콘크리트 덮개 3.4.2 설계도에 달리 명시된 경우가 아니면 철근 에 대한 최소 콘크리트 덮개는 『한국토지 공사 단지조성공사 설계 및 적산기준 6-13 철근콘크리트 구조물 덮개 』의 규정을 따라야 한다.	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완

기정	개정(안)	사유
3.5 시공허용오차 3.5.2 철근간의 최소간격 : ±6mm 41110 동상방지층 포설 및 다짐 3.5 현장 품질관리 3.5.1 시험	3.5.2 철근간의 최소간격 : -6mm	- 콘크리트 구조설계기준 및 콘크리트 표준시방서에 따라 내용보완 - 지침반영으로 내용변경

종별	시험종목	시험빈도
동 상 방지층	두께	·1일 1회이상
	함수량	·골재원마다 ·포설후 다짐전 500□마다
	현장밀도	·택지, 공단, 도로확포장 등 - 층별 200m마다 1회 (2차선 기준) ·주차장, 행사장(광장) 등 - 500□마다 1회 ·리핑암 및 보조기층재료로 시공시 현장밀도시험 불가
	평판재하	·택지, 공단, 도로확포장 등 - 완성후 100m마다 1회 (2차선 기준) ·주차장, 행사장(광장) 등 - 500□마다 1회 ·현장밀도시험 불가능시
	프루프롤링	·완성후 전구간에 걸쳐 3회 이상 (2차선 기준)

종별	시험종목	시험빈도
동 상 방지층	두께	·1일 1회이상
	함수량	·골재원마다 ·포설후 다짐전 500□마다
	현장밀도	·500□마다(폭이 넓은 광활한 지역 의 성토작업시) ·층별 200m마다 : 2차선 기준
	평판재하	·선택층 완성후 100m마다 : 2 차선 기준 ·500□마다(폭이 넓은 광활한 지역 의 성토작업시)
	프루프롤링	·완성후 전구간에 걸쳐 3회 이상

기정	개정(안)	사유
41120 보조기층 포설 및 다짐 3.3 다지기 3.3.1 보조기층은 KS F 2312의 [D]방법으로 구한 최대건조밀도의 95% 이상의 ........ 3.3.3 재료의 치수가 커 현장밀도에 의한 다짐 관리가 부적합하다고 판단될 경우에는 KS F 2310에 의한 도로의 평판재하시험에 따라 다짐관리를 하며 이때 지지력 계수 (K30)는 다음 각호의 사항을 만족하여야 한다. 3.5 현장 품질관리 3.5.1 시험	3.3.1 보조기층은 KS F 2312의 [E]방법으로 구한 최대건조밀도의 95% 이상의 ........ 3.3.3 보조기층의 다짐관리는 KS F 2310에 의한 도로의 평판재하시험에 따라야 하며 이때 지지력 계수(K30)는 다음 각호의 사항을 만족하여야 한다.	- 현장 적용성을 감안 내용보완 - 지침반영으로 내용변경

종별	시험종목	시험빈도
보조 기층	두께	·1일 1회이상
	함수량	·골재원마다 ·포설후 다짐전 500□마다
	현장밀도	·현장밀도시험 불가
	평판재하	·택지, 공단, 도로확포장 등 - 완성후 100m마다 1회 (2차선 기준) ·주차장, 행사장(광장) 등 - 500□마다 1회 ·현장밀도시험 불가능시
	프루프롤링	·완성후 전구간에 걸쳐 3회 이상 (2차선 기준)

종별	시험종목	시험빈도
보조 기층	두께	·1일 1회이상
	함수량	·골재원마다 ·포설후 다짐전 500□마다
	현장밀도	·500□마다(폭이 넓은 광활한 지역 의 성토작업시) ·층별 200m마다 : 2차선 기준
	평판재하	·선택층 완성후 100m마다 : 2 차선 기준 ·500□마다(폭이 넓은 광활한 지역 의 성토작업시)
	프루프롤링	·완성후 전구간에 걸쳐 3회 이상

기정	개정(안)	사유
41130 입도조정기층 포설 및 다짐 3.3 다지기 3.3.1 입도조정기층은 KS F 2312의 [D]방법으로 구한 최대건조밀도의 95% 이상의 ........ 3.3.3 재료의 치수가 커 현장밀도에 의한 다짐 관리가 부적합하다고 판단될 경우에는 KS F 2310에 의한 도로의 평판재하시험에 따라 다짐관리를 하며 이때 지지력 계수 (K30)는 다음 각호의 사항을 만족하여야 한다. 3.5 현장 품질관리 3.5.1 시험	3.3.1 입도조정기층은 KS F 2312의 [D]방법으로 구한 최대건조밀도의 95% 이상의 ........ 3.3.3 보조기층의 다짐관리는 KS F 2310에 의한 도로의 평판재하시험에 따라야 하며 이때 지지력 계수(K30)는 다음 각호의 사항을 만족하여야 한다.	- 현장 적용성을 감안 내용보완 - 지침반영으로 내용변경

종별	시험종목	시험빈도
입도조정 기층	함수량	·골재원마다 ·재질변화시마다 ·포설후 다짐전 500□마다
	현장밀도	·500□마다(폭이 넓은 광활한 지역 의 성토작업시) ·층별 200m마다 : 2차선 기준
	평판재하	·500□마다(폭이 넓은 광활한 지역 의 성토작업시) ·층별 200m마다 : 2차선 기준
	프루프롤링	·기층완성후 전구간에 걸쳐 3회 이상

종별	시험종목	시험빈도
입도조정 기층	함수량	·골재원마다 1회 ·포설후 다짐전 500□마다
	현장밀도	·현장밀도시험 불가
	평판재하	·택지, 공단, 도로확포장 등 - 층별 200m마다 (2차선 기준) ·주차장, 행사장(광장) 등 - 500□마다
	프루프롤링	·기층완성후 전구간에 걸쳐 3회 이상(2차선 기준)

기정	개정(안)	사유
41210 가열아스팔트 안정처리 기층 1.3 적용규준 다음 규준은 이절에 명시되어 있는 범위내에서 이절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다 1.3.1 한국산업규격(KS) 1.4 용어의 정의 2.1 재료 2.1.1 가열 아스팔트 안정처리 혼합물은 KS F 2349 또는 동등이상의 제품이어야 한다.	7. KS F 2373 - 00 (7.6m 프로파일미터에 의한 포장의 평탄성 시험방법) 1.4.5 포화도 다져진 역청 혼합물의 골재 간극 중 역청재가 차지하는 용적율 백분율로 나타낸 것 2.1.1 아스팔트 도로포장용 아스팔트는 KS M 2201에서 규정한 제품 이상이어야 한다. 2.1.2 골재 포장용 골재는 KS F 2357에 적합한 것이 어야 한다. 1. 골재는 단단하고 강하고 내구적이며 부착물이 없어야 하고 점토나 실트 그 밖의 해로운 물질이 함유되지 않는 것 이어야 한다. 2. 역청 혼합물에 사용되는 골재의 품질은 다음 표-1을 만족하여야 한다.	- 지침반영으로 내용변경 - 내용보완 - 내용을 구체화

기정	개정(안)	사유
	2.1.3 채움재 포장용 채움재는 KS F 3501 에 적합한 것 이어야 한다. 1. 채움재는 석회석, 포틀랜드 시멘트 기타 적합한 광물의 분말로서 먼지·진흙· 유기물·덩어리진 미립자 등의 해로운 물질이 함유되지 않아야 한다. 2. 수분은 1% 이하이어야 한다. 3. 입도는 다음 표-2의 규정에 맞는 것이 어야 한다.	- 내용을 구체화

체의 공칭치수	통과중량 백분률(%)
0.6mm 0.3mm 0.15mm 0.08mm	100 95이상 90이상 70이상

구분	굵은골재	잔골재
비중(절건)	2.45이상	2.50이상
흡수율(%)	3.0이하	3.0이하
안정성(%)	12이하	15이하
마모율(%)	40이하	-

기정	개정(안)	사유
2.4.1 아스팔트 혼합물 품질기준	2.1.4 역청혼합물의 종류 아스팔트 콘크리트 안정처리기층재는 KS F 2349에 따르며 다음 표-3에 나타낸 배합을 갖는 [BB-2], [ ] 에 나타낸 표준배합 을 갖는 혼합물이라야 한다. 2.4.1 역청혼합물 품질기준	- 내용을 구체화

		BB-1	BB-2	BB-3
통 과 중 량 백 분 률 (%)	50mm	100	-	-
	40mm	95∼100	100	-
	25mm	75∼100	-	100
	20mm	55∼90	55∼90	75∼100
	10mm	30∼70	40∼70	50∼85
	5mm	17∼55	28∼55	30∼70
	2.5mm	10∼42	-	-
	2.0mm	-	17∼40	20∼50
	0.6mm	5∼28	-	-
	0.4mm	-	5∼23	5∼25
	0.3mm	3∼22	-	-
	0.08mm	1∼10	1∼7	1∼7

기정	개정(안)	사유
41240 아스팔트 콘크리트 표층 1.3 적용규준 다음 규준은 이절에 명시되어 있는 범위내에서 이절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다 1.3.1 한국산업규격(KS)	7. KS F 2373 - 00 (7.6m 프로파일미터에 의한 포장의 평탄성 시험방법) 1.4 용어의 정의 1.4.1 기준밀도 가열 아스팔트 안정처리 혼합물의 기준 밀도는 감리원의 승인을 받은 배합에 의해 제조한 혼합물로 실내에서 3개의 마샬 공시체를 제작해서 다음 식으로 구한 마샬 공시체의 밀도의 평균치를 기준밀도로 한다. 또한 기준밀도의 결정에 있어서는 감리원의 승인을 받아야 한다. 1.4.2 일반도로 대형차 교통량이 1일 1방향 1,000대 미만 인 도로로써 소성변형보다 피로균열 등 열화에 대한 내구성이 요구되는 도로를 말한다. 1.4.3 중교통도로 대형차 교통량이 1일 1방향 1,000대 이상이며 중차량 등의 전단변형에 대한 유동성이 필요한 도로로서 소성변형의 대책이 요구되는 도로를 말한다.	- KS 개정사항 반영 - 내용보완

기정	개정(안)	사유
	1.4.3 중교통도로 대형차 교통량이 1일 1방향 1,000대 이상 이며 중차량 등의 전단변형에 대한 유동성 이 필요한 도로로서 소성변형의 대책이 요구되는 도로를 말한다. 2.1 재료 2.1.1 아스팔트 1. 도로포장용 아스팔트는 KS M 2201에서 규정한 제품 이상이어야 한다. 2. 아스팔트 종류는 사업지역에 따라 다음 표-1을 기준으로 사용하여야 한다.	- 내용보완 - 내용을 구체화

구분	지역	비고
60∼80 (AP-5)	포항, 군산, 대구, 전주, 울산, 광주, 부산, 충무, 목포, 여수, 완도, 진주, 정주, 함평, 장흥, 해남, 고흥, 대청, 성산포, 영덕, 합천, 밀양, 산청, 함안, 거제, 남해, 제주도 전지역	최근 35년간(1961∼1995) 의 연평균 기온(13℃)에 의한 지역구분
80∼100 (AP-3)	속초, 춘천, 서울, 인천, 원주, 대관령, 울릉도, 수원, 서산, 울진, 청주, 대전, 추풍령, 강화, 양평, 이천, 인제, 홍천, 삼척, 제천, 보은, 온양, 유성, 대천, 부여, 금산, 익산, 부안, 임실, 남원, 승주, 칠곡, 영주, 점촌, 의성, 선산, 영천, 거창

기정	개정(안)	사유
	3. 아스팔트의 품질은 다음 표-2와 동등하 거나 이상이어야 한다. 2.1.2 골재 포장용 골재는 KS F 2357 에 적합한 것 이어야 한다. 1. 골재는 단단하고 강하고 내구적이며 부착물이 없어야 하고 점토나 실트 그 밖의 해로운 물질이 함유되지 않는 것이어야 한다. 2. 역청 혼합물에 사용되는 골재의 품질은 다음 표-3을 만족하여야 한다.	- 내용을 구체화

	제품명	침입도(25℃)	연화점 ℃	신도	톨루엔가용분(무게%)	인화점(℃)	박막가열		증발	밀도 (15℃) g/□
							질량 변화율 (무게%)	침입도 잔류율 (%)	후의 침입도비 (%)
				(15℃) cm
60∼80	AP-5	60초과 80이하	44.0∼52.0	100 이상	99.0 이상	260 이상	0.6 이하	55이상	110 이하	1,000 이상
80∼100	AP-3	80초과 100이하	42.0∼ 50.0					50이상

기정	개정(안)	사유
	2.1.3 채움재 포장용 채움재는 『41200 2.1.3 채움재 』 해당요건에 따른다 2.1.4 역청혼합물의 종류 1. 일반도로(표층)의 아스팔트 콘크리트 표층재는 다음 표-4에 나타낸 배합을 갖는 [밀입도 아스팔트 콘크리트(13)], [ ] 혼합물의 제품이라야 한다.	- 내용을 구체화

구분	굵은골재	잔골재
비중(절건)	2.45이상	2.50이상
흡수율(%)	3.0이하	3.0이하
안정성(%)	12이하	15이하
마모율(%)	35이하	-

기정	개정(안)	사유
		- 내용을 구체화

		조립도 아스팔트 콘크리트(20)	밀입도 아스팔트 콘크리트(20)	밀입도 아스팔트 콘크리트(13)	밀입도 아스팔트 콘크리트(20F)	밀입도 아스팔트 콘크리트(13F)	밀입도 아스팔트 콘크리트(20R)	밀입도 아스팔트 콘크리트(13R)
통과무게백분율 (%)	25mm	100	100	-	100	-	100	-
	20mm	95∼100	95∼100	100	95∼100	100	95∼100	100
	13mm	70∼90	75∼90	95∼100	75∼95	95∼100	69∼84	90∼100
	5mm	35∼55	45∼65	55∼70	52∼72	52∼72	35∼55	40∼60
	2.5mm	20∼35	35∼50	35∼50	40∼60	40∼60	23∼38	25∼40
	0.6mm	11∼23	18∼30	18∼30	25∼45	25∼45	10∼23	11∼22
	0.3mm	5∼16	10∼21	10∼21	16∼33	16∼33	5∼16	7∼16
	0.15mm	4∼12	6∼16	6∼16	8∼21	8∼21	3∼12	4∼12
	0.08mm
		2∼7	4∼8	4∼8	6∼11	6∼11	2∼10	3∼9

기정	개정(안)	사유
2.4 자재 허용오차	2. 중교통도로(표층)의 아스팔트 콘크리트 표층재는 표-4에 나타낸 배합을 갖는 [밀입도 아스팔트 콘크리트(20R)], [밀입도 아스팔트 콘크리트(13R)], [ ] 혼합물의 제품이라야 한다. 3. 아스팔트 콘크리트 중간층재는 표-4에 나타낸 배합을 갖는 [조립도 아스팔트 콘크리트(20)], [ ] 혼합물의 제품이라야 한다. 4. 5mm체 통과 골재량은 시방범위내에서 가능한 최소치를 적용하여야 한다. 2.4.1 역청혼합물의 품질 표층(중간층)용 혼합물의 마샬시험 기준 값은 다음 표-5를 만족하여야 한다.	- 내용을 구체화

기정	개정(안)	사유
2.4.1 시험시공시 결정된 골재입도의 허용오차의 범위는 표-1과 같다.		- 내용을 구체화

구분	조립도 아스팔트 콘크리트(20)	밀입도 아스팔트 콘크리트(20)	밀입도 아스팔트 콘크리트(13)	밀입도 아스팔트 콘크리트(20F)	밀입도 아스팔트 콘크리트(13F)	밀입도 아스팔트 콘크리트(20R)	밀입도 아스팔트 콘크리트(13R)
다짐횟수(회)	50(75)	50(75)	50(75)	50	50	75	75
안정도(kg)	500이상	500이상 (750이상)	500이상 (750이상)	500이상	500이상	600이상	600이상
흐름값(1/100cm)	20∼40	20∼40	20∼40	20∼40	20∼40	15∼40	15∼40
공극률(%)	3∼7	3∼6	3∼6	3∼5	3∼5	3∼5	3∼5
포화도(%)	65∼85	70∼85 (65∼80)	70∼85 (65∼80)	75∼85	75∼85	70∼85	70∼85

항 목		현장배합의 허용오차(%)
골재의 통과 중량 백분율	5mm이상	±5
	2.5mm	±4
	0.6mm, 0.3mm,m 0.15mm	±3
	0.08mm	±1.5
아스팔트 함량		±0.3
혼합물의 온도(℃)		±15

기정	개정(안)	사유
3.2 시공준비 3.2.1 수급인은 작업시간전에 ............. 3.5 시공 허용오차 3.6 현장품질관리 3.6.2 시험	5. 과속방지턱 등 부대시설 설치계획 3.5.1 포장의 평탄성 측정시 일반도로 본선 토공 부의 경우 PrI=10cm/km이하, 교량 접속부 의 경우 PrI = 20cm/km이하 이어야 한다. 단, 확장 및 시가지 도로의 경우 본선은 PrI=16cm/km이하, 교량 접속부의 경우 PrI = 24cm/km이하를 적용할 수 있다.	- 내용보완에 따른 추가 - 내용보완에 따른 추가 - 지침반영으로 내용변경

종별	시험종목		시험방법	시험빈도
혼합물의 포설	밀도		KS F 2353	·1일 1회이상 ·포설1층당 30a마다
	두께		KS F 2367
	평탄성	종방향	7.6m 측정기	·차로마다 전구간
			3.0m 측정기	·차로마다 전구간
		횡방향	직선자	·200m마다

종별	시험종목		시험방법	시험빈도
혼합물의 포설	밀도		KS F 2353	·1일 1회이상 ·포설1층당 30a마다
	두께		KS F 2367
	평탄성	종방향	KS F 2373	·중로이상 차로마다 전구간(2차선 기준)
			3.0m 측정기	·소로이하 차로마다 전구간
		횡방향	직선자	·200m마다 ·측정기 사용 불가능시

기정	개정(안)	사유
41310 콘크리트블록포장 2.3 자재 품질관리 2.3.6 시험 41410 경계블록 설치 및 L형측구 타설 3.2.5 L형 측구 설치 2. 콘크리트 타설 바로전에 보조기층은 물로 적셔야 한다.	2. 콘크리트 치기시에는 수분의 손실을 방지 하기 위하여 기초바닥에 표면에 물이 마르지 않을 정도의 살수를 하거나 비닐 을 깔아야 한다. 3. 분리막에 의한 비닐깔기는 30cm이상 겹치 게 하고 움직이지 않게 고정하여야 한다.	- 지침반영으로 내용변경 - 내용보완에 따른 추가

종별	시험종목	시험방법	시험빈도
보도용 콘크리트판	KS F 4001에 규정된 시험종목	KS F 4001	·2,000매마다
보차도용 콘크리트 인터로킹 블록	KS F 4419에 규정된 시험종목	KS F 4419	·10,000개 미만 : 5개 ·10,000개 이상 100,000개 미만 : 10개 ·100,000개 초과 : 100,000개마다 5개씩 추가
맹인용 점자블록	KS F 4001에 규정된 시험종목	KS F 4419	·2,000매마다

종별	시험종목	시험방법	시험빈도
보도용 콘크리트판	KS F 4001에 규정된 시험종목	KS F 4001	·2,000매마다
보차도용 콘크리트 인터로킹 블록	KS F 4419에 규정된 시험종목	KS F 4419	·10,000개 미만 : 5개 ·10,000개 이상 100,000개 미만 : 10개 ·100,000개 초과 : 50,000개 마다 5개씩 추가
맹인용 점자블록	KS F 4561에 규정된 시험종목	KS F 4561

기정	개정(안)	사유
	4. 기계시공 (1) L형 측구의 선형 및 경사는 매우 중요 하므로 센서라인(Sensor Line)의 장력 은 25kgf 이상을 유지하도록 견고하게 고정시키며 설계된 경사에 적합하도록 설치하여야 한다. (2) L형 측구의 거푸집 형상과 지반상태 및 센서라인 등은 감리워의 검측을 받은 후 시공하여야 한다. (3) 피막 양생제는 물기가 사라진 직후 분무기로 고르게 살포하여야 한다. (4) 작업중단 또는 일일포설 종료지점은 시공줄눈을 설치하여야 한다. (5) 수축줄눈과 팽창줄눈의 설치간격과 폭, 깊이는 도면에 명시된 대로 하여야 하며,수축줄눈은 차량 주행방향과 직각 방향으로 짤라내야 한다. (6) 줄눈부는 이물질이 들어가지 않도록 주입재를 주입해야 하며, 주입재에 기포가 생기지 않도록 잘 혼합해서 주입해야 한다.	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
41420 가아드 레일 1.4.3 시공상세도면 1. 가아드레일 가공도 2. 단부처리방법 3. 시공순서도 4. 조립순서도 2.1.1 레일의 재질은 KS D 3503 SS400이상이어야 하고, 치수는 명시된 도면에 따라야 한다. 2.1.2 원형지주의 재질은 KS D 3566 SS400이상이 어야 하고,치수는 명시된 도면에 따라야 한다.	1. 가아드레일 가공도 (1) 지주간격 (2) 단부처리방법 (3) 곡선부의 처리 (4) 시공전개도 및 평면상세도 2. 조립순서도 3. 시공순서도 1.4.6 제품자료 『03210 시공상세 도면, 제품공급원일람표, 제품자료 및 시료, 기타 제출자료』에 따라 아래와 같은 사항을 작성하여야 한다. 1. 사용 원재료의 재질 및 규격이 명시된 납품 서 및 품질시험성과표 2. 가드레일의 생산가능 규격, 생산가능량 등 제반사항과 제조업체의 생산현황, 기술 자료, 품질관리상태, 설치 지침서, 사용 실적 등 2.1.1 강제 1. 레일의 재질은 KS D 3503 SS400이상이어야 하고, 치수는 명시된 도면에 따라야 한다. 2. 원형지주의 재질은 KS D 3566 SS400이상이 어야 하고,치수는 명시된 도면에 따라야 한다.	- 내용보완에 따른 추가 추가

기정	개정(안)	사유
	2.1.2 알루미늄 가드레일 재료는 설계도서에 적합 해야 하며, 제조업체가 제시한 제품자료에 따른다. 2.3.3 도장 1. 아연도금만 하는 경우 지주, 레일, 연결대, 패들의 아연부착량은 KS D 8308의 2종 HDZ 55로 하고 다른 부재 의 용융아연도금 부착량은 2종 HDZ 35로 한다. 아연도금은 KS D 9521에 따라 시행하 여야 한다. 2. 도장마무리에 의한 경우 (1) 보, 연결대 등은 원칙상 용융아연도금법 에 의한 아연도금을 하고 그 위에 공장에 서 마무리도장을 하는 것으로 한다. 이 경우 도장의 밀착성을 좋게 하기 위하여 도금면에 인산염 처리 등의 바닥처리를 한다. (2) 아연부착량은 표-1에 따르며, 사용도료는 열경화성 아크릴수지 도료 또는 이와 동등한 도료로 하고 도막두께는 최소 20 □로 한다.	- 내용보완에 따른 추가

	381
중량법, 직접법	305
염화안티몬법(간접법), 3점법	275

기정	개정(안)	사유
3.2 시공기준 3.2.4 교량, 옹벽등 콘크리트 등에 설치하는 경우 설치구멍은 구조물의 콘크리트를 치기 전에 거푸집을 명시된 도면에 표시한 위치에 배치하여 두어야 한다.	(3) 지주의 아연도금 및 마무리 도장은 위 (1),(2)항의 도금기준에 준하는 것으로 한다. 단, 매립부분의 아연도금후 유와 니스, 흑와니스 1종 또는 이와 동등 이상 인 것을 사용하며 내외면 다같이 도장하 는 것으로 한다. (4) 볼트, 너트 등은 위 항의 도금기준에 준 하여 용융아연도금을 하는 것으로 한다. 3.2 시공준비 3.2.1 종별 및 그 부품 수를 확인하고 시공에 필요한 공구를 준비하여야 한다. 3.3.4 교량, 옹벽등 콘크리트 등에 설치하는 경우 설치구멍은 구조물의 콘크리트를 치기 전에 거푸집을 명시된 도면에 표시한 위치에 배치하여 두어야 한다. 설치구멍 주위에는 보강철근을 배치하고 그림-1과 같이 아래 부분에 아스팔트를 뿌리고 주위를 모래로 채운 후 그 윗부분에 다시 아스팔트를 뿌려야 한다.	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
41430 노면표시 1.6 운반, 보관, 취급	3.3.5 지주를 콘크리트 구조물에 매설할 때 설치 구멍은 타설 및 보수작업이 쉽도록 지주경 보다 60mm정도 크게 하여야 한다. 지주설치 구멍은 클수록 완충기로서의 기능은 이상적 으로 되지만 진입 싸이클이 커짐에 따라 전락의 위험이 커지며 인발분력이 커지게 되므로 매립을 깊이하도록 하여야 한다. 3.3.13위치, 높이 및 불균형은 되메우기할 때 조정한다. 높이를 조정할 때 상부를 직접 두둘기면 파손되기 쉬우므로 엄밀히 점검하 여야 한다. 3.3.14도장의 점검은 특히 보의 겹침부, 지주의 매립부분 및 볼트, 너트의 조임부위를 주의 하여 점검하여야 한다. 3.3.16지주의 매립 깊이가 한정될 때(연석 등)에 는 앵커볼트 또는 철근을 사용하여 설치하 는 것으로 한다. 41430 노면표지 1.5.3 시험포설 수급인은 노면표시의 시공에 앞서 감리원 입회하에 각 2km씩 시험도색을 실시하여 실제 살포량(도료,유리알) 확인하여 장비 성능을 확인하여야 한다 1.6.4 작업장 안전관리에 투입되는 안전차량에는 차선도색 작업에 필요한 자재(페인트, 신나, 유리알)를 적재운행하여서는 안된다.	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
2.2 차선도색장비 2.2.2 자주식 가열형에 ........ 2.2.3 흰색 및 노란색을 ....... 2.2.4 도장면위에 직접 ........ 2.2.5 각 노즐은 규정된 ....... 42110 하수관 부설 및 이음 1.3.1 한국산업규격(KS)	2.2.2 기계식 장비(가열형, 상온형 도로표지용 도료를 사용하는 경우) 1. 자주식 가열형에 ........ 2. 흰색 및 노란색을 ....... 3. 도장면위에 직접 ........ 4. 각 노즐은 규정된 ....... 41450 표지병(추가) (내용생략) 41460 과속방지턱(추가) (내용생략) 4. KS M 3006 - 93 (플라스틱의 인장성 측정 방법) 5. KS M 3016 - 90 (플라스틱의 밀도 및 비중 시험 방법) 1.4.7 제품자료 제품자료는『03210 시공상세 도면, 제품 공급원일람표, 제품자료 및 시료, 기타 제출자료』에 따라 [PE수밀벨트] [PP수밀 밴드]의 생산가능 규격, 생산가능량 등 제반사항과 제조업체의 생산현황, 기술 자료, 품질관리상태, 설치 지침서, 사용 실적 등을 작성하여야 한다.	- 내용의 명확화 - 설계 반영빈도가 높은 절추가 - 설계 반영빈도가 높은 절추가 - 내용보완으로 관련 규격 추가 - 설계 반영빈도가 높은 관이음방법을 추가

기정	개정(안)	사유
2.1.1 하수도관은 명시된 도면에 따라 [KS F 4402] [KS F 4403] [KS M 3404] 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.	2.1.1 하수도관은 설계도서 명시된 제품으로 다음 과 같은 관을 사용하여야 한다. 1. 우수관은 [KS F 4402] [KS F 4403 A형] [KS F 4403 B형][KS M 3404] 또는 동등이상 의 제품이어야 한다. 2. 오수관은 [KS F 4402] [KS F 4403 A형] [KS F 4403 B형][KS M 3404] 또는 동등이상 의 제품이어야 한다. 2.2.2 PE수밀벨트 1. 재질 (1) 벨트평판 및 볼트 연결판은 고밀도 폴리 에틸렌을 사용 압축평면으로 제작되어야 한다. (2) PE수밀벨트지수링은 발포성 저밀도 폴리 에틸렌으로 제작되어야 한다. (3) 볼트, 너트는 KS B 2. PE수밀벨트는 도면에 명시된 것과 동일한 치수와 규격을 가져야 하며, 다음 표-1, 표-2의 규격및 기준을 만족하여야 한다.	- 설계 반영빈도가 높은 관이음방법을 추가

구분	항목	기준	시험방법	비고
벨트평판	인장강도	220kg/□이상	KS M 3006
	비중	0.95이상	KS M 3016
수밀벨트 지수링	내산성(20%)	이상이 없을 것
	내알카리성(20%)	이상이 없을 것

기정	개정(안)	사유
	2.2.3 PP수밀밴드는 도면에 명시된 것과 동일한 치수와 규격을 가져야 하며, 제조업자가 제출한 제품자료에 적정해야 한다.	- 설계 반영빈도가 높은 관이음방법을 추가

규격	벨트평판길이 및 허용치	두께×폭	PE수밀벨트지수링	비고
400	1,590±10	4×250	7±1 × 250±5
450	1,770±10	"	"
500	1,950±10	"	"
600	2,320±10	"	"
700	2,680±10	"	"
800	3,040±10	"	7±1 × 300±5
900	3,410±10	5×300	"
1,000	3,770±10	"	"
1,100	4,120±10	"	"
1,200	4,480±10	"	"

기정	개정(안)	사유
2.4 자재 품질관리 2.4.1 시험 3.4 관기초 시공 기초의 시공과 선택방법은 명시된 도면에 따르 고, 현장여건에 변경이 있을경우 감리원에게 보고하여야 한다.	3.4.1 기초의 시공과 선택방법은 설계도면에 명시 된 대로 시행하고, 현장여건에 변경이 있을 경우 감리원에게 보고하여야 한다.	- 지침반영으로 내용변경 - 기술의 명확화

종별	시험종목	시험방법	시험빈도
하수도 용관	KS M 3404 KS F 4402 KS F 4403 에 규정된 시험종목	KS M 3404 KS F 4402 KS F 4403	·제조회사별 ·제품규격마다 ·1롯트(200개) 마다
접합 고무링	KS M 6613에 규정된 시험종목	KS M 6613

종별		시험종목	시험방법	시험빈도
하수도 용관		KS M 3404 KS F 4402 KS F 4403 에 규정된 시험종목	KS M 3404 KS F 4402 KS F 4403	·제조회사별, 제품규격마다 - 350mm관 이하는 500개마다 1회 - 400mm관 이상은 400개마다 1회
접합 고무링		KS M 6613에 규정된 시험종목	KS M 6613
PE수밀벨트	벨트평판	인장강도	KS M 3006
		비중	KS M 3016
	PE수밀벨트지수링	내산성(20%)
		내알카리성(20%)

기정	개정(안)	사유
3.5.7 고무링식 소켓관 관이음시 관의 무게 중심 부분을 매달은 상태에서 ............	3.5.4 수급인은 공사 착수전에 관이음을 위한 시공방법에 대하여 감리원의 승인을 받아야 한다. 3.5.5 소켓이음 3. 수급인은 고무링식 소켓관 관이음은 다음과 같은 방법 또는 그이상 개선된 방법으로 시공을 하여야 한다. (3) 첫번째로 고무링식 소켓관 관이음시 관의 무게 중심 부분을 매달은 상태에서.... 3.5.7 PE수밀벨트 1. PE수밀벨트 지수링은 그림-4와 같이 흄관 끝으로 부터 30∼50mm 위치에 오도록 끼워 야 하며, 이물질이 묻지 않도록 주의하여야 한다. 2. 관의 이음부위는 관중심이 어긋나지 않도록 고정해야 하며, 틈새가 생기지 않도록 지렛 대 등을 조작하여 충격없이 접착시켜야 한다.	- 내용보완에 따른 추가 - 관이음방법 추가

기정	개정(안)	사유
	3. 수밀벨트는 양쪽흄관이 동일하게 조여질 수 있도록 흄관연결부의 중앙에 놓아야 하며, 볼트조립부분이 흄관 상부로 오도록 하여야 한다. 4. 흄관을 연결할 경우에는 흄관간 단차 및 사방연결부 틈새가 최대한 작도록 설치해야 한다.수밀벨트 조립을 위하여 볼트조립시 벨트양쪽면이 일정간격이 유지되도록 번갈 아 가며 조이고 양쪽면이 10∼25mm 정도가 적정하며 볼트 삽입부가 휘어지기 시작한 후 조금더 조이도록 한다. 3.5.8 PP수밀밴드 1. 관의 이음부위는 관중심이 어긋나지 않도록 고정해야 하며, 틈새가 생기지 않도록 지렛 대 등을 조작하여 충격없이 접착시켜야 한다. 2. 흄관이 수평되게 접촉된 다음에는 수평기 (水平器) 등을 사용하여 관중심선의 높낮이 를 확인해야 한다. 3. 흄관이 지반에 안정되면 접합부위를 마른 헝겁 등으로 깨끗이 청소하여 고무화 아스 팔트밴드의 접착이 용이하게 해야 한다. 4. 고무화아스팔트밴드는 관체의 이음중심으로 잡아당겨 잘 부착시켜야 하며 흄관부설 지반에 용수가 있어나 침수된 때에는 배수 처리후에 시공해야 한다.	- 관이음방법 추가

기정	개정(안)	사유
	5. PP수밀밴드 모르터 주머니에 주입하는 수량의 표준은 다음 표-2와 같아야 한다. 이때, 몰탈주머니가 밑으로 처지지 않도록 PP호수, 몰탈주머니, 보강용철판을 함께 잡아 당겨야 한다. 6. PP수밀밴드 모르터 주머니에 물을 주입한 후 압력이 새지 않도록 마구리를 잘 감싸야 한다. 7. 경화촉진보강용 철판은 모르터의 발열시 팽창을 제어하는 것으로 철판의 볼트조임 은 느슨하거나 지나치게 압착되지 않도록 주의하여야 한다. 8. PP수밀밴드의 발포발열 등 화학작용 온도는 접합완료 10∼15분 경과 후 80℃ 이상이 되었는 가를(철판이 뜨거원지고 끊어오름) 확인해야 한다.(접합후 30분이내 완료됨)	- 관이음방법 추가

관경(mm)	f400	450	500	600	700	800
물의 양	5.2	5.6	5.8	7	7.8	9

관경(mm)	f900	1,000	1,100	1,200	비고
물의 양	9.8	10.8	12	12.6	물의 양은 +10%까지 한다.

기정	개정(안)	사유
3.7.2 명시된 도면과 하수관의 표고에 대한 시공 최대오차는........... 3.8.1 하수관의 되메우기를 하기전에 감리원에게 관의 접합상태, 경사, 수밀시험 등에 대한 검사를 반드시 받아야 한다. 명시된 요건을 만족하지 못하거나............... 42210 맨홀 및 뚜껑설치 3.5.5 발디딤쇠의 설치는 명시된 도면을 따라야 한다.	9. 외기온도가 4℃이하인 때에는 PP수밀밴드의 융착모르터 발열촉진을 위하여 보호덮개 등을 씌워 약 30분간 보호해야 한다. 10. 접착완료 30분 후에는 소정의 수밀밴드를 시험하여 이상유무를 확인해야 한다. 3.7.2 도면에 명시된 표고와 하수관의 표고에 대한 시공최대오차는 ....... 3.8.1 하수관의 되메우기를 하기전에 감리원에게 관의 접합상태, 경사, 수밀시험 등에 대한 검사를 반드시 받아야 한다. 설계도면에 명시된 요건을 만족하지 못하거나 ...... 3.3.5 발디딤쇠의 설치위치 및 형상은 설계도면 을 따라야 한다.	- 관이음방법 추가 - 기술의 명확화

기정	개정(안)	사유
42220 우수받이 및 집수정 설치 2.3 자재 품질관리 2.3.1 시험 42230 측구 3.2.5 측구의 구배는 명시된 도면을 따라야 한다.	1.6 운반, 보관, 취급 1.6.1 자재의 보관, 운반, 상하차 및 시공시에는 충격 등으로 인하여 자재가 파손되어서는 안되며 적재, 보관시 주변하중으로 변형 되지 않도록 하여야 한다. 3.2.5 측구의 구배는 설계도면에 명시된 대로 시공하여야 한다.	- 지침반영으로 내용변경 - 내용보완에 따른 추가

종별	시험종목	시험방법	시험빈도
스틸 그레이팅	형상, 치수, 외관 및 무게	육안 및 자	·제조회사별, 규격별 100개 마다 1회
	KS D 0201에 규정된 시험종목	KS D 0201
	휨강도 시험(만능재료시험기)	"※ 참조"
콘크리트 뚜껑	『콘크리트 표준시방서(1999) 제21장』에 규정된 시험종목

종별	시험종목	시험방법	시험빈도
스틸 그레이팅	형상, 치수, 외관 및 무게	육안 및 자	·제조회사별, 규격별 200개 마다 1회
	KS D 0201에 규정된 시험종목	KS D 0201
	정하중시험	"※ 참조"
콘크리트 뚜껑	『콘크리트 표준시방서(1999) 제21장』에 규정된 시험종목

기정	개정(안)	사유
44120 밸브설치 1.6 운반, 저장 및 취급 2.1 재료 3.3 시공기준 3.3.1 공통사항 1. 공사는 명시된 도면에 맞게 시공되어야 한다. 2. 『상수도 공사 표준시방서 2-8』 해당요건 에 따른다.	1.6.4 밸브류를 운반시에는 받침봉, 각재 등을 깔고 수평으로 놓고 직접 지면에 닿지 않도록 하여야 한다. 1.6.5 밸브류를 달아올리는 경우에는 밸브류가 손상되지 않는 위치에 확실하게 걸어야 한다. 2.1.1 모든 밸브류는 밸브머리(변)에 밸브의 구경을 표시하여야 한다. 2.1.4 유량계 1. 유량계는 설계서에 명시된 제품이어야 한다. 2. 유량계에는 지시, 적산, 기록의 각 장치를 구비하지 않으면 안된다. 1. 이절에 언급되지 않은 사항에 대하여는 『상수도 공사 표준시방서 2-8』 해당사항에 따른다. 2. 밸브류의 설치는 설계도서에 명시된 대로 정확히 설치해야 한다. 3. 수급인은 밸브류를 설치할 때에 유지관리, 조작 등에 지장이 없도록 하여야 한다. 이때 구체적인 설치장소는 주위의 도로,	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
3. 바닥돋기와 다짐을 포함한 터파기는 『22200 터파기』 해당요건에 따른다. 4. 되메우기 재료는 요구되어진 밀도로 다져질 때까지는 최적함수비를 유지해야 한다. 3.3.2 밸브설치 1. 밸브기초는 단단히 고정되어야 한다. 2. 밸브는 뚜껑의 중앙에 위치하며, 수직으로 시공되어야 한다. 3.3.3 제수밸브 설치 2. 고정용 발이 부착된 밸브를 ........... 수평으로 타설함과 동시에 앵커볼트 상자 를 설치하고 ........	가옥 및 지하매설물 등을 고려하여 감리원 과 협의하여야 한다. 4. 밸브류 설치할 때 밸브의 중량에 알맞은 크레인이나 체인블록을 사용하여야 한다. 5. 주요밸브류는 밸브실내 보기 쉬운 곳에 제작자명, 설치년도, 구경, 회전방향, 회전 수, 조작 토오크등 표시한 명판을 부착하여 야 한다. 6. 바닥돋기와 다짐을 포함한 터파기는 『22200 터파기』 해당요건에 따른다. 7. 되메우기 재료는 요구되어진 밀도로 다져질 때까지는 최적함수비를 유지해야 한다. 8. 밸브류를 설치할 기초는 단단히 고정되어야 한다. 9. 밸브류를 설치할 때에는 정확하게 뚜껑의 중앙에 위치하도록 시공하여야 하며, 수직 또는 수평으로 시공되어야 한다. 2. 고정용 발이 부착된 밸브를................. 수평으로 타설함과 동시에 앵커볼트 상자(버터 플라이밸브는 밸브본체 바닥 중앙의 조정나사 부분을 포함한다.)를 설치하고 ........	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
4. 주요밸브류는 밸브실내 보기 쉬운 곳에 제작자명, 설치년도, 구경, 회전방향, 회전 수, 조작 토오크등을 부착하여야 한다. 3.3.3 소화전 설치 3.4.1 밸브부설시 마무리한 파이프의 높이는 명시 된 표고에서 20mm이내 이어야 한다.	(삭제) 1. 소화전 및 제수밸브는 설치하기에 앞서 밸브의 개폐방향을 확인함과 동시에 밸브 본체의 이상유무를 점검하여야 한다. 3.3.6 유량계 설치 1. 유량계는 수평으로 설치하여야 한다. 2. 물의 흐름방향과 측정방향이 일치하도록 하여야 한다. 3. 전원 및 계측제어용 케이블의 배선은 설계 서 및 유량계의 정격에 맞는 규격으로 전선관을 사용 설치하여야 한다. 4. 전선관과 검출부는 음극방식 배관 등 특별 한 경우 외에는 반드시 표준접지 시공 방법에 따라 3종접지를 하여야 한다. 5. 유량걔를 설치하기 전에 관을 잘 씻어서 관내의 토사, 기타 작업중의 이물질을 제거하여야 한다. 6. 유량계실은 물에 잠기지 않도록 방수시공 에 철저를 기하여야 하며 배수시설을 갖추 어야 한다. 3.4.1 밸브부설시 마무리한 파이프의 높이는 설계 도면에 명시된 표고에서 20mm이내 이어야 한다.	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
44130 밸브실 설치 3.3.2 밸브실 설치 4. 밸브실의 배수를 위하여 명시된 도면에 따라 배수시설을 설치하여야 한다. 5. 제수밸브 보호통 설치는 명시된 도면에 따라 설치하여야 한다.	4. 밸브실의 배수를 위하여 도면에 명시된 대로 배수시설을 설치하여야 한다. 5. 제수밸브 보호통 설치는 도면에 명시된 대로 설치하여야 한다. 7. 맨홀뚜껑은 구조물에 견고하게 설치하고 노면에 대하여 울퉁불퉁한 굴곡이 없도록 하여야 한다. 3.3.3 철개의 설치 1. 철개는 원칙적으로 개폐가 도로경사의 낮은 방향이 되도록 설치하고, 설치방향을 도로와 평행하게 하여야 한다. 2. 철개와 노면은 단차가 지지 않도록 하여야 한다. 3. 철개는 밸브실과 어긋나지 않도록 설치 하여야 한다. 4. 철개표면에 부착된 아스팔트 등 이물질은 반드시 제거하여야 한다. 5. 수급인은 철개의 설치가 완료된 후 핀의 조임을 반드시 확인하여야 한다.	- 내용보완에 따른 추가

기정	개정(안)	사유
	49520 준설(추가) (내용생략) 49530 매립 및 정지(추가) (내용생략) 49590 계측(추가) (내용생략)	- 준설매립 관련내용 추가