층간소음 방지 가이드라인 (안)

2014. 7

국 토 교 통 부

(건축정책과)

층간소음 방지 가이드라인 (안)

Ⅰ. 총칙

1. 목적

1.1 이 가이드라인은 소규모 주택 등의 건축물을 대상으로 층간바닥충격음 차단구조 기준을 제시하여 이웃 간의 층간소음 관련 분쟁으로 인한 인명 및 재산 피해를 사전에 예방하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용대상

2.1 다가구 주택, 공동주택 중 건축허가 대상인 아파트․연립주택․다세대 주택․주거복합, 오피스텔, 고시원, 기숙사의 용도에 쓰이는 건축물에 적용한다.

3. 적용방법

3.1 건축주, 설계자, 시공자, 감리자 등은 이 가이드라인을 고려하여 업무를 수행한다.

3.2 이 가이드라인은 중앙행정기관, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장이 건축 공사의 입찰․발주, 용역, 설계평가, 건축물의 성능평가 및 건축위원회의 심의, 건축허가(신고) 시 활용할 수 있다.

3.3 이 가이드라인은 권장사항으로 구성되어 있으며, 건축물의 특성과 규모, 재료의 특성 및 수급상황 등을 고려하여 가이드라인을 변경하여 적용할 수 있다.

4. 용어의 정의

4.1 “바닥충격음 차단구조”란 「주택법」제21조, 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제14조의2, 제60조의2 및 「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」(국토교통부 고시)에 따라 실시된 바닥충격음 성능시험의 결과로부터 바닥충격음 성능등급 인정기관(이하 “인정기관”이라 한다)의 장이 차단구조의 성능을 확인하여 인정한 바닥구조를 말한다.

4.2 “표준바닥구조”란 이 기준 7.2 관련 별표1의 규정에 따른 바닥구조를 말한다.

4.3 “바닥마감재”라 함은 온돌층 상부표면에 최종 마감되는 재료(발포비닐계 장판지․목재 마루 등)를 말한다.

4.4 “완충재”라 함은 충격음을 흡수하기 위하여 바닥구조체 위에 설치하는 재료를 말한다.

4.5 “벽식 구조”라 함은 수직하중과 횡력을 전단벽이 부담하는 구조를 말한다

4.6 “무량판구조”라 함은 보가 없이 기둥과 슬래브만으로 중력하중을 저항하는 구조방식을 말한다

4.7 “혼합구조”라 함은 “벽식구조”에서 벽체의 일부분을 기둥으로 바꾸거나 부분적으로 보를 활용하는 구조를 말한다

4.8 “라멘구조”는 이중골조방식과 모멘트골조방식으로 구분할 수 있으며, “이중골조방식”이란 횡력의 25% 이상을 부담하는 모멘트 연성골조가 전단벽이나 가새골조와 조합되어 있는 골조방식을 말하고, “모멘트골조방식”이란 보와 기둥으로 구성한 라멘골조가 수직하중과 횡력을 부담하는 방식을 말한다.

5. 참고규정

5.1  이 가이드라인에 제시된 국내외 관계규정․기준은 2014년 7월을 기준으로 작성된 것으로 본 가이드라인 활용시점에서는 그 내용을 확인하여 적용할 필요가 있다.

Ⅱ. 층간 바닥충격음 차단구조 기준

6. 적용 공통사항

6.1 완충재는 다음 각호에서 정하는 기준에 적합하여야 하며, 벽에 설치하는 측면 완충재는 동탄성계수 150MN/㎥이하, 두께 5밀리미터 이상의 재료를 사용하여야 한다.

1. 동탄성계수와 손실계수는 KS F 2868에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정한 값이 동탄성계수는 40MN/㎥ 이하, 손실계수는 0.1내지 0.3의 범위 내이어야 한다.

2. 흡수량은 KS M ISO 4898에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정한 값이 4%v/v 이하이거나 현장 적용시 물이 침투되지 않는다는 것이 보장(시공방법의 제시를 포함한다)되어야 한다.

3. 가열 후 치수안정성은 KS M ISO 4898에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정한 값이 5퍼센트 이하이어야 한다.

4. KS M ISO 4898에서 정하고 있는 치수안정성 시험방법(70℃, 48시간 가열)에 따라 가열하고 난 후 완충재의 동탄성계수는 가열하기 전 완충재의 동탄성계수보다 20퍼센트를 초과하여서는 아니되며, 손실계수는 0.1내지0.3의 범위 내이어야 한다.

5. 잔류변형량은 KS F 2873에서 정하고 있는 시험방법에 따라 측정한 값이 시료초기 두께(dL)가 30mm 미만은 2mm 이하, 30mm 이상은 3mm 이하가 되어야 한다.

6. 완충재의 성능시험은 기술표준원으로부터 1호부터 5호까지 시험항목 중 동탄성계수 시험방법에 대하여 공인시험기관으로 인정을 받은 시험기관에서 실시하여야 한다.

7. 층간 바닥충격음 용도․규모별 적용 기준

7.1 20세대 이상의 주거복합․오피스텔(주거 및 오피스텔 부분에 한한다. 이하 같다) 용도에 쓰이는 건축물의 층간바닥인 경우에는 「주택법」제21조, 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제14조의2, 제60조의2 및 「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」(국토교통부 고시)에 적합한 바닥충격음 차단구조로 하되, 중량충격음은 50dB 이하, 경량충격음은 58dB 이하로 하여야 한다.

7.2 20세대 미만의 아파트․주거복합․오피스텔․연립주택 용도에 쓰이는 건축물의 층간바닥인 경우에는 별표1의 표준바닥구조 기준에 적합하여야 한다.

7.3 다가구 주택, 다세대 주택, 고시원, 기숙사 용도에 쓰이는 건축물의 층간바닥인 경우에는 다음 각호에서 정하는 기준에 적합하여야 한다.

1. 벽식구조(무량판 구조, 혼합구조 등 포함)의 바닥 슬래브두께는 210㎜ 이상으로 하고, 슬래브 위에 단열기준에 적합한 20㎜ 이상의 완충재를 설치하여야 한다.

2. 라멘구조 공동주택의 바닥 슬래브두께는 150㎜ 이상으로 하고, 슬래브 위에 단열기준에 적합한 20㎜ 이상의 완충재를 설치하여야 한다.

7.4 다른 구조형식이나 바닥구조의 재료가 콘크리트가 아닌 재료(목재, 경량철골 등)를 사용하는 경우에는 「주택법」제21조, 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제14조의2, 제60조의2 및 「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」(국토교통부 고시)에 따라 바닥충격음 성능등급 인정기관으로 지정받은 기관으로부터 성능인정을 받아야 한다.

[별표 1] 표준바닥구조

가. 벽식 구조

벽식 표준바닥구조 단면상세

콘크리트 슬래브 두께 210㎜ 이상+완충재 20㎜이상+경량기포콘크리트 40㎜이상+마감모르터 40㎜이상

* 온돌층이 벽체와 접하는 부위에는 측면완충재를 적용한다.

(벽식 표준바닥구조)

나. 라멘 구조

라멘 표준바닥구조 단면상세

콘크리트 슬래브 두께 150㎜ 이상+완충재 20㎜이상+경량기포콘크리트 40㎜이상+마감모르터 40㎜이상

* 온돌층이 벽체와 접하는 부위에는 측면완충재를 적용한다.

(라멘 표준바닥구조)